**OPRAVA FASÁDY BUDOVY MUZEA ZÁBŘEH, ŽIŽKOVA 12/1, ZÁBŘEH**

Jedná se o budovu muzea na ulici Žižkova 12/1, pozemek p. č. 84 v k. ú. Zábřeh na Moravě. Původně měšťanský dům, nemovitá kulturní památka, rejstříkové č. ÚSKP: 35313/8-1247.

Opravena bude fasáda budovy. V současné době je fasáda oprýskaná, popraskaná s lokálními, barevně nesjednocenými vysprávkami a dožívajícími nátěry z poslední opravy a rekonstrukce.

**Postup a popis jednotlivých stavebních prací**

* montáž lešení
* zakrytí chodníku, oken, dveří a dochovaných kamenných prvků fasády (patky na sloupech, kartuše se znakem na věži, renesanční ostění okna vedle portálu, vstupní kamenný portál a původní grafitové omítky) jutovou textilií a nepromokavou folií tak, aby nedošlo k jejich poškození nebo potřísnění.
* osekání poškozených omítek, zapravení prasklin, oprava vystupujících prvků fasády
* odvoz suti na skládku
* hloubková penetrace
* nové vnější omítky tam, kdy bylo nutno omítku osekat – štukové, jádrové
* neutralizace nových omítek
* oprášení fasády
* penetrace podkladu – hlubokopronikající hydrofobní silikonovou penetrací Optisilan TiefGrund Caparol
* dvojitý nátěr fasády – fasádní barvou na bázi silikonové pryskyřice Amphisilan Caparol: lomená bílá – základní plocha barokního rizalitu, strop klenby

 světle šedá – vystupující prvky barokního rizalitu, klasicistní části budovy, patky klenby

* demontáž lešení
* úklid staveniště a likvidace odpadu