SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

D.05.03.01

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNEJ

D.05.03.01 Nawierzchnia z kostki kamiennej

- WSTĘP

  - Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót budowlanych w ramach realizacji zadania „Remont odcinka drogi dojazdowej do DW RLOEE ,,Leśnik’’.

  - Zakres stosowania STWiORB

STWiORB  jest stosowana jako Dokument Kontraktowy przy realizacji Robót wymienionych w p. 1.3.

  - Zakres robot objętych STWiORB

Wymagania zawarte w niniejszych STWiORB dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem nawierzchni z kostki kamiennej na pierścieniach rond zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz w lokalizacjach zgodnych z Dokumentacją Projektową.

  - Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

- MATERIAŁY

## Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

  - Kostka brukowa z kamienia naturalnego

Materiałem do wykonania nawierzchni (pierścień ronda) jest kostka brukowa sześcienna z kamienia naturalnego, obrabiana mechanicznie, o wymiarze nominalnym wynoszącym 16 cm (15x17 cm) (według PN-EN 1342)

Tablica 1. Wymagane cechy fizyczne i wytrzymałościowe dla kostki kamiennej.

| L.p. | Cechy fizyczne i wytrzymałościowe | Wymagania | Badania według |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wytrzymałość na ściskanie, MPa, nie mniej niż: | Deklarowana przez producenta jako minimalna wartość przewidywana w odniesieniu do pojedynczych próbek do badania (zalecana160) | PN-EN 1926 |
| 2. | Ścieralność na tarczy Boehmego w cm, nie więcej niż: | Deklarowana przez producenta/dostawcę jako maksymalna wartość przewidywana w odniesieniu do pojedynczych próbek do badania, badanych zgodnie z załącznikiem B do normy PN-EN 1342 (nie więcej niż 0,2) | PN-EN 1342 |
| 3. | Nasiąkliwość (w % masy) | Deklarowana przez producenta jako maksymalna wartość przewidywana w odniesieniu do pojedynczych próbek do badania (zalecana <0,5) | PN-EN 13755 |

Dopuszczalne odchyłki od wymiarów dla kostki brukowej z kamienia naturalnego podano w PN-EN 1342, p. 4.1.2., klasa T2.

Wszelkie odstępstwa od powyższego są możliwe wyłącznie za zgodą Inżyniera.

  - Kruszywo drobne na podsypkę i do wypełnienia spoin

Kruszywo drobne do podsypki cementowo-piaskowej powinno spełniać wymagania PN-EN 13242 pod względem uziarnienia.

Kruszywo drobne do wypełnienia spoin powinno spełniać wymagania PN-EN 13139 pod względem uziarnienia.

Kruszywo należy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywami innych frakcji.

W zależności od wymagań projektowych, spoiny należy wypełnić kruszywem drobnym jw. lub zalać zaprawą cementowo-piaskową lub/i bitumiczną masą zalewową.

  - Podsypka cementowo - piaskowa

Należy stosować podsypkę cementowo-piaskową (przygotowaną w proporcji wagowej 1:4, z użyciem kruszywa drobnego, cementu klasy min. 32,5 spełniającego wymagania PN-EN 197-1 i wody odpowiadającej wymaganiom PN-EN 1008).

  - Wypełnienie spoin zaprawą cementowo-piaskową

Jeżeli projekt przewiduje zalanie spoin zaprawą cementowo-piaskową, należy stosować zaprawę z użyciem kruszywa drobnego, cementu klasy min. 32,5 spełniającego wymagania PN-EN 197-1 i wody odpowiadającej wymaganiom PN-EN 1008).

Wytrzymałość zaprawy na ściskanie powinna wynosić nie mniej niż 30 MPa.

  - Cement

- Należy stosować cement klasy min. 32,5: wg PN-EN 197-1.

- SPRZĘT

Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni z kostek kamiennych powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

- betoniarki, do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowywania podsypki cementowo-piaskowej,

- ubijaków ręcznych i mechanicznych, do ubijania kostki,

- wibratorów płytowych i lekkich walców wibracyjnych, do ubijania kostki po pierwszym ubiciu ręcznym,

- sprzęt do wypełnienia szczelin bitumiczną masą zalewową.

- TRANSPORT

Kostki kamienne przewozi się dowolnymi środkami transportowymi.

Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportowymi w warunkach zabezpieczających je przed rozsypywaniem i zanieczyszczeniem.

- WYKONANIE ROBÓT

  - Ogólne warunki wykonania robót

Ogólne warunki wykonania robót podano w D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne".

  - Zakres wykonywanych robót

    - Wytyczenie sytuacyjno - wysokościowe nawierzchni kostkowej

Wytyczenie sytuacyjno - wysokościowe nawierzchni wykonane będzie na podstawie Dokumentacji Projektowej.

    - Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej pod nawierzchnię.

Podbudowa pod nawierzchnie z kostki kamiennej powinna być zgodna z dokumentacją projektową oraz wykonana zgodnie z odpowiednimi STWiORB.

    - Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej

Roboty związane z ustawieniem kostki kamiennej wykonane będą przy użyciu narzędzi brukarskich. Przy wykonywaniu nawierzchni należy przestrzegać zaprojektowanych spadków.

Deseń nawierzchni z kostki kamiennej powinien być zgodny z Projektem.

Kostka użyta do układania nawierzchni powinna być jednego gatunku i z jednego rodzaju skał.

    - Ubicie kostki

Kostkę na podsypce cementowo-piaskowej przy wypełnieniu spoin zaprawą cementowo-piaskową należy ubijać dwukrotnie.

- pierwsze mocne ubicie powinno nastąpić przed zalaniem spoin i spowodować obniżenie kostek do wymaganej niwelety,

- drugie lekkie ubicie ma na celu doprowadzenie ubijanej powierzchni kostek do wymaganego przekroju poprzecznego jezdni. Drugie ubicie następuje bezpośrednio po zalaniu spoin zaprawą cementowo-piaskową. Zamiast drugiego ubijania można stosować wibratory płytowe lub lekkie walce wibracyjne.

    - Wypełnienie spoin między kostką kamienną.

W zależności od wymagań projektowych, spoiny należy wypełnić kruszywem drobnym lub zalać zaprawą cementowo-piaskową i/lub bitumiczną masą zalewową.

Przed rozpoczęciem zalewania kostka powinna być oczyszczona i dobrze zwilżona wodą z dodatkiem 1% cementu w stosunku objętościowym.

- głębokość wypełnienia spoin zaprawą cementowo-piaskową powinna wynosić min. 5 cm,

- zaprawa cementowo-piaskowa powinna całkowicie wypełnić spoiny i tworzyć monolit z kostką

    - Szczeliny dylatacyjne

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne należy stosować w nawierzchniach z kostki ze szczelinami wypełnionymi zaprawą cementową. Szczeliny dylatacyjne należy stosować w odległościach co 10 -15 m, oraz w takich miejscach, w których występuje dylatacja podbudowy lub zmiana sztywności podłoża. Takie szczeliny należy zalać bitumiczną masą zalewową. Ponadto bitumiczną masę zalewową należy zastosować w miejscach, w których wymagana jest szczelność spoiny, lub elastyczne połączenie kostki z innym elementem drogowym.

Szerokość szczelin dylatacyjnych powinna wynosić 8-12 mm.

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

## Badania w czasie robót

    - Sprawdzenie podłoża w korycie i podbudowy

Sprawdzenie podłoża i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z Dokumentacją Projektową i odpowiednimi STWiORB. Wartości wtórnego modułu odkształcenia E2 dla poszczególnych warstw podano w odpowiednich STWiORB.

    - Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jej zgodności z dokumentacją projektową oraz z wymaganiami określonymi w p. 2.

    - Badanie prawidłowości układania kostki

Badanie prawidłowości układania kostki polega na zmierzeniu szerokości spoin oraz na wizualnej ocenie wykonanej powierzchni.

Ubicie kostki sprawdza się przez swobodne jednokrotne opuszczenie z wysokości 15 cm ubijaka o masie 25 kg na poszczególne kostki. Pod wpływem takiego uderzenia osiadanie kostek nie powinno być dostrzegalne.

    - Sprawdzenie wypełnienia spoin

Sprawdzenie wypełnienia spoin wykonuje się co najmniej w pięciu dowolnie obranych miejscach na każdym kilometrze przez wykruszenie zaprawy na długości około 10 cm i zmierzenie głębokości wypełnienia spoiny, a przy zaprawie cementowo-piaskowej i masie zalewowej - również przez sprawdzenie przyczepności zaprawy lub masy zalewowej do kostki.

## Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

    - Równość

Nierówności podłużne nawierzchni należy mierzyć 4-metrową łatą, zgodnie z normą BN-68/8931-04.

Nierówności podłużne nawierzchni nie powinny przekraczać 15 mm.

    - Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%.

    - Rzędne wysokościowe

Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać 1 cm.

    - Ukształtowanie osi

Oś nawierzchni w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 5 cm.

    - Szerokość nawierzchni

Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5 cm.

    - Grubość podsypki

Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1,0 cm.

    - Częstość oraz zakres badań i pomiarów

Częstość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z kostek kamiennych przedstawiono w tablicy 2.

Tablica 2. Częstość i zakres badań cech geometrycznych nawierzchni

| Lp. | Wyszczególnienie badań i pomiarów | Minimalna częstość badań i pomiarów |
| --- | --- | --- |
| 1 | Spadki poprzeczne | co 20 m i w charakterystycznych punktach niwelety |
| 2 | Rzędne wysokościowe | co 20 m i w charakterystycznych punktach niwelety |
| 3 | Ukształtowanie osi w planie | 10 razy na 1 km i w charakterystycznych punktach niwelety |
| 4 | Szerokość nawierzchni | 10 razy na 1 km |
| 5 | Grubość podsypki | 10 razy na 1 km |

- OBMIAR ROBÓT

Nie dotyczy.

- ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

- PODSTAWA PŁATNOŚCI

Płatności będą dokonywane zgodnie z ustaleniami zawartymi w punkcie 9 STWiORB D-M. 00.00.00 „Wymagania ogólne”.

- PRZEPISY ZWIĄZANE

Dla zaprojektowania i wykonania robót objętych zamówieniem obowiązują odpowiednie przepisy prawa wymienione w punkcie Programu funkcjonalno-użytkowego „Przepisy prawa”.

Normy, wytyczne i instrukcje branżowe:

PN-EN 1926		Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczanie jednoosiowej wytrzymałości na ściskanie.

PN-EN 14157		Kamień naturalny. Oznaczanie odporności na ścieranie.

PN-EN 13755		Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczanie nasiąkliwości przy ciśnieniu atmosferycznym.

PN-EN 1008		Woda zarobowa do betonów. Specyfikacja pobierania próbek i ocena przydatności wody zarobowej do betonu w tym odzyskanej z procesu produkcji betonu.

PN-EN 1342			Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni drogowych. Wymagania i metody badań.

PN-EN 13139		Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 197-1		Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego użytku.

PN-EN 13242	Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

BN-68/8931-04	Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą