SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

#### D.08.05.01

ŚCIEKI  PREFABRYKOWANE

D.08.05.01.  Ścieki  prefabrykowane

- WSTĘP

  - Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót budowlanych w ramach realizacji zadania „Remont odcinka drogi dojazdowej do DW RLOEE ,,Leśnik’’.

  - Zakres stosowania STWiORB

STWiORB  jest stosowana jako Dokument Kontraktowy przy realizacji Robót wymienionych w p. 1.3.

  - Zakres robót objętych STWiORB

Wymagania zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem:

- ścieków z betonowych korytek prefabrykowanych 30x50x13 cm typu ,,rygol’’,

- ścieków krytych z prefabrykatów odwodnienia liniowego z rusztem klasy D400 na fundamencie z betonu C12/15,

zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz w lokalizacjach zgodnych z Dokumentacją Projektową.

  - Określenia podstawowe

1.4.1. Prefabrykat - element konstrukcyjny wykonany w zakładzie przemysłowym, który po 	zmontowaniu na budowie stanowi umocnienie rowu lub ścieku.

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 	normami i z definicjami podanymi w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

# MATERIAŁY

## Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

## Ścieki z betonu wg PN-EN 1340 muszą odpowiadać następującym wymaganiom jak dla krawężników betonowych wg PN-EN 1340.

- Wymagania dla ścieków betonowych:

| Właściwość użytkowa | Oznaczenie | Klasa | Metoda badawcza |
| --- | --- | --- | --- |
| Nasiąkliwość (*) | B | 2 | Załącznik E w PN-EN 1340 |
| Odporność na zamrażanie/rozmrażanie z udziałem soli odladzających | D | 3 | Załącznik D w PN-EN 1340 |
| Odporność na ścieranie | I | 4 | Załącznik G (lub alternatywnie załącznik H) w PN-EN 1340 |
| Wytrzymałość na zginanie | T | 2 | Załącznik F w PN-EN 1340 |

(*) – w przypadku niespełnienia wymagania dla nasiąkliwości, parametrem decydującym o trwałości betonu będzie odporność na działanie środków odladzających.

    - Aspekty wizualne

Wygląd i tekstura ścieków betonowych powinny być zgodne wymaganiami podanymi w PN-EN 1340, punkt 5.4, załącznik J.

    - Kształt i wymiary ścieków

Kształt i wymiary ścieków powinny być zgodne z Projektem.

Dopuszczalne odchyłki wymiarów nominalnych powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w PN-EN 1340, punkt 5.2, załącznik C.

  - Kruszywo drobne na podsypkę i do zapraw

Kruszywo drobne do podsypki cementowo-piaskowej powinno spełniać wymagania PN-EN 13242 pod względem uziarnienia.

Kruszywo drobne do zapraw powinno spełniać wymagania PN-EN 13139 pod względem uziarnienia.

  - Ława betonowa

Ława betonowa pod ścieki wykonana będzie z betonu klasy C12/15, odpowiadającemu normie PN-EN 206.

  - Podsypka cementowo - piaskowa

Należy stosować podsypkę cementowo-piaskową (przygotowaną w proporcji wagowej 1:4, z użyciem kruszywa drobnego, cementu klasy 32,5 lub innej spełniającego wymagania PN-EN 197-1 i wody odpowiadającej wymaganiom PN-EN 1008).

  - Zaprawa cementowo – piaskowa

Do wypełnienia spoin między elementami ściekowymi należy stosować zaprawę cementowo-piaskową (przygotowaną w proporcji wagowej 1:2 z użyciem kruszywa drobnego, cementu CEM I 32,5 spełniającego wymagania PN-EN 197-1 i wody odpowiadającej wymaganiom PN-EN 1008).

  - System odwodnienia liniowego

Do wykonania systemu odwodnienia liniowego należy wykorzystać korytka wykonane z betonu włóknistego (mieszanka cementu, kruszywa i włókien szklanych lub polimerowych) lub z poilmerobetonu o odpowiedniej klasie obciążenia, z zamknięciem typu zatrzaskowego oraz rusztem kratowym z żeliwa o klasie obciążenia D400. Szerokość korytka w świetle: około 25 cm, wysokość korytka wewnętrzna: około 45 cm, Przybliżone wymiary elementu: wysokość ok. 45 cm, szerokość ok. 27 cm.

System powinien zostać wyposażony w skrzynkę (studzienkę) odpływową z osadnikiem, o szerokości dostosowanej do korytka, wysokości 200 cm. Inżynier może dopuścić do wbudowania studzienkę o innych wymiarach, jednak o wysokości nie mniejszej niż 200 cm, pod warunkiem że wysokość odpływu pozwoli na swobodne odprowadzenie wód opadowych.

  - Masa zalewowa

Do uszczelniania szczelin dylatacyjnych w ławie betonowej oraz do pokrycia krawędzi jezdni przed ustawieniem ścieków można stosować masy zalewowe na stosowane na gorąco lub stosowane na zimno.

Masy zalewowe stosowane na gorąco powinny spełniać wymagania PN-EN 14188-1

Masy zalewowe stosowane na zimno powinny spełniać wymagania PN-EN 14188-2.

- SPRZĘT

Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu:

- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,

- wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych.

- TRANSPORT

Ścieki betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi.

Ścieki betonowe powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu.

# WYKONYWANIE ROBÓT

Ogólne zasady wykonania robót podano w D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

  - Zakres wykonywanych robót

    - Wykonanie koryta pod ławę betonową

Roboty ziemne (wykopy) związane z wykonaniem koryta gruntowego pod ławę betonową, wykonane będę ręcznie lub w inny sposób uzgodniony z Inżynierem. Geometria wykopu oraz głębokość dostosowane do wymiarów prefabrykatu ściekowego.

    - Wykonanie betonowej ławy pod ścieki

Przed przystąpieniem do wytworzenia betonu na ławę betonową, Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania receptury na beton. Receptura winna być opracowana dla konkretnych materiałów, zaakceptowana wcześniej przez Inżyniera.

Ława betonowa wykonana będzie z betonu klasy C12/15 lub wyższej, we wcześniej przygotowanym korycie gruntowym.

Wykonanie ławy betonowej polega na rozścieleniu dowiezionego betonu oraz odpowiednim jego zagęszczeniu.

    - Wbudowanie ścieków betonowych

Wbudowanie ścieków powinno być zgodne z dokumentacją projektową.

W zależności od rodzaju ścieku opisanego w p. 1.3 niniejszej STWiORB, ścieki będą układane na uprzednio wykonanej ławie betonowej – ścieki muldowe i trójkątne, lub bezpośrednio na wyrównanym podłożu skarpy, po rozłożeniu podsypki cementowo-piaskowej – ścieki trapezowe lub korytka typu górskiego.

    - Wykonanie ścieku odwodnienia liniowego

Wykonanie ścieku odwodnienia liniowego polega na wykonaniu ławy fundamentowej z betonu C12/15, na której ustawia się elementy odwodnienia liniowego.

Uszczelnienie pomiędzy projektowaną nawierzchnią bitumiczną a ścianką korytka odwodnienia liniowego należy wykonać zgodnie z zasadami prac nawierzchniowych. Uszczelnienie wzdłuż nawierzchni betonowej wykonać jako szczelinę konstrukcyjną wypełnioną masą zalewową.

W miejscu podłączenia odwodnienia liniowego do kanalizacji należy wykonać studzienkę systemową, ustawiając ją na ławie betonowej i warstwie wyrównawczej o grubościach jak pod korytkami odwodnienia liniowego.

    - Umocnienie wpustów w ciągu ścieków korytkowych i trójkątnych

Umocnienie polega na przeprowadzeniu poniższych Robót zależnie od typu ścieku i umiejscowienia wpustu na jego końcu lub w ciągu.

W przypadku wpustów umieszczonych na końcu ścieku muldowego w pasie dzielącym należy wykonać następujące czynności:

- zabudowanie wpustu z trzech stron opornikami betonowymi 15x30 cm układanymi na ławach z betonu C12/15,

# KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

  - Badania przed przystąpieniem do robót.

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:

- uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, deklaracje właściwości użytkowych, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.)

- sprawdzić cechy zewnętrzne ścieków

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego ścieków należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez pomiar i ocenę uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu zgodnie z wymaganiami PN-EN 1340.

  - Badania w czasie robót.

    - Sprawdzenie koryta pod ławę

Należy sprawdzać wymiary koryta na dnie wykopu. Tolerancja dla szerokości wykopu wynosi ± 2 cm.

    - Sprawdzenie ław

Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają:

a)  zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z dokumentacją projektową.

Profil podłużny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną niweletą. Dopuszczalne odchylenia mogą wynosić ± 1 cm na każde 100 m ławy,

b)	wymiary ław.

Wymiary ław należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m ławy. Tolerancje wymiarów wynoszą:

- dla wysokości  ± 10% wysokości projektowanej,

- dla szerokości  ± 20% szerokości projektowanej,

c)	równość górnej powierzchni ław.

Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłożenie w dwóch punktach, na każde 100 m ławy, trzymetrowej łaty. Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm,

d)	odchylenie linii ław od projektowanego kierunku.

Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie może przekraczać ± 2 cm na każde 100 m wykonanej ławy.

    - Sprawdzenie ustawienia ścieków

Przy ustawianiu ścieków należy sprawdzać:

- dopuszczalne odchylenia linii ścieków w poziomie od linii projektowanej, które wynosi ± 1 cm na każde 100 m ustawionego ścieku,

- dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny ścieków od niwelety projektowanej, które wynosi ± 1 cm na każde 100 m ustawionego ścieku,

- równość górnej powierzchni ścieków, sprawdzane przez przyłożenie w dwóch punktach na każde 100 m ścieku, trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy górną powierzchnią ścieku i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm,

- dokładność wypełnienia spoin bada się co 10 metrów. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość.

- OBMIAR ROBÓT

Nie dotyczy.

# ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

- PODSTAWA PŁATNOŚCI

Płatności będą dokonywane zgodnie z ustaleniami zawartymi w punkcie 9 STWiORB D-M. 00.00.00 „Wymagania ogólne”.

# PRZEPISY ZWIĄZANE

Dla zaprojektowania i wykonania robót objętych zamówieniem obowiązują odpowiednie przepisy prawa wymienione Rozdziale II - części informacyjnej w punkcie 2. Programu funkcjonalno-użytkowego „Przepisy prawa”.

Normy, wytyczne i instrukcje branżowe:

PN-EN 1008		Woda zarobowa do betonów. Specyfikacja pobierania próbek i ocena przydatności wody zarobowej do betonu w tym odzyskanej z procesu produkcji betonu.

PN-EN 197-1 		Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego użytku

PN-EN 206 		Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność

PN-EN 1340 		Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań

PN-EN 13139		Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 13242		Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

PN-EN 12620	    	 Kruszywa do betonu

PN-EN 14188-1	Wypełniacze złączy i zalewy -- Część 1: Specyfikacja zalew na gorąco

PN-EN 14188-2	Wypełniacze szczelin i zalewy -- Część 2: Specyfikacja zalew na zimno

PN-EN 1338		Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań.

PN-EN 1339		Betonowe płyty brukowe. Wymagania i metody badań

PN-EN 13670		Wykonanie konstrukcji z betonu

Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych. Centralne Biuro Projektowo Badawcze Dróg i Mostów w Warszawie.