**OPIS - ŠPECIFIKÁCIA**

**„Chirurgické rukavice nesterilné (bez púdru)“**

**ZÁKLADNÉ POŽIADAVKY:**

**Možnosť 1)**

**Špecifikácia:**

* **materiál**: prírodný latex, bez púdru
* **tvar:** pravoľavé, rolovaný okraj
* **sila pretrhnutia**: minimálne 6N
* **dĺžka:** minimálne 240 mm
* **nepriepustnosť**: maximálne AQL 1.5
* **hrúbka stien** - prst: minimálne 0,12 mm
* **hrúbka stien** - dlaň: minimálne 0,12 mm
* **farba:** nepodstatné
* **kategória ochrany:** kategória III
* **EN 455, EN 374**

**Možnosť 2)**

**Špecifikácia:**

* **materiál**: nitril, bez púdru,
* **nepriepustnosť:** maximálne AQL minimálne 1.5
* **hrúbka stien** - prst: minimálne 0,12 mm
* **hrúbka stien** - dlaň : minimálne 0,16 mm
* **farba**: nepodstatné
* **kategória ochrany**: kategória III
* **EN 455, EN 374**

**Možnosť 3)**

**Špecifikácia:**

* **materiál**: vinil, bez púdru,
* **nepriepustnosť:** maximálne AQL minimálne 1.5
* **hrúbka stien** - prst: minimálne 0,12 mm
* **hrúbka stien** - dlaň : minimálne 0,16 mm
* **farba**: nepodstatné
* **kategória ochrany**: kategória III
* **EN 455, EN 374**