Žiadosť o vysvetlenie (4.8.2026)

Dobrý deň
prosím o uprenenie týchto dvoch položiek, najlepšie link/foto aby sme to správne nacenili.
Laminovacia fólia FL 320/50 priesvitná 100 BAL 3 
Špagát polyprop. do lisu na kartony L-5 4 KS 1


Odpoveď (6.8.2026)
1. Laminovacia fólia PL 320/50 priesvitná
· FL (225/50, 320/50, 450/50, 650/50)
Popis produktu
· Silná jednostranne lepiaca polypropylenová. Veľmi silná lepivosť aj pri nízkych teplotách. UV odolnosť.
Hlavné použitie
· Fixácia, laminácia a kašírovanie štítkov, log i rolových materiálov z papiera, lepenky, plastov, kovov i papierových a textilných tkanín a pod.
Technická dáta
· Materiál nosiče BOPP film
· Druh lepidla akrylát
· Hrúbka nosiča 50μm
· Celková hrúbka 73μm
· Farba transparentní
· Preťaženie do pretrhnutia 180%
· Sila pretrhnutia 150 N/25mm
· Priľnavosť na oceľ 7 N/25mm.

2. Špagát polypropylénový do lisu na viazanie kartónov
· materiál: polypropylén,
· hmotnosť: 5 000 g,
· sila: 20 000 Dtex,
· dĺžka: 2 500 m,
· priemer špagátu: cca 3,5 mm,
· pevnosť: 70 kg,
· použitie: do lisu na bežné viazanie balíkov a kartónov.

