SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓt BUDOWLANYCH

ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ

(Kod CPV 45421000-4)

- PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1.  Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące realizacji robót stolarskich przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych przy rozbudowie z termomodernizacją istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego – leśniczówki, zlokalizowanego na terenie Leśniczówki Woziwoda, 89-504 Legbąd Woziwoda 5, Gm. Tuchola, dz. nr ewid. 8140/3.

1.2.Zakres stosowania specyfikacji.

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót stolarskich przewidzianych w projekcie budowlanym. Obejmują one prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i  wykończeniem robót stolarskich wykonywanych na budowie.

1.3.  Zakres robót objętych specyfikacją.

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót stolarskich:

- montaż drzwi zewnętrznych stalowych, ocieplanych

- montaż stolarki drzwiowej oraz okiennej z drewna

- montaż ościeżnic drewnianych oraz metalowych

- szlifowanie elementów stolarskich

- wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty stolarskie jakie występują przy realizacji umowy.

Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione w na rysunkach technicznych oraz w opisie technicznym projektu budowlanego.

1.4.  Określenia podstawowe

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną p. 1.5.

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.2.

Ogólne wymagania dotyczące wykonawstwa robót:

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prowadzenie robót zgodnie z zawartą umową, za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją przetargową, Specyfikacją Techniczną oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy . Zabezpieczenie obiektu w obrębie robót należy do Wykonawcy przez okres trwania prac do czasu ich zakończenia i ostatecznego odbioru. Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i prywatnej, w przypadku ww. uszkodzenia lub zniszczenia – Wykonawca na swój koszt naprawi je lub odtworzy. Wszystkie materiały zastosowane do realizacji zamówienia winny posiadać odpowiednie atesty dopuszczające do obrotu i powszechnego bądź jednostkowego zastosowania w budownictwie zgodnie z zapisem art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Tekst jednolity Dziennik Ustaw 2006 nr 156 poz.1118 oraz zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. O wyrobach budowlanych. Wykonawca podczas realizacji zamówienia ma obowiązek przestrzegania przepisów Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, a w szczególności ma zadbać o to , aby pracownicy nie wykonywali pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych, a także aby posiadali odpowiednią odzież ochronną. Zamawiający stawia wymóg, aby realizacja umowy przebiegała zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Wykonawca w czasie realizacji robót ma obowiązek stosowania się do przepisów zawartych w ustawie z dnia 27 kwiecień 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Przed przystąpieniem do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązuje się oferentów do dokonania oględzin stanu istniejącego obiektu w którym przewiduje się wykonywanie prac remontowych. Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia osobiście wszystkich pomiarów

1.6.  Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy.

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące informacje:

- Rysunki robocze wymagane przez zarządzającego realizacją umowy .

- Świadectwa jakości materiałów wyszczególnionych w dalszej części  opracowania.

- Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w dalszej części opracowania.

- MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.4.

2.2.  Stolarka drzwiowa.

2.2.1 . Drewno

Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.  Preparaty do nasycania drewna należy stosować zgodnie z instrukcją ITB – Instrukcja  techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem. Dla konstrukcji drewnianej ( schody ) i drzwi  stosować drewno klasy K27 lub K 24,  według następujących norm państwowych:

- PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymałościowymi.

- PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

- Krzywizna podłużna:

- płaszczyzn

  - 30 mm – dla grubości do 38 mm

  - 10 mm – dla grubości do 75 mm

- boków

  - 10 mm – dla szerokości do 75 mm

  - 5 mm – dla szerokości > 250 mm

- Wichrowatość - 6% szerokości

- Krzywizna poprzeczna - 4% szerokości

- Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu.

- Nierówność płaszczyzn – płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki prostopadłe, odchylenia w granicach odchyłek.

- Nieprostopadłość niedopuszczalna.

2.2.2. Wilgotność drewna stosowanego  powinna wynosić nie więcej   niż- 15%

2.2.3. Tolerancje wymiarowe tarcicy

- odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe:

  - w długości: do + 50 mm lub do –20 mm dla 20% ilości

  - w szerokości: do +3 mm lub do –1mm

  - w grubości: do +1 mm lub do –1 mm

- odchyłki wymiarowe bali jak dla desek

- odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe:

  - dla łat o grubości do 50 mm:

    - w grubości: +1 mm i –1 mm dla 20% ilości

    - w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości

  - dla łat o grubości powyżej 50 mm:

    - w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości

    - w grubości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości

- odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3mm i –2 mm.

- odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 mm i –2mm.

2.2.4 . Łączniki

2.2.5. Gwoździe

Należy stosować: gwoździe okrągłe wg BN-70/5028-12

2.2.6. Śruby

Należy stosować:

- Śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN – ISO 4014:2002

- Śruby z łbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

2.2.7. Nakrętki:

Należy stosować:

- Nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002

- Nakrętki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

2.2.8. Podkładki pod śruby

Należy stosować:

- Podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.2.9. Wkręty do drewna

Należy stosować:

- Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501

- Wkręty do drewna z łbem stożkowym wg PN-85/M-82503

- Wkręty do drewna z łbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.2.10. Środki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem ognia powinny być stosowane wyłącznie środki dopuszczone do stosowania decyzją nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.

- Środki do ochrony przed grzybami i owadami

- Środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem

- Środki zabezpieczające przed działaniem ognia.

2.3  Skrzydła drzwiowe drewniane wewnętrzne pełne,  ościeżnice,  i opaski drewniane

Należy dostarczyć stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami, uszczelkami i powłokami malarskimi. Drzwi wewnętrzne płycinowe, sosnowe, pełne z ościeżnicami, sosna klejona, bez czarnych sęków i fleków, bez mikrowczepów, wyposażone w trzy zawiasy czopowe, okucia w kolorze złotym, z uszczelką przylgowa, zamek na klucz, lakierowane w kolorze dębu. Wymagania i badania wg PN-88/B-10085. Dopuszczalne wady i odchyłki wymiarów stolarki drzwiowej i okiennej nie powinny być większe niż podano poniżej.

| Różnice wymiarów | [mm] |  |
| --- | --- | --- |
|  | Okien | Drzwi |
| wymiary zewn. ościeżnicy do 1 m | 5 | 5 |
| powyżej 1 m | 5 | 5 |
| różnica długości przeciwległych elementów do 1 m | 1 | 1 |
| ościeżnicy mierzona w świetle powyżej 1 m | 2 | 2 |
| skrzydło we wrębie szerokość do 1 m | 1 | 1 |
| Powyżej 1 m | 2 | 2 |
| różnica długości przekątnych do 1 m | 2 | 2 |
| przekątnych skrzydeł we wrębie 1 do 2 m | 3 | 3 |
| powyżej 2 m | 3 | 3 |
| przekroje szerokość do 50 mm | 1 | 1 |
| powyżej 50 mm | 2 | 2 |
| elementów grubość do 40 mm | 1 | 1 |
| powyżej 40 mm | 2 | 2 |
| grubość skrzydła | 1 | 1 |

2.3.1 Uszczelki i przekładki powinny odpowiadać następującym wymaganiom:

- twardość Shor’a min. 35-40

- wytrzymałość na rozciąganie ok. 8,5 MPa

- odporność na temperaturę od –30 do +80°C

- palność – nie powinny rozprzestrzeniać ognia

- nasiąkliwość – nie nasiąkliwe

- trwałość min. 20 lat

2.3.2 Okucia budowlane

Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, łączące, zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe szyldy i klamki stosowane w stolarce drzwiowej powinny być dokładnie dopasowane i powinny być zamykane kluczami płaskimi typu Euro- profil

2.3.3. Okucia powinny

Odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku takich norm wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposażone w okucie, na które nie została ustanowiona norma.

2.3.4. Okucia stalowe powinny

Być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi.

2.4 . Środki do impregnowania wyrobów stolarskich

2.4.1. Elementy stolarki budowlanej powinny

Być zabezpieczone przed korozją biologiczną. Należy impregnować:

- elementy drzwi,

- powierzchnie stykające się ze ścianami ościeżnic.

2.4.2.  Doboru środków impregnacyjnych należy

Dokonać zgodnie z wytycznymi stosowania środków ochrony drewna podanymi w świadectwach ITB.

2.4.3. Środki stosowane do ochrony drewna

W stolarce budowlanej nie mogą zawierać składników szkodliwych dla zdrowia i powinny mieć pozytywną opinię Państwowego Zakładu Higieny.

2.4.4. Środków ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni zewnętrznych elementów stolarki budowlanej narażonych na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych nie należy

Stosować do zabezpieczania powierzchni elementów od strony pomieszczenia.

2.5 . Środki do gruntowania wyrobów stolarskich

2.5.1. Do gruntowania wyrobów stolarki budowlanej należy

Stosować pokost naturalny lub syntetyczny oraz bioodporne farby do gruntowania.

2.6 . Farby i lakiery do malowania stolarki budowlanej

Do malowania wyrobów stolarki budowlanej należy stosować:

- do elementów konfekcjonowanych należy stosować zestaw farb chemoutwardzalnych szybkoschnących wg BN-71/6113-46

- do elementów pozostałych farby ftalowe podkładowe wg PN-C-81901/2002, oraz farby ftalowe ogólnego stosowania wg BN-79/6115-44 lub emalie olejno-żywiczne i ftalowe ogólnego stosowania wg BN-76/6115-38.

2.7 . Szkło

Do szklenia należy stosować szkło płaskie walcowane wg PN-78/B-13050, współczynnik U min. U=0,90[W/m2 x K]

2.8 . Uszczelnienie

Do uszczelniania szyb stosować kity bądź silikony

2.9. Płyta OSB gr. 22 mm.

Płyty należy składować w pomieszczeniach zamkniętych, suchych z dala od ciągów komunikacyjnych ze względu na możliwość ich uszkodzenia mechanicznego. Panele muszą posiadać atesty i certyfikaty producenta odpowiadające normom i stwierdzające ich właściwości

2.10 Drzwi metalowe zewnętrzne

Powinny posiadać odpowiednie atesty oraz certyfikaty. Faktura zewnętrzna zgodnie z ustaleniami z inwestorem. Drzwi powinny posiadać oporność cieplną zgodną z obowiązującymi normami. Zgodnie z ustaleniami z inwestorem drzwi stalowe lub aluminiowe.

2.11. Pianka poliuretanowa

2.12 Silikon do uszczelnienia stolarki od zewnątrz,

2.13. Parapety w uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy.

- SPRZĘT

3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.5

3.2.  Sprzęt  niezbędny do wykonania robót

Rodzaje sprzętu używanego do robót stolarskich pozostawia się do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

- TRANSPORT

4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu.

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.6

4.2.  Transport materiałów

Wszystkie materiały niezbędne do wykonania elementów wchodzących w skład robót stolarskich można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez zarządzającego realizacją umowy . Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

- WYKONANIE ROBÓT

5.1.  Zasady ogólne wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  p. 2.1

5.2.1 Przygotowanie i montaż podłóg z paneli podłogowych.

Przed przystąpieniem do układania paneli należy sprawdzić, czy podłoże jest równe bez zagłębień i wybrzuszeń oraz suche. Wcześniej przygotowane podłoże powinno już być wysezonowane, z jego powierzchni należy usunąć wszelkie nieczystości i odpadki stałe. Do montażu podłóg można przystąpić dopiero po zakończeniu innych robót budowlanych. Układanie paneli podłogowych powinno przebiegać prostopadle do ściany z otworami okiennymi. Po ułożeniu pierwszego rzędu paneli należy skontrolować jego prostolinijność za pomocą naciągniętego sznurka. Następnie można układać kolejne rzędy paneli. Należy pamiętać, aby łączenia poszczególnych paneli na rzędach równoległych nie pokrywały się. Aby temu zapobiec należy odciętą część użyć do rozpoczęcia następnego rzędu tak, aby płaszczyzna cięcia znalazła się przy ścianie. Podłoga z paneli podłogowych powinna być oddylatowana od ścian szczeliną 1 – 2 cm. Po wykonaniu całkowitego montażu paneli styki podłogi ze ścianami należy wykończyć listwami przypodłogowymi drewnianymi, które przed montażem powinny być 2- krotnie polakierowane lakierem chemoutwardzalnym. W trakcie montażu paneli zwrócić szczególną uwagę na to, czy panele nie są wadliwe, uszkodzone oraz czy kolorystyka poszczególnych elementów jest taka sama.

5.2.2. Demontaż stolarki okiennej , drzwiowej i parapetów należy

Wykonać ręcznie przy użyciu narzędzi prostych.

5.2.3. Przygotowanie ościeży

Przed osadzeniem okien i drzwi należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże naprawić i oczyścić.

5.2.4.  Montaż stolarki  drzwiowej drewnianej

Montaż stolarki może być prowadzony na budowie dopiero wówczas, jeżeli budynek jest już zabezpieczony przed opadami atmosferycznymi. Na plac budowy powinny być dostarczone gotowe kompletne  drzwi wraz z ościeżami. Do czasu ich montażu powinny być składowane w miejscach suchych, nie narażonych na działanie czynników atmosferycznych. Ościeżnice stolarki powinny być ustawione na właściwym miejscu w otworze ściany i tymczasowo umocowane za pomocą podkładek i klinów drewnianych wbijanych przy narożnikach między ościeżnicę a ościeże. Prawidłowość osadzania ościeżnicy musi być sprawdzana za pomocą poziomnicy i przymiaru do mierzenia przekątnych światła ościeżnicy. Styki elementów stolarki z przegrodami budynku powinny być przykryte listwami drewnianymi. Mocowanie do ściany  należy wykonać przy użyciu pianki montażowej. Uszczelnienie pianką poliuretanową wykonywać ostrożnie, aby nie spowodowano wykrzywienia ościeżnic, tak aby puchnąć miała możliwość wydostawania się ze szczeliny na zewnątrz i tam tężała. Po stężeniu, nadmiar pianki, który wypłynął obciąć nożem.

5.2.5. Montaż okien w połaci dachu

Przed montażem wyciąć otwór w połaci dachowej o wymiarach podanych przez producenta okna. Okna montować do wcześniej przygotowanej konstrukcji drewnianej przymocowanej do krokwi lub za pomocą kątowników narożnych do łat. Po zdjęciu skrzydła ramę okna przymocować na wkręty do w/w konstrukcji zachowując wszystkie zasady montażu podane przez producenta w instrukcji .Od strony dachu zamontować kołnierze odprowadzające wodę opadową. Zamocowane okno należy uszczelnić po względem termicznym  materiałem termicznym np. watą mineralną wszystkie wolne miejsca wokół ramy okiennej od strony wewnętrznej Zabrania się używać do tego celu materiałów wydzielających związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. Po ustawieniu okna należy sprawdzić sprawność działania skrzydła przy otwieraniu i zamykaniu. Skrzydło powinno rozwierać się swobodnie, a okucia działać bez zahamowań i przy zamykaniu dociskać skrzydło do ramy ( ościeżnicy). Osadzoną stolarkę po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć.

5.2.8. Montaż okien :

- wstępnie klinami zamocować ościeżnice bez skrzydeł okiennych, dokładnie sprawdzić prawidłowość jej ustawienia w dwóch płaszczyznach, przy zachowaniu zasady równych przekątnych, różnica nie może przekraczać 4 mm,

- po ustawieniu okna, pomiędzy nim a wszystkimi bokami otworu musi pozostać szczelina odpowiedniej wielkości . W otworze bez węgarka montować w taki sposób, aby szczelina na górze miała szerokość 15-20 mm, na dole 40 mm, po bokach zaś mieściła się w granicach 10-15 mm. Przy otworze z węgarkiem większy luz, w granicach 15-20 mm, wykonać w górnej części ościeżnicy

- Ościeżnice mocować blachami kotwiącymi lub kotwami rozprężnymi ze stali nierdzewnej wg technologii producenta.

Uszczelnienie pianką poliuretanową wykonywać ostrożnie,  aby nie spowodowano wykrzywienia ościeżnic, tak aby puchnąć miała możliwość wydostawania się ze szczeliny na zewnątrz i tam tężała. Po stężeniu, nadmiar pianki, który wypłynął obciąć nożem.

| Wymiary zewnętrzne (cm) |  | Liczba punktów zamocowań | Rozmieszczenie punktów zamocowań |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| wysokość | szerokość |  | w nadprożu i progu | na stojaka |
| do 150 | do 150 | 4 | nie mocuje się | po 2 |
|  | 150±200 | 8 | po 2 | po 2 |
| powyżej 150 | powyżej 200 | 10 | po 3 | po 2 |
|  | do 150 | 6 | nie mocuje się | po 3 |
|  | 150±200 | 8 | po 1 | po 3 |
|  | powyżej 200 | 10 | po 2 | po 3 |

Uwaga: Wszelkie roboty ujęte w specyfikacji należy wykonać w oparciu o aktualnie obowiązujące normy i przepisy oraz w porozumieniu z zarządzającym realizacją umowy

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.7

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu:

- jakości zastosowanego drewna,

- jakości stopnia impregnacji drewna,

- jakości połączeń drewnianych elementów konstrukcji,

- dokładności montażu poszczególnych elementów konstrukcji,

- jakości stolarki budowlanej.

- jakości okien z  drewna

- jakości okien dachowych ( połaciowych)

- zgodności elementów odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania,

- zgodności wymiarów,

- prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,

- działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania,

- prawidłowości zmontowania i uszczelnienia.

W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności prowadzenia robót stolarskich z projektem organizacji robót i przepisami BIOZ.

- OBMIAR ROBÓT

7.1.  Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.8.  Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. Wykonawca jest zobowiązany dokonać pomiaru z natury stolarki okiennej będącej przedmiotem zamówienia.

7.2.  Jednostki obmiarowe.

Jednostkami obmiarowymi są:

- 1 m3 wbudowanego drewna.

- 1 m2 – stolarka okienna i drzwiowa

- 1 m - długości pochwytu

- 1 m2 - powierzchnia parapetów zewnętrznych

- 1 stop. – schody wewnętrzne

- ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI

Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji Technicznej pkt 9.

8.1. Odbiór robót polega na sprawdzeniu:

- zgodności wymiarów z dokumentacją techniczną.

- prawidłowości montażu

- prawidłowości działania elementów ruchomych i urządzeń zamykających.

Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie.

Ceny jednostkowe obejmują:

- przygotowanie stanowiska pracy

- dostarczenie niezbędnych materiałów i innych czynników produkcji.

- montaż stolarki drzwiowej w budynkach,

- montaż okien

- montaż drzwi i bram metalowych

- wykonanie paneli płotu frontowego z krawędziaków

- szlifowanie elementów stolarskich

- transport elementów

- wykonanie ślepej podłogi z płyt OSB

- montaż schodów strychowych na poddasze,

- prace wykończeniowe

- likwidację stanowiska roboczego.

W przypadku przyjęcia innych zasad określenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczeń pomiędzy zamawiającym a wykonawcą sprawy te muszą zostać szczegółowo ustalone w umowie.

- PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIĄZANE

9.1 Zalecane normy

Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN), w tym w szczególności:

- PN-61/D-95007 – Drewno tartaczne iglaste,

- PN-57/D-01001 – Drewno iglaste,

- PN-57/D-96000 – Tarcica iglasta,

- PN-EN 408:1998 – Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne lite i klejone,

- PN-EN 388:1999 – Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymałości,

- PN-ISO 3443-8  - Tolerancje w budownictwie,

- PN- 88/B-10085 – Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania,

- PN-62/B – 02357 – Tolerancje wymiarów stolarki budowlanej i meblowej.

- PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

- PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

- PN-78/B-13050 Szkło płaskie walcowane.

- PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział

Szczegółową Specyfikacje Techniczne Wykonania

i Odbioru Robót Budowlanych opracował: