PŘÍLOHA Č. 3

PODROBNÁ SPECIFIKACE SUROVÝCH OBRUČÍ

| MATERIÁL OBRUČÍ (JAKOST) | 12063.7 – TM1 alternativně B6T / B61T |
| --- | --- |
| POŽADOVANÁ PEVNOST | Rm= 920 až 1050 MPa |
| POŽADOVANÁ TVRDOST | 273 až 323 HB |

Popis surové obruče pro ø 610mm

Šířka surové obruče je A (A=113 +4 mm) (tj. vzdálenost obou čel, vnitřního čela s okolkem a čela vnějšího).

Vnitřní průměr je B (B=445 -10 mm). Vnitřní průměr je na obou stranách zaoblen vnějšími rádiusy C. Maximální velikost těchto rádiusů je C (C= max. R4 mm).

Vnější průměr surové obruče je D (D=616 +8 mm). Nad vnějším průměrem je nalevo u vnitřního čela umístěn okolek.

Vnější průměr se od hodnoty E (E=54 mm) od vnitřního čela snižuje kolmostí 1:15 k vnějšímu čelu a je zaoblen ve styku s vnějším čelem vnějším rádiusem F (F=max. R5 mm).

Vnitřní čelo je vyšší. Nad výškou vnějšího průměru je okolek výšky G (G=26 ±1 mm).

Vnitřní čelo okolku je zároveň část vnitřního čela obruče.

Místo styku vnitřního čela obruče a vnějšího průmětu okolku je zaobleno vnějším rádiusem H (H=R15 +2 mm).

Na vnějším průměru okolku pokračuje průměr rovnou plochou CH (CH=2 +2 mm).

Poté pokračuje vnějším rádiusem H (H=R15 +2 mm).

Od bodu ve vzdálenosti J (J=36 +5 mm) od vnitřního čela na vnějším průměru surové obruče je vedena (pomyslná) tečna k tomuto rádiusu H. Na této tečně rádius končí a pokračuje vnitřním rádiusem K (K=R11 +2 mm), mezi touto tečnou a vnějším průměrem.

Popis surová obruč pro ø 700mm

Šířka surové obruče je A (A=113 +4 mm)  (tj. vzdálenost obou čel, vnitřního čela s okolkem a čela vnějšího).

Vnitřní průměr je B (B=516 -10 mm). Vnitřní průměr je na obou stranách zaoblen vnějšími rádiusy C. Maximální velikost těchto rádiusů je C (C= max. R4 mm).

Vnější průměr surové obruče je D (D=708 +8 mm). Nad vnějším průměrem je nalevo u vnitřního čela umístěn okolek.

Vnější průměr se od hodnoty E (E=54 mm) od vnitřního čela snižuje kolmostí 1:15 k vnějšímu čelu a je zaoblen ve styku s vnějším čelem vnějším rádiusem F (F=max. R5 mm).

Vnitřní čelo je vyšší. Nad výškou vnějšího průměru je okolek výšky G (G=26 ±1 mm).

Vnitřní čelo okolku je zároveň část vnitřního čela obruče.

Místo styku vnitřního čela obruče a vnějšího průmětu okolku je zaobleno vnějším rádiusem (H=R15 +2 mm).

Na vnějším průměru okolku pokračuje průměr rovnou plochou CH (CH=2 +2 mm).

Poté pokračuje vnějším rádiusem H (H=R15 +2 mm).

Od bodu ve vzdálenosti J (J=36 +5 mm) od vnitřního čela na vnějším průměru surové obruče je vedena (pomyslná) tečna k tomuto rádiusu. Na této tečně rádius končí a pokračuje vnitřním rádiusem K (K=R11 +2 mm), mezi touto tečnou a vnějším průměrem.

Obrázek 1 - Náčrt surové obruče s odkazem na indexy z popisu

Požadavky na odbornost výrobce surových obručí

Výrobce musí být držitelem oprávnění k výrobě surových tramvajových obručí vydaným Drážním úřadem.

Kvalita výroby

Doba uložení zkušebních protokolů a atestů u dodavatele musí být min. 5 let.

Výrobce je povinen na požádání pověřené osobě odběratelem poskytnout k nahlédnutí výrobní dokumentaci.

Výroba a dodávka se bude řídit podle normy UIC 810 – 1,5.

Obruče musí být vyrobeny z oceli vyráběné v martinských nebo elektrických pecí, respektive způsobem foukání čistého kyslíku shora. Ocel musí být uklidněná v peci nebo v pánvi, vakuovaná odlévaná spodem nebo plynule respektive odplyněna účinným prostředkem proti tvoření vloček.

Ostatní specifikace

- Obruče nesmějí mít otlaky nebo výronky nad povolené limity (na vnějším povrchu obruče se mohou vyskytovat vtisky po provedené zkoušce tvrdosti dle Brinella),

- Povrch obručí se nesmí vyskytovat písková místa trhliny, vměstky, přeložky a jiné vady, které mohou způsobit defekty při další výrobě nebo bránit v provozu. Povoleny jsou vady s max. hloubkou ½ přídavku na obrábění – tyto vady je možno odstraňovat vybroušením, vysekáním, případně obrobením za předpokladu pozvolného přechodu a bez výskytu tepelných trhlin (max. povolený otřep je 5mm).

Provedené zkoušky

Značení obručí

- Je požadováno značení obručí bílou nesmývatelnou barvou, která je odolná vůči otěru,

- Značení se provádí na vnější části surové obruče,

- Musí být uvedeny minimálně následující údaje:

  - Číslo tavby (např. XYZ),

  - Pořadové číslo obruče v tavbě (např. 001)

  - Měsíc a rok výroby (např. 07_2025),

  - Označení jakosti materiálu (např. TM1, B6T, B61T).

Protokoly

- Ke všem obručím, bude dodán protokol, kde budou uvedeny měřené parametry,

- Protokoly mohou být dodány v tištěné, nebo elektronické verzi.

Balení

- Dodané obruče, budou dodány na paletách bez konzervace a zajištěny proti sesunutí.