- Příloha č. 2 - Specifikace barev

- Technické parametry požadovaných výrobků

  - Základní nátěry dvousložkové vodou ředitelné světle šedé v RAL 7035; 7032 nebo 3012

  - s antikorozními účinky

  - aplikovatelné na ocel (tryskaný nebo povrch opatřený fosfátováním s pasivací)

  - aplikovatelné na pozinkovanou ocel, nerez, hliník

  - vrstva nátěru 60 µm

  - maximální obsah VOC 10% hmotn. v aplikační surovině

  - stanovit poměr složek v aplikační surovině (barva:tužidlo:ředidlo)

  - doložit v bezpečnostním listě a technickém listě kategorie a subkategorie, limitní hodnoty obsahu VOC a hodnotu maximálního obsahu VOC ve stavu připraveném k použité dle vyhlášky 415/2012 Sb.

1.1  základ na plast

  - jednosložkový přilnavostní základ, použitelný na plasty a práškové barvy (opravy komaxitovaných povrchů)

  - doložit v bezpečnostním listě a technickém listě kategorie a subkategorie, limitní hodnoty obsahu VOC a hodnotu maximálního obsahu VOC ve stavu připraveném k použité dle vyhlášky 415/2012 Sb.

- Plniče dvousložkové vodou ředitelné pískově žluté RAL 1002 nebo bílá RAL 9010

  - Polyuretanové vodou ředitelné, akrylátové vodou ředitelné

  - zajišťující korozní ochranu na oceli

  - možnost nacenit pouze jeden z uvedených odstínů tj. buď pouze odstín RAL 1002 a nebo pouze odstín RAL 9010

  - brousitelné (při 40 °C maximálně po 120min.)

  - vrstva nátěru 60 µm

  - maximální obsah VOC. 10%  hmotn. v aplikační surovině

  - stanovit poměr složek v aplikační surovině (barva:tužidlo:ředidlo)

  - doložit v bezpečnostním listě a technickém listě kategorie a subkategorie, limitní hodnoty obsahu VOC a hodnotu maximálního obsahu VOC ve stavu připraveném k použité dle vyhlášky 415/2012 Sb.

- Vrchní emaily dvousložkové rozpouštědlové vysokosušinové

  - RAL 1028 v provedení antigraffiti nebo přísada antigrafiti do vrchního emailu.

  - vrchní emaily budou dodávány v obalech o velikosti min. 5kg a max. 10kg

  - vysoko-sušinové akrylátové nebo polyuretanové (s možností nanášení štětcem i válečkem)

  - možnost maskování maximálně po 2 hodinách bez porušení povrchu (při 20 °C)

  - hloubka lesku minimálně 85 % při úhlu 60°

  - vysoká krycí schopnost s aplikací bez doby odvětrání

  - maximální obsah VOC 45% hm. v aplikační surovině

  - umožňující opravitelnost (leštitelnost, možnost oprav „SPOT Repair“ – opravy pomocí rozstřiků)

  - vrstva nátěru 40 µm

  - stanovit poměr složek v aplikační surovině (barva:tužidlo:ředidlo)

a) varianta letní období – dlouhé tužidlo a ředidlo

varianta zimní období – krátké tužidlo a ředidlo

b) přísady pro lepší rozliv při natírání

přísady pro rychlejší schnutí

  - doložit v bezpečnostním listě a technickém listě kategorie a subkategorie, limitní hodnoty obsahu VOC a hodnotu maximálního obsahu VOC ve stavu připraveném k použité dle vyhlášky 415/2012 Sb.

- Barva rozpouštědlová na podvozky, konstrukční prvky a spodky vozů v RAL 7012

  - jednosložkové

  - jednovrstvé s antikorozními účinky

  - chemická a vysoká abrazivní odolnost

  - max. obsah VOC 45% hmotn. v aplikační surovině

  - materiál musí být aplikovatelný Airless převod 30:1

  - doložit v bezpečnostním listě a technickém listě kategorie a subkategorie, limitní hodnoty obsahu VOC a hodnotu maximálního obsahu VOC ve stavu připraveném k použité dle vyhlášky 415/2012 Sb.

- Tmely

  - Polyesterové  nebo polyuretanové

  - rychlé zpracovatelnost do 10min (brousitelné maximálně po 30 min./20 °C)

  - pomalá zpracovatelnost 30-40min (brousitelné maximálně po 6 hod./20 °C)

  - se skelným vláknem pro vyplňování velkých nerovností

  - jemný finální tmel rychle schnoucí

  - maximální obsah skutečně uvolněného styrenu 4% hmotn.

  - doložit v bezpečnostním listě a technickém listě kategorie a subkategorie, limitní hodnoty obsahu VOC a hodnotu maximálního obsahu VOC ve stavu připraveném k použité dle vyhlášky 415/2012 Sb.

- Barvy pro interiér jednosložkové syntetické

  - vrchní emaily budou dodávány v obalech o velikosti min. 5kg a max. 10kg

  - doložit v bezpečnostním listě a technickém listě kategorie a subkategorie, limitní hodnoty obsahu VOC a hodnotu maximálního obsahu VOC ve stavu připraveném k použité dle vyhlášky 415/2012 Sb.