Príloha č. 1 Opis a špecifikácia k RD

**Opis a špecifikácia predmetu zákazky**

**Predmet zákazky: „Rukavice jednorázové nesterilné“** pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica na obdobie 24 mesiacov vrátane súvisiacich služieb.

Predmet zákazky musí spĺňať minimálne technické a funkčné parametre v nižšie požadovanej špecifikácií:

**Časť č. 1 – Rukavice jednorázové nesterilné**

Rukavice jednorázové nesterilné - Latex s púdrom

Rukavice jednorázové nesterilné - Nitril bez púdru

|  |
| --- |
| **Časť č. 1 - RUKAVICE JEDNORÁZOVÉ NESTERILNÉ**  |
|
|
|  |
| **Položka č. 1** | **Rukavice jednorázové nesterilné LATEXOVÉ s púdrom** | **Požadovaný parameter** | **Požadujeme uviesť, či spĺňa požadovanú hodnotu áno/nie resp. uviesť konkrétny číselný údaj** |
|
|
|
|
| Platný ŠUKL kód (ak je to relevantné) |  |
| Výrobca: |  |
| Referenčné číslo zdravotníckej pomôcky: |  |
| Obchodný názov zdravotníckej pomôcky: |  |
| Predmet zákazky musí byť nový, nepoužívaný, nerepasovaný alebo inak renovovaný voriginálnom balení s príslušnou dokumentáciou bez akýchkoľvek známok poškodenia a funkčných vád a musí byť určený na humánne použitie. | áno |   |
| **1** | **Technické a funkčné vlastnosti:** |  |  |
| 1.1 | Ochranná funkcia pre výkon vyšetrovacích, ošetrovacích, diagnostických a terapeutických postupov v zdravotníctve  | áno |  |
| 1.2 | Hrúbka stien na dlani | min. 0,05mm |  |
| 1.3 | Hrúbka stien na prstoch  | min. 0,08 mm |  |
| 1.4 | Nepriepustnosť AQL | max 1,5 |  |
| 1.5 | Textúrované končeky prstov pre lepšiu citlivosť prstov a lepšie uchopenie  | áno |  |
| 1.6 | Sila pretrhnutia 6N | áno |  |
| 1.7 | Anatomicky tvarované s rovnomerne rolovanými okrajmi, univerzálny tvar na pravú aj ľavú ruku | áno |  |
| 1.8 | Materiál: Latex s púdrom | áno |  |
| 1.9. | Veľkosť: S, M, L, | áno |  |
| 1.10 | Farba  | svetlá |  |
| 1.11 | Vyhovujúca norma STN EN 455  | áno |  |
| 1.12 | Vyhovujúca norma STN EN 374 | áno |  |
| 1.13 | Vyhovujúca norma EN 374-5:2016 protivírusová ochrana | áno |  |

|  |
| --- |
| **Časť č. 1 - RUKAVICE JEDNORÁZOVÉ NESTERILNÉ**  |
|
|
|  |
| **Položka č. 2** | **Rukavice jednorázové nesterilné** **Nitrilové bez púdru** | **Požadovaný parameter** | **Požadujeme uviesť, či spĺňa požadovanú hodnotu áno/nie resp. uviesť konkrétny číselný údaj**  |
|
|
|
|
| Platný ŠUKL kód (ak je to relevantné) |  |
| Výrobca: |  |
| Referenčné číslo zdravotníckej pomôcky: |  |
| Obchodný názov zdravotníckej pomôcky: |  |
| Predmet zákazky musí byť nový, nepoužívaný, nerepasovaný alebo inak renovovaný voriginálnom balení s príslušnou dokumentáciou bez akýchkoľvek známok poškodenia a funkčných vád a musí byť určený na humánne použitie. | áno |   |
| **1** | **Technické a funkčné vlastnosti:** |  |  |
| 1.1 | Ochranná funkcia pre výkon vyšetrovacích, ošetrovacích, diagnostických a terapeutických postupov v zdravotníctve  | áno |  |
| 1.2 | Hrúbka stien na dlani | min. 0,05mm |  |
| 1.3 | Hrúbka stien na prstoch  | min. 0,08 mm |  |
| 1.4 | Nepriepustnosť AQL | max 1,5 |  |
| 1.5 | Textúrované končeky prstov pre lepšiu citlivosť prstov a lepšie uchopenie  | áno |  |
| 1.6 | Sila pretrhnutia 6N | áno |  |
| 1.7 | Anatomicky tvarované s rovnomerne rolovanými okrajmi, univerzálny tvar na pravú aj ľavú ruk | áno |  |
| 1.8 | Materiál: Nitril bez púdru- 100% bez latexu | áno |  |
| 1.9. | Veľkosť: S, M, L,  | áno |  |
| 1.10 | Farba  | svetlá |  |
| 1.11. | Vyhovujúca norma STN EN 455  | áno |  |
| 1.12 | Vyhovujúca norma STN EN 374 | áno |  |
| 1.13 | Vyhovujúca norma STN EN 374 – 5:2016, protivírusová ochrana  | áno |  |

V.........................................., dňa ..........................

 ...........................................................................

meno a priezvisko štatutárneho zástupcu

 podpis a pečiatka uchádzača