Ramowe wymagania techniczno-leśne dla siatek leśnych zabezpieczających uprawy przed zwierzyną

| Oznaczenie wymagań | Opis wymagań lub wskaźniki liczbowe |  |
| --- | --- | --- |
| - Ogólna Charakterystyka - Przeznaczenie siatki | Ochrona upraw lub młodników przed zwierzyną – wszystkimi jeleniowatymi. |  |
| - Charakterystyka techniczna | Siatka wykonana z materiału nieprzezroczystego, odpornego na przegryzanie przez zwierzynę, zapewniającego przez cały okres użytkowania minimalną wytrzymałość na rozciąganie: |  |
|  | - pojedynczych linek (drutów) poziomych skrajnych | 5300 N |
|  | - pojedynczych linek (drutów) wewnętrznych poziomych lub skośnych | 3000 N |
|  | - pojedynczych linek (drutów) pionowych (podtrzymujących) | 1300 N |
|  | Wiązania siatki – więzły powinny zapewniać nowe połączenie konstrukcji siatki oraz posiadać możliwość przesuwania się w przypadku uwięzienia zwierzyny w oczku siatki. W przypadku węzłów zaplatanych z elementów linek (drutów) konstrukcyjnych siatki – minimalna siła do ich rozplatania wynosi 300 N. |  |
|  | Minimalna wysokość siatki | 2000 mm |
|  | Maksymalny rozstaw linek (drutów) pionowych | 300 mm |
|  | Maksymalna wysokość oczek do wysokości siatki: |  |
|  | 0-500 mm | 50 mm |
|  | 500-1100 mm | 100 mm |
|  | 1100-1400 mm | 150 mm |
|  | powyżej 1400 mm | 200 mm |
| - Warunki wykorzystania Charakterystyka środowiska pracy (miejsca zastosowania) - Charakterystyka przedmiotu pracy - Okres wykorzystania – czas eksploatacji | Uprawy leśne, młodniki oraz szkółki śródleśne w warunkach leśnych oraz na gruntach porolnych na wszystkich siedliskach, całorocznie wieloletnie zmiennych warunkach środowiska. Obszary leśne z uprawami lub młodnikami narażonymi na szkody od zwierzyny. Siatka powinna zachować pełne właściwości mechaniczne przez okres minimum 16 lat, z możliwością zdemontowania i ponownego zamontowania na innej powierzchni w ciągu pierwszych 10 lat. |  |
| - Szczególne wymagania techniczne - Wymagania dotyczące transportu - Wymagania dotyczące przechowywania | Siatka dostarczana w formie zwiniętej w rolkę z pustką wewnętrzną o minimalnej średnicy 200 mm, każda rolka opatrzona indywidualną etykietą zawierającą dane siatki oraz producenta. Rolka powinna zawierać co najmniej 50 mb siatki. Przechowywanie w okresie dostarczenia do zamontowania w standardowych magazynach z zadaszeniem. |  |
| - Wymagania dotyczące bezpieczeństwa, higieny, fizjologii pracy oraz obsługi | Materiał z jakiego została wykonana siatka nie może być przezroczysty a minimalna średnica pojedynczej linki (drutu) zastosowanej do wykonania siatki, niezależnie od wytrzymałości materiału z jakiego została wykonana, wynosi 1,6 mm. Korozja materiału z jakiego została wykonana siatka, nie może powodować zagrożenia dla środowiska naturalnego. |  |