SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

STWIORB - 01

PLAC ZABAW

CPV - 45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

CPV - 45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

CZĘŚĆ 1 PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i ułożenia nawierzchni poliuretanowej w ramach zadania: „Naprawa nawierzchni bezpiecznej (syntetycznej) placu zabaw przy ul. Olimpijskiej 3 w Piekarach Śląskich” - Część 1: Plac zabaw.

Przedmiot zamówienia w Części 1: Plac zabaw, obejmuje w szczególności:

- 	demontaż i ponowny montaż urządzeń zabawowych,

-	rozbiórkę podbudowy,

- 	rozbiórkę warstw poliuretanowych nawierzchni,

-	wykonanie podbudowy,

-	wykonanie nawierzchni poliuretanowej - warstwa bazowa amortyzująca,

-	wykonanie nawierzchni poliuretanowej - warstwa wierzchnia użytkowa,

-	darniowanie pełne,

-	badania, w tym wykonanie badań HIC wraz z wykonaniem innych czynności umożliwiających dopuszczenie demontowanych i ponownie montowanych urządzeń zabawowych do użytkowania,

-	przeglądy, dopuszczenia, wydanie świadectw kontroli dla demontowanych i ponownie montowanych urządzeń zabawowych - umożliwiające oddanie ich do użytkowania, oraz

- 	pozostałe roboty wskazane w dokumentacji projektowej, ST, Umowie i pomocniczym przedmiarze robót.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z ułożeniem sportowej nawierzchni poliuretanowej placu zabaw.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w STWiORB - 00 „Wymagania ogólne".

Nawierzchnia poliuretanowa - nawierzchnia sportowa, składająca się z dwóch lub więcej warstw, układana na podbudowie kamiennej / gumowej.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Umową, dokumentacją projektową, pomocniczym przedmiarem robót, ST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB - 00 „Wymagania ogólne".

2. MATERIAŁY

2.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące stosowanych materiałów podano w STWiORB - 00 „Wymagania ogólne”. Do wykonywania nawierzchni należy stosować masę poliuretanową. Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej ST i dokumentacji projektowej. Wszystkie materiały musza posiadać dopuszczenie do stosowania na placach zabaw - przewidziane przepisami prawa i normami.

2.2. Nawierzchnia poliuretanowa, parametry minimalne

Bezspoinowa  syntetyczna  nawierzchnia  bezpieczna  z  przeznaczeniem  na  place zabaw,  wykonana  na  bazie  granulatu  gumowego  i  kleju  poliuretanowego. Nawierzchnia  co  najmniej dwuwarstwowa. Dolna warstwa amortyzująca (warstwa bazowa) wykonana z mieszanki kleju poliuretanowego oraz atestowanego granulatu SBR, natomiast górna warstwa użytkowa (warstwa wierzchnia) z mieszanki kleju poliuretanowego i granulatu EPDM.

Konstrukcja nawierzchni co najmniej dwuwarstwowej, parametry minimalne:

-	grubość warstwy amortyzującej (warstwy bazowej) zależy od parametru HIC dla danego urządzenia, pod którym jest ona układana i zawiera się w przedziale od 30 mm do 110 mm,

-	warstwa nawierzchniowa (warstwa wierzchnia użytkowa) z barwnego granulatu gumowego EPDM barwionego w masie o frakcji w przedziale 1 - 3,5 mm i lepiszcza, warstwa ta na całej płaszczyźnie będzie o stałej grubości min. 10 mm,

-	kolor nawierzchni: RAL 5019  (ciemny  niebieski),  RAL 5024  (jasny  niebieski),  RAL 1012 (piaskowy).

Stosować można jedynie nawierzchnię poliuretanową EPDM, która posiada następujące dokumenty:

- certyfikat lub deklaracja zgodności z normami PN-EN 14877:2014-02 lub równoważne oraz PN-EN 1177+AC:2019-04 lub równoważne lub aprobatę techniczną ITB lub równoważne, lub wyniki badań specjalistycznego laboratorium potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni lub dokument równoważny,

- karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta wybranego przez wykonawcę,

- atest PZH dla oferowanej nawierzchni,

- autoryzacja wybranego przez wykonawcę producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez wybranego przez wykonawcę producenta na tą  nawierzchnię.

Powyższe dokumenty wykonawca złoży Inspektorowi nadzoru inwestorskiego w celu zatwierdzenia materiału zgodnie z postanowieniami ST, dokumentacji projektowej i Umowy.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB - 00 „Wymagania ogólne". Sprzęt wykorzystywany przez wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP.

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE

Wykonawca robót będący posiadaczem odpadów (wytwórcą) zobowiązany jest posiadać stosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach - Dz. U. nr 62 poz. 628 z późn. zm.). Środki transportu wykorzystywane przez wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB - 00 „Wymagania ogólne”.

Materiały powinny być przewożone środkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania zamierzonych robót. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia dróg publicznych i dojazdów do terenu budowy wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne warunki wykonania robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w STWiORB - 00 „Wymagania ogólne”.

5.2. Roboty montażowe, wymogi minimalne

- Przygotowanie podłoża,

- Równość podłoża do 5 mm mierzona na 3 metrach długości,

- Przepuszczalność podłoża 6 l/m2 na minutę,

- Sprawdzenie przed instalacją/ułożeniem,

- Sprawdzenie rodzaju masy poliuretanowej,

- Wykonanie powierzchni specjalistycznym sprzętem bezpośrednio na placu budowy,

- Ułożenie bezspoinowe warstwy nośnej (warstwa bazowa amortyzująca),

- Ułożenie drugiej warstwy (warstwa wierzchnia użytkowa).

6. KONTROLA JAKOŚCI

6.1. Ogólne zasady

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w STWiORB - 00 „Wymagania ogólne".

6.2.  Badania

Po wykonaniu robót wykonawca wykona wszelkie próby, badania i testy całego placu zabaw przewidziane przepisami prawa i normami, oraz wykona inne czynności umożliwiające oddanie placu zabaw do użytkowania. Wykonawca w ramach niniejszego przedmiotu zamówienia dokona także przeglądu, dopuszczenia, wyda świadectwa kontroli dla urządzeń zabawowych umożliwiające użytkowanie całego placu zabaw i przekaże stosowne dokumenty Zamawiającemu oraz Użytkownikowi (MOSiR Piekary Śląskie). Po wykonaniu nawierzchni należy również wykonać badania HIC potwierdzające zgodność z przepisami (w tym z normą PN-EN 1177+AC:2019-04 lub równoważne), które jak wyżej należy przekazać Zamawiającemu i Użytkownikowi.

6.3.  Wymagania dotyczące wykonania prac nawierzchniowych placu zabaw

- Nawierzchnia może być instalowana jedynie przez wykonawcę o odpowiednich kwalifikacjach, przy użyciu materiału potwierdzonego stosownym dokumentem wystawionym przez wybranego przez wykonawcę producenta nawierzchni i dotyczącym wykonywanego zadania.

- Wykonawca winien złożyć gwarancję na oferowaną nawierzchnię, potwierdzoną przez wybranego przez niego producenta nawierzchni zgodnie z warunkami Umowy.

7. PZREDMIAR I OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady dotyczące przedmiaru i obmiaru podane są w STWiORB - 00 „Wymagania ogólne".

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady dotyczące warunków odbioru podane są w STWiORB - 00 „Wymagania ogólne".

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne zasady

Ogólne zasady dotyczące warunków płatności podane są w STWiORB - 00 „Wymagania ogólne".

9.2. Zasady rozliczenia i płatności

Sposób rozliczenia zgodnie z Umową.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-EN 14877:2014-02	Nawierzchnie syntetyczne niekrytych terenów sportowych. Specyfikacja lub równoważne,

PN-EN 1177+AC:2019-04	Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki. Metody wyznaczania amortyzacji uderzenia lub równoważne,

lub równoważne.