                                                                                                                 Príloha č. 1 k súťažným podkladom

Opis predmetu zákazky
                                                                                
Technická špecifikácia a opis diela 
Predmetom zákazky je vykonanie diela pre potreby Ministerstva obrany Slovenskej republiky a ozbrojených síl Slovenskej republiky, ktorými sa rozumie ušitie odevov podľa nasledujúceho výkazu jednotlivých položiek sortimentu predmetu zákazky: 

	P.č.
	Názov tovaru
	Merná 
jednotka
	Požadované množstvo

	1.
	Tričko kaki košeľové s krátkymi rukávmi
	ks
	3 470

	2.
	Tričko kaki s dlhými rukávmi
	ks
	1 501



a podľa požiadaviek na dielo - bod č.1- bod č.4  tejto prílohy súťažných podkladov. Súčasťou predmetu zákazky je komplexné zabezpečenie služieb spojených s vyhotovením a dodaním diela,  vrátane jeho dopravy do miesta dodania a balenia. Náklady na dopravu, balenie a ostatné náklady spojené s vyhotovením diela a jeho dodaním sú súčasťou ceny za vyhotovenie diela. 
Vyhotovené dielo musí zodpovedať požadovaným príslušným technickým špecifikáciám uvedeným v tejto prílohe zmluvy, v bode 1.2. „Základné konštrukčno-technologické parametre úpletov a tkaniny na „Tričko kaki košeľové s krátkymi rukávmi“, v bode 2.2. „Základné konštrukčno-technologické parametre úpletov a tkaniny na „Tričko kaki s dlhými rukávmi“ a v bode 2.4.“Základné konštrukčno-technologické parametre úpletov na lemy a priekrčníky pre obidva druhy tričiek (tričko kaki košeľové s krátkymi rukávmi a tričko kaki s dlhými rukávmi)“: NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY(EÚ) č.1007/2011, STN ISO 8288, STN 80 0018,STN 80 5009, STN EN 12127, STN EN 1233, STN EN 14362-1,3, STN EN 14971, STN EN 20 105-A02, STN EN ISO 105-C06, STN EN ISO 105-E01, STN EN ISO 105-E04, STN EN ISO 105-X12, STN EN ISO 11 969, STN EN ISO12945-2, STN EN ISO 12947-2, STN EN ISO 14184-1, STN EN ISO 1483, STN EN ISO 3071, STN EN ISO 3758, STN EN ISO 5077, STN EN ISO 5961, STN EN ISO 6330, STN EN ISO  8559-2, STN ISO 3572, AATCC 100 alebo ekvivalentným.
   
1. Tričko kaki košeľové s krátkymi rukávmi
Technická špecifikácia  a opis diela
Tričko kaki košeľové s krátkymi rukávmi je zhotovené z úpletu vyrobeného pletiarskou technológiou  jednolícnej  hladkej väzby s elastanom. Tento úplet je vytvorený striedavým vpletaním bavlnených priadzí  zákrutov „S“ a „Z“ pričom elastan je vkladaný do každého systému pletiarskeho stroja. Zároveň je modifikovaný  antibakteriálnou úpravou a má zloženie 95% bavlna/ 5% elastan. Tričká sú rovného strihu prispôsobeného postave s okrúhlym priekrčníkom riešeným ku krku a s krátkymi raglánovými rukávmi. Na prednom dieli v prsnej výške sú našité dve vrecká s príklopkami, príklopky sú umiestnené 12 cm ± 1cm od stredu predného dielu priekrčníka, rozostup medzi príklopkami  je 10 cm ± 1cm (viď. nákres), tieto údaje platia pre veľ. L, ostatné veľkosti podľa stupňovania. Príklopky sú našité 1,5 cm ± 2mm nad vreckami. Hrany vreciek a príklopiek sú zrezané a okraje príklopiek sú preštepované. Zapínanie vreciek je riešené gombíkmi vo farbe trička.
Nad ľavým vreckom tričiek košeľových je našitý suchý zips vo farbe základného úpletu na umiestnenie hodnostného označenia. Nad pravým vreckom tričiek košeľových je našitý suchý zips vo farbe základného materiálu na umiestnenie menovky. Na tričku je našitá plyšová časť suchého zipsu. Na hodnostnom označení a menovke je háčiková časť (nie je súčasťou dodávky).
[bookmark: _Hlk158120205][bookmark: _Hlk160456352]Na prednom diely trička kaki košeľového s krátkymi rukávmi je 5 mm v tolerancii ± 3 mm nad vrchnou časťou príklopky pravého prsného vrecka trička našitý   suchý zips (plyšová časť) na prichytenie menovky s rozmermi 13,0 x 2,5 cm v tolerancii ± 2 mm . Na menovku sa našíva háčiková časť suchého zipsu  s rozmermi 13,0 x 2,5 cm v tolerancii ± 2 mm, avšak táto časť suchého zipsu  sa na výrobkoch nedodáva.
Na prednom diely trička kaki košeľového s krátkymi rukávmi je 5mm v tolerancii ±  3mm nad vrchnou častou príklopky ľavého prsného vrecka trička našitý suchý zips ( plyšová časť ) na prichytenie hodnostného označenia o rozmere 9 x 6 cm v tolerancii ± 2 mm. Všetky suché zipsy majú v rohoch mierne zaoblenie, aby ich ostré hrany nepoškodzovali výrobok.
Na ľavom rukáve tričiek košeľových vo vzdialenosti 6 cm (± 3mm)   od dolného okraja  rukáva je našitý suchý zips – plyšová časť o rozmeroch cca 7 x 5 cm  v tolerancii ± 2 mm podľa farby základného úpletu na umiestnenie štátnej vlajky o rozmeroch 7 x 5 cm v tolerancii ± 2 mm, ktorá má háčikovú časť suchého zipsu. 
Krátke raglánové rukávy sú ukončené pružnými lemami širokými 3 cm ± 0,2 cm.  Spodný okraj trička je podohnutý na šírku 2 cm ± 0,2 cm a prešitý na dvojihlovom stroji so spodom krycím stehom. V priekrčníku je všitý dvojitý pružný lem široký 1,5 cm ± 0,2 cm. Priekrčník je oštepovaný dvojihlovým strojom so spodom krycím stehom. Úplet na pružné lemy a priekrčník sú zhotovené v obojlícnej rebrovej väzbe 1:1 v zložení 95% polypropylén a 5 % elastan, pričom polypropylénové vlákno je v hmote modifikované prírodnou pre človeka nedráždivou látkou odpudzujúcou kliešte. Lemy na koncoch rukávov a priekrčník touto svojou schopnosťou tvoria bariéru, ktorá zamedzuje tomu, aby sa pri pohybe v teréne kliešť dostal pod tričko používateľa na jeho trup a tým ho ochraňujú  pred možnou nákazou spôsobenou uštipnutím infikovanými kliešťami počas pohybu v teréne. Takto spolu so samotným tričkom vytvárajú prirodzenú ochranu používateľa. Montážne švy sú spracované na orezávacom stroji so súčasným obnitkovaním. V strede priekrčníka zadného dielu je našitá etiketa. Všetky stehy musia mať maximálnu pevnosť voči uvoľneniu, resp. rozpáraniu. Farebné vyhotovenie: kaki.
Ilustračný obrázok č. 1: Tričko košeľové s krátkymi rukávmi
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Ilustračný obrázok č. 2: Vrecká, príklopky a suchých zipsov tričiek kaki košeľových s krátkymi rukávmi[image: ]

Základné konštrukčno-technologické parametre úpletov a tkaniny na „Tričko kaki košeľové s krátkymi rukávmi“
	Parameter
	Norma – predpis
	Požadovaná hodnota

	Materiálové zloženie
	Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1007/2011
	 95% ± 1% bavlna česaná, zákrut “S” 
  a “Z” / 5% ± 1% pružné vlákno (elastan)

	Väzba 
	STN 80 0018
STN 80 5009
STN ISO 3572
	jednolícna hladká pletenina s elastanom v každom systéme a so striedavým pletením bavlnených nití zákrutu “S” a “Z”

	Farba
	STN EN 20 105-A02
	kaki  Pantone 18-0523 TCX
odchýlka farieb je do stupňa 4 sivej stupnice

	Plošná hmotnosť
	STN EN 12127
	 190 g/m2  ± 5 %

	Zmena rozmerov po 5 cykloch prania a sušenia pri 40ºC
	STN EN ISO 5077,
STN EN ISO 6330,
STN EN ISO 3758
	± 5 %

	Počet riadkov
	STN EN 14971
	 19 ±1/1 cm

	Počet stĺpkov
	STN EN 14971
	 15 ±1/1 cm

	pH vodného výluhu
	STN EN ISO 3071
	 4,0 – 7,5

	Obsah formaldehydu
	STN EN ISO 14184-1
	 max. 75 mg/kg

	Obsah pesticídov
	
	 max 1,0 mg/kg

	Obsah arylamínov
	STN EN 14362-1,3
	 max.30 mg/kg

	Obsah pentachlórfenolu
	
	 max 0,5 mg/kg




	Parameter
	Norma – predpis
	Požadovaná hodnota

	Obsah ťažkých kovov (mg/kg) :
Arzén, As   
Kadmium , Cd 
Olovo , Pb 
Meď, Cu  
Chróm , Cr 
Kobalt, Co  
Nikel , Ni 
Ortuť, Hg

	
STN EN ISO 11 969
STN EN ISO 5961
STN  ISO 8288
STN  ISO 8288
STN EN 1233
STN  ISO 8288
STN  ISO 8288
STN EN ISO 1483

	
 max 1,0 
 max 0,1 
 max 1,0 
 max 50,0 
 max 2,0 
 max 4,0 
 max 4,0
 max 0,02 

	Stálofarebnosť v otere
suchý oter
mokrý oter
	STN EN ISO 105-X12
	
min. stupeň 4
min. stupeň 4

	Stálofarebnosť v pote – alkalický
zmena odtieňa
zapustenie sprievodných tkanín
Stálofarebnosť v pote – kyslý
zmena odtieňa
zapustenie sprievodných tkanín
	STN EN ISO 105-E04
	
min. stupeň 4
min. stupeň 4/4

min. stupeň 4
min. stupeň 4/4

	Stálofarebnosť vo vode
zmena odtieňa
zapustenie sprievodných tkanín
	STN EN ISO 105-E01
	
min. stupeň 4
min. stupeň 4/4

	Stálofarebnosť v praní pri 40ºC
zmena odtieňa
zapustenie sprievodných tkanín
	STN EN ISO 105-C06
	
min. stupeň 4
min. stupeň 4/4

	Odolnosť voči oderu
	STN EN ISO 12947-2
	min 85 000 otáčok – bez predratia

	Odolnosť voči žmolkovaniu
	STN EN ISO 12945-2,
ČSN EN ISO 12945-4
	min 15 000 otáčok pri stupni 4

	Antibakteriálna úprava
	AATCC 100
	Preukázaná redukcia baktérií

	Zásady konštrukcie, vypracovania a vybavenia odevov
	STN EN ISO 8559-2
	V súlade s normou


Tabuľky konštrukčných a kontrolných mier „Tričko kaki košeľové s krátkymi rukávmi“                
	           
	Veľkosť
	XS
	S
	M
	L
	XL
	XXL
	XXXL

	A
	½ šírka cez prsia
	40
	44
	48
	52
	56
	60
	64

	B
	Celková dĺžka
	68
	70
	72
	74
	76
	78
	80

	C
	Dĺžka krátkeho rukáva
	36
	37
	38
	39
	40
	41
	42

	D
	½ šírka rukáva
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23




Tričko kaki s dlhými rukávmi

Technická špecifikácia

Tričko je vyrobené pletiarskou  technológiou v obojlícnej hladkej väzbe s elastanom (bavlna/elastan, 95%/5%) a antibakteriálnou úpravou. Sú rovného strihu s okrúhlym priekrčníkom riešeným ku krku s dlhými rukávmi. Ramená sú spevnené vložením konštrukčnej stuhy do ramenného šva. 

Dlhé rukávy sú ukončené dvojitými pružnými lemami širokými 5 cm ± 0,2 cm. a prešité na dvojihlovom stroji so spodom krycím stehom. V priekrčníku je všitý dvojitý pružný lem široký 3 cm ± 0,2 cm. V strede priekrčníka zadného dielu je našitá etiketa. Montážne švy sú spracované na orezávacom stroji so súčasným obnitkovaním. Všetky stehy musia mať maximálnu pevnosť voči uvoľneniu,  resp. rozpáraniu. Úplet na pružné lemy a priekrčník sú zhotovené v obojlícnej rebrovej väzbe 1:1 v zložení 95% polypropylén a 5 % elastan, pričom polypropylénové vlákno je v hmote modifikované prírodnou pre človeka nedráždivou látkou odpudzujúcou kliešte. Lemy na koncoch rukávov a priekrčník touto svojou schopnosťou tvoria bariéru, ktorá zamedzuje tomu, aby sa pri pohybe v teréne kliešť dostal pod tričko používateľa na jeho trup a tým ho ochraňujú  pred možnou nákazou spôsobenou uštipnutím infikovanými kliešťami počas pohybu v teréne. Takto spolu so samotným tričkom vytvárajú prirodzenú ochranu používateľa. Farebné vyhotovenie: kaki.

                 Ilustračný obrázok č. 3: Tričko kaki s dlhými rukávmi
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Základné konštrukčno-technologické parametre úpletov a tkaniny na „Tričko kaki s dlhými rukávmi“


	Parameter
	Norma – predpis
	Požadovaná hodnota

	Materiálové zloženie
	Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1007/2011
	  95% ± 1% bavlna česaná, 
  5%   ± 1% pružné vlákno (elastan)


	Väzba 
	STN 80 0018
STN 80 5009
STN ISO 3572
	 obojlícna hladká pletenina s elastanom 

	Farba
	STN EN 20 105-A02
	 kaki  Pantone 18-0523 TCX
 odchýlka farieb je do stupňa 4 sivej  
 stupnice

	Plošná hmotnosť
	STN EN 12127
	 190 g/m2  ± 5 %

	Zmena rozmerov po 5 cykloch prania a sušenia pri 40ºC
	STN EN ISO 5077,
STN EN ISO 6330,
STN EN ISO 3758
	 ± 5 %

	Počet riadkov

	STN EN 14971
	 19 ±1/1 cm

	Počet stĺpkov
	STN EN 14971
	 15 ±1/1 cm

	pH vodného výluhu
	STN EN ISO 3071
	 4,0 – 7,5

	Obsah formaldehydu
	STN EN ISO 14184-1
	 max. 75 mg/kg

	Obsah pesticídov
	
	 max 1,0 mg/kg

	Obsah arylamínov
	STN EN 14362-1,3
	 max.30 mg/kg

	Obsah pentachlórfenolu
	
	 max 0,5 mg/kg




	Parameter
	Norma – predpis
	Požadovaná hodnota

	Obsah ťažkých kovov (mg/kg) :
Arzén, As   
Kadmium , Cd 
Olovo , Pb 
Meď, Cu  
Chróm , Cr 
Kobalt, Co  
Nikel , Ni 
Ortuť, Hg
	
STN EN ISO 11 969
STN EN ISO 5961
STN  ISO 8288
STN  ISO 8288
STN EN 1233
STN  ISO 8288
STN  ISO 8288
STN EN ISO 1483
	
 max 1,0 
 max 0,1 
 max 1,0 
 max 50,0 
 max 2,0 
 max 4,0 
 max 4,0
 max 0,02 

	Stálofarebnosť v otere
suchý oter
mokrý oter
	STN EN ISO 105-X12
	
min. stupeň 4
min. stupeň 4

	Stálofarebnosť v pote – alkalický
zmena odtieňa
zapustenie sprievodných tkanín
Stálofarebnosť v pote – kyslý
zmena odtieňa
zapustenie sprievodných tkanín
	STN EN ISO 105-E04
	
min. stupeň 4
min. stupeň 4/4

min. stupeň 4
min. stupeň 4/4

	Stálofarebnosť vo vode
zmena odtieňa
zapustenie sprievodných tkanín
	STN EN ISO 105-E 01
	
min. stupeň 4
min. stupeň 4/4

	Stálofarebnosť v praní pri 40ºC
zmena odtieňa
zapustenie sprievodných tkanín
	STN EN ISO 105-C06
	
min. stupeň 4
min. stupeň 4/4

	Odolnosť voči oderu
	STN EN ISO 12947-2
	min 85 000 otáčok – bez predratia

	Odolnosť voči žmolkovaniu
	STN EN ISO 12945-2,
ČSN EN ISO 12945-4
	min 15 000 otáčok pri stupni 4

	Antibakteriálna úprava
	AATCC 100
	Preukázaná redukcia baktérií

	Zásady konštrukcie , vypracovania a vybavenia odevov
	STN EN ISO 8559-2
	V súlade s normou



Tabuľky konštrukčných a kontrolných mier „Tričko kaki s dlhými rukávmi“

	Veľkosť 	 
	XS 
	S 
	M 
	L 
	XL 
	XXL 

	½ šírka cez prsia 
	44 
	48 
	52 
	56 
	60 
	64 

	Celková dĺžka 
	72 
	74 
	76 
	78 
	80 
	82 

	Dĺžka dlhého rukáva 
	57 
	58 
	59 
	60 
	61 
	62 

	½ šírka rukáva 
	20 
	21 
	22 
	23 
	24 
	25 

	Šírka ramena 
	13 
	14 
	15 
	16 
	17 
	18 



Konštrukčno technologické parametre úpletov na lemy a priekrčníky pre obidva druhy tričiek (tričko kaki košeľové s krátkymi rukávmi a tričko kaki s dlhými rukávmi ) 

	Parameter
	Norma – predpis
	Požadovaná hodnota

	Materiálové zloženie
	Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1007/2011
	polypropylénové vlákno v hmote modifikované prírodnou pre človeka nedráždivou látkou odpudzujúcou kliešte(*) 95 ± 1 % / elastan 5 ±1 %

	Väzba 
	STN 80 0018
STN 80 5009
STN ISO 3572
	obojlícna rebrova väzba 1:1 




	Parameter
	Norma – predpis
	Požadovaná hodnota

	Farba
	STN EN 20 105-A02
	kaki prispôsobená farbe základného úpletu trička Pantone 18-0523 TCX
odchýlka farieb je do stupňa 4 sivej stupnice

	Plošná hmotnosť
	STN EN 12127
	220 g/m2 ± 5 %

	Zmena rozmerov po 5 cykloch prania a sušenia pri 40ºC
	STN EN ISO 5077,
STN EN ISO 6330,
STN EN ISO 3758
	± 5 %

	pH vodného výluhu
	STN EN ISO 3071
	4,0 – 7,5

	Obsah formaldehydu
	STN EN ISO 14184-1
	max. 75 mg/kg

	Obsah ťažkých kovov (mg/kg) :
Arzén, As   
Kadmium , Cd 
Olovo , Pb 
Meď, Cu  
Chróm , Cr 
Kobalt, Co  
Nikel , Ni 
Ortuť, Hg
	
STN EN ISO 11 969
STN EN ISO 5961
STN  ISO 8288
STN  ISO 8288
STN EN 1233
STN  ISO 8288
STN  ISO 8288
STN EN ISO 1483

	
max 1,0 
max 0,1 
max 1,0 
max 50,0 
max 2,0 
max 4,0 
max 4,0
max 0,02 



(*) Prítomnosť polypropylénového vlákna v hmote modifikovaného prírodnou pre človeka nedráždivou látkou odpudzujúcou kliešte v  úplete, ktoré je použité v priekrčníku a lemoch sa preukazuje skúšobným protokolom vystaveným medicínskym, veterinárnym alebo výskumným ústavom resp. inštitúciou, ktoré disponujú pracoviskom zameraným na parazitológiu. Skúšky budú vykonané na vzorke textílie po 5-10 praniach kvôli simulácii reálneho namáhania textílie.

Balenie a značenie

Každý jednotlivý výrobok (každý kus trička) sa balí samostatne do PET vrecka. Výrobky sú podľa druhu po 10 ks previazané pevným špagátom. Ďalej sa vkladajú do kartónovej krabice, ktorá je zaistená proti otvoreniu prelepením lepiacou páskou. Hmotnosť jednej kartónovej krabice nesmie presiahnuť 15 kg.  Na bočnej strane kartónovej krabice  je umiestnený štítok s nasledovnými údajmi:
- Vyrobené pre OS SR
- identifikácia výrobcu (dodávateľa) 
- názov výrobku
- veľkosť výrobku
 - počet kusov
[image: ]- rok výroby a značka odberateľa (skrížené mečíky):  



   Každý výrobok je označené etiketou s týmito údajmi:
[bookmark: _Hlk161916088]- Vyrobené pre OS SR
- výrobca
- veľkosť
- materiálové zloženie
- symboly ošetrovania podľa STN EN ISO 3758
- rok výroby a značka odberateľa (skrížené mečíky)
[image: ]


              
Veľkostný sortiment

Tričká budú vyhotovené a dodané v nasledovných veľkostiach: 	

	P.č.
	Názov tovaru
	Označenie veľkosti / počet kusov
	Celkom počet kusov

	 
	 
	XS
	S
	M
	L
	XL
	XXL
	XXXL
	

	1.
	Tričko kaki košeľové  s dlhými rukávmi
	50
	250
	2000
	600
	400
	120
	50
	3 470

	2.
	Tričko kaki s dlhými rukávmi 
	0
	0
	700
	451
	200
	150
	0
	1 501
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