**Špecifikácia hydroizolačnej fólie – EN 13956**

**Pridružené normy EN 12310, EN 12311, EN 12691, EN 12730, EN 13583, EN 13948, EN 1931**

Hrúbka: minimálne 1,8mm

Vrstvy: minimálne 2, polyesterová alebo lepšia, vystužená skleným rúnom

Možnosti pripevnenia: kotvenie kotvami aj voľne uložená s priťažením – súčasne

Prestup vodných pár: µ 20 000

Odolnosť voči krupobitiu: min 17m/s

Odolnosť voči statickému zaťaženie: minimálne 18 kg

Odolnosť voči nárazu: minimálne 500mm

Odolnosť voči prerastaniu koreňov: áno

Odolnosť voči pretrhnutiu: minimálne 150N

Pevnosť v ťahu: minimálne 800N/50 mm