KOD CPV   45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne

ST 13  Naprawa muru

1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznych Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót : naprawy i wzmocnienia muru. wykonane w ramach remontu budynku w Przyłubiu nr 51.

2. MATERIAŁY

Wszystkie materiały użyte przy wykonaniu zakresu niniejszej Specyfikacji Technicznej powinny być dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyroby budowlane, właściwie oznaczone, powinny posiadać :

- certyfikat na znak bezpieczeństwa ,

- certyfikat lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną,

- atest higieniczny do stosowania w budynkach mieszkalnych.

UŻYCIE NAZWY PRODUCENTA lub WYROBU NIE JEST WSKAZANIEM DO ZAKUPU LECZ JEDYNIE INFORMACJĄ O POZIOMIE WYMAGANEJ JAKOŚCI w obiekcie.

2.1. Materiały podstawowe

Pręty spiralne φ 6mm z nierdzewnej stali austenicznej gatunku 304 lub 316 wg np. systemu REMMERSIX oraz materiał wiążący do wypełnienia spoin na zewnątrz budynku, w których umieszczono pręty j.w. : niekurczliwa, tiksotropowa zaprawa cementowa z tego samego systemu co pręty (np. REMMERS).

5. WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wzmocnienie muru w miejscu pęknięcia :

W oczyścić spoiny poziome  na długości 0,5 m po obu stronach pęknięcia i głębokości ok. 10 cm . Spoiny przesmarować zaprawą cementowa z tego samego systemu co pręty (np. REMMERS) i w pustych spoinach umieścić pręty spiralne. Następnie w spoiny z prętami wcisnąć zaprawę j.w. zamykając szczelnie pręty w spoinach i wypełniając całą spoinę zaprawą.

Czynność powtórzyć na całej długości pęknięcia w odstępach nie większych niż 20cm.

Naprawę przeprowadzić ściśle wg. Instrukcji producenta wybranego systemu.

8. ODBIÓR ROBÓT

Polega na ocenie wykonania zakresu robót objętych umową i kosztorysem ofertowym pod względem ilości, jakości i kosztów. Przeprowadzony będzie zgodnie z ustaleniami umownymi oraz zapisami z ST0-1/2015.