# Mostný objekt: 527-037	Označenie kontrolného návrtu: KN 527-08

## Smer kontr. návrtu: horizontálny	Umiestnenie: opora od obce Sása

## Dátum realizácie: 11.3.2020

0,0 – 1,2 m	betón z drveného kameniva, odvŕtané 2 ks jadra dĺžky cca 10 cm (nevhodné na laboratórne stanovenie pevnosti), ostatné iba drvený štrk s povlakmi betónu;

1,2 – 1,5 m	štrk, zásyp za oporou.

# Mostný objekt: 527-037	Označenie kontrolného návrtu: KN 527-09

## Smer kontr. návrtu: šikmý, 40° od zvislice	Umiestnenie: opora od obce Sása

## Dátum realizácie: 11.3.2020

0,00 – 0,05 m	porézny betón, zvetraný;

0,05 – 0,70 m	svetlejší betón, viac rozdrobený, kamenivo drvené;

0,70 – 1,80 m	tmavosivý betón, málo pórovitý, kamenivo drvené, od 1,3 – 1,45 blok svetlohnedého betónu s riečnym kamenivom;

1,80 – 2,60 m	svetlohnedý betón, celistvý s riečnym kamenivom;

2,60 – 3,00 m	riečny štrk;

Vzorky:

| druh | hĺbka (m) | typ vzorky | lab. číslo | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| betón | 0,1 – 1,8 | monolit | 466 |  |

Pozn.: návrt dovŕtaný od 2,4 – 3,0 dňa 21.4.2020 z technických príčin

# Mostný objekt: 527-041	Označenie kontrolného návrtu: KN 527-01

## Smer kontr. návrtu: vodorovný	Umiestnenie: opora od Zvolena, v mieste bez obkladu

## Dátum realizácie: 9.3.2020

0,0 – 0,9 m	betón tmavosivý, kamenivo je riečny štrk, bez štrkových hniezd, 7 mm omietka, resp. sanačná malta;

0,9 – 1,0 m	svetlohnedý betón, pórovitý;

1,0 – 1,4 m	bez jadra, iba povlak cementu, pravdepodobne ide o zásyp;

1,4 – 1,5 m	íl s vysokou plasticitou, okrový.

Vzorky:

| druh | hĺbka (m) | typ vzorky | lab. číslo | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| betón | - | monolit | 467 | KN 527 – 01 až 03 |

# Mostný objekt: 527-041	Označenie kontrolného návrtu: KN 527-02

## Smer kontr. návrtu: vodorovný	Umiestnenie: opora od Zvolena, v mieste obkladu

## Dátum realizácie: 9.3.2020

0,00 – 0,25 m	obkladový kameň;

0,25 – 0,50 m	betón tmavosivý, kamenivo je riečny štrk;

Vzorky:

| druh | hĺbka (m) | typ vzorky | lab. číslo | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| betón | - | monolit | 467 | KN 527 – 01 až 03 |
| obklad | - | monolit | PLT |  |

# Mostný objekt: 527-041	Označenie kontrolného návrtu: KN 527-03

## Smer kontr. návrtu: šikmý, 38° od zvislice	Umiestnenie: opora od Zvolena

## Dátum realizácie: 9.3.2020

0,0 – 0,5 m	betón tmavosivý, kamenivo je riečny štrk;

0,5 – 1,0 m	granitové bloky, podsyp;

Vzorky:

| druh | hĺbka (m) | typ vzorky | lab. číslo | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| betón | - | monolit | 467 | KN 527 – 01 až 03 |