**Opis predmetu zákazky**

Predmetom zákazky je dodanie 49 500 Kg oceľového drôtu na obdobie 12 mesiacov. Drôt slúži na viazanie vylisovaného materiálu z lisu v dotrieďovacom závode. Predpokladané mesačná potreba je dodanie 10 kusov zväzkov. 1 kus zväzku musí mat hmotnosť cca 500 - 550 kilogramov.

Technické parametre:

* Drôt čierny, mäkký, žíhaný 3,4 mm, zväzok cca 500 – 550 Kg
* Hrúbka – 3,4 mm
* Trieda ocele – St 1PS
* Uhlík – 0,10 %
* Magnéziom – 0,42 %
* Silikón – 0,11 %
* Síra – 0,11 %
* Fosfor – 0,011 %
* Pevnosť v ťahu – 350 MPa
* Predĺženie – 31,5 %

**Fotodokumentácia:**

**Obrázok, na ktorom je zem, kovový riad, reťaz, vonkajšie

Automaticky generovaný popis**

**Obrázok, na ktorom je znečistené, cement

Automaticky generovaný popis**