Príloha č. 1 súťažných podkladov

**Opis predmetu zákazky**

**Náboje**

**Časť 11: „Náboje do automatických ručných zbraní kalibru 7,62x39 mm“**

**Všeobecné vymedzenie predmetu zákazky**

Predmetom zákazky je zabezpečenie dodávky nábojov v celkovom počte 6 750 000 ks:

1. **a1). Náboj kal. 7,62x39 mm – pre MVSR - 6 000 000 ks,**

**a2). Náboj kal. 7,62x39 mm - pre GR ZVJS - 200 000 ks**

1. **b1). Náboj kal. 7,62x39 mm Cv – pre MVSR - 500 000 ks,**

**b2). Náboj kal. 7,62x39 mm Cv - pre GR ZVJS - 50 000 ks**

Súčasťou dodávky je doprava predmetu zákazky do miesta dodania/plnenia, ktorým je :

1. Pre MV SR - Ústredný sklad Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Príboj 560, 976 13 Slovenská Ľupča.
2. Pre GR ZVJS – centrálny sklad bojovej a operatívnej techniky v Leopoldove, Gucmanová 670/19, 920 41 Leopoldov

**Technické požiadavky**

1. **Náboj kal. 7,62x39 mm – pre MVSR 6 000 000 ks, pre GR ZVJS 200 000 ks**

Kaliber: 7,62x39 mm

Rozmer náboja: v súlade s C.I.P.

Strela: plášť - zliatina mosadze CuZn10 alebo Fe/CuZn10

s oloveným jadrom (Pb 99,98)

Hmotnosť a tvar strely: 8,0 g ± 0,15 g; FMJ

Nábojnica: mosadz CuZn30; povrch voskovaný

Zápalka: CuZn28 alebo CuZn30 nekorozívna, odolná erózii, bez

ortuti

Prach: jednozložkový alebo dvojzložkový

Rýchlosť strely V5str.: 737 ±15 ms-1 (dĺžka skúšobnej hlavne 520 mm)

Presnosť streľby na 100 m: 50% zásahov v kružnici o priemere 70 mm, pričom stred

kružnice je stredný bod zásahu, 3x20 striel (dĺžka skúšobnej

hlavne 520 mm)

Podmienky pri teste: teplota 21ºC ± 2ºC (dĺžka skúšobnej hlavne 520 mm)

Výťahová sila strely: min. 200 N

Funkčnosť náboja v rozsahu teplôt: -20ºC až +40ºC

Životnosť: min. 5 rokov

**Značenie a balenie nábojov**

Náboje, musia byť na dne nábojnice označené výrobcom náboja, posledné dvojčíslo roku výroby a kaliber. Razenie na dne nábojnice musí byť zreteľné a ľahko čitateľné.

Skupinové balenie musí byť v hermetickom hliníko-plastovom obale.

Na škatuľke musia byť uvedené minimálne tieto údaje:

* označenie výrobcu,
* označenie náboja: hmotnosť a typ strely,
* počet zabalených kusov,
* rok výroby a číslo série,
* označenie čísla balenia,
* pre MVSR zreteľný nápis „POLÍCIA“,
* a iné údaje vyplývajúce zo zákonov a vyhlášok.

**Iné požiadavky**

Požadované parametre deklarovať skúšobným protokolom alebo vyhlásením nezávislej inštitúcie, minimálne však technickým listom výrobcu na konkrétny druh náboja alebo vyhlásením výrobcu doloženým verejne dostupným prospektom alebo katalógom.

Náboje, ktorých celkový dodávaný počet je viac ako 10 000 kusov, musia byť vyrobené v jednej sérii. Každá séria musí byť doložená protokolom zo skúšok.

Garancia bezpečnej a spoľahlivej funkcie nábojov v útočných puškách vz. 58 používaných v Policajnom zbore a ZVJS.

1. **Náboj kal. 7,62x39 mm Cv – pre MVSR 500 000 ks, pre GR ZVJS 50 000 ks**

Dĺžka náboja: 48,2 – 1,2 mm

Rozmery náboja: v súlade s C.I.P.

Nábojnica: mosadzná CuZn30

Zvukový efekt: zhodný s nábojom 7,62x39 mm FMJ

Funkčnosť: zachovanie opakovaného nabíjania s použitím cv. nástavca

na Sa vz. 58

Funkčnosť náboja v rozsahu teplôt: -20ºC až +40ºC

Životnosť: min. 5 rokov

**Značenie a balenie nábojov**

Bežné spotrebiteľské balenie.

**Iné požiadavky**

Požadované parametre deklarovať skúšobným protokolom alebo vyhlásením nezávislej inštitúcie, minimálne však technickým listom výrobcu na konkrétny druh náboja alebo vyhlásením výrobcu doloženým verejne dostupným prospektom alebo katalógom.

Náboje, ktorých celkový dodávaný počet je viac ako 10 000 kusov, musia byť vyrobené v jednej sérii. Každá séria musí byť doložená protokolom zo skúšok.

*ĎALŠIE INFORMÁCIE PRE UCHÁDZAČOV*

* Uchádzač v ponuke, vo vlastnom návrhu plnenia uvedie **obchodnú značku a typ ponúkaného tovaru**, vrátane technického opisu/špecifikácie výrobku.

# Ak sa v súťažných podkladoch uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, obchodný názov, technickú normu, patent alebo typ, umožňuje sa uchádzačom predloženie ponuky s ekvivalentným riešením, ktoré svojimi kvalitatívnymi, technickými a funkčnými parametrami napĺňa účel použitia predmetu zákazky tak, ako je uvedené v tejto časti súťažných podkladov.