Technická špecifikácia:

AdBlue® je 32,5% vodný roztok močoviny vyrobený z technicky čistej močoviny CO(NH2)2 a demineralizovanej vody. Je to bezfarebná, číra kvapalina slabo zapáchajúca po amoniaku. Roztok je bez toxických vlastnosti, na ľudský organizmus nepôsobí agresívne. Nemá horľavé vlastnosti, nie je

zatriedený ako nebezpečný pre prepravu.

Je známy pod označením AUS 32 (anglická skratka pre Aqueous Urea Solution - vodný roztok močoviny.

| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. AdBlue – redukčné činidlo na znižovanie obsahu emisií oxidov dusíka pre spaľovacie motory, podľa špecifikácie predpísanej výrobcom autobusov. | Liter |  | 260 000,00 |  |
| Technické vlastnosti | Hodnota/charakteristika |  |  |
| 2. Fyzikálne a chemické parametre podľa normy | ISO 22241 |  |  |
| 3. Požiadavka na kvalitu v zmysle normy | DIN 70070 |  |  |
| 4. Počiatočná teplota kryštalizácie | -11°C |  |  |
| 5. Vodný roztok močoviny vyrobený z technicky čistej močoviny a demineralizovanej vody v pomere | 32,5 % koncentrácia močoviny a 67,5 % obsahu demineralizovanej vody |  |  |
| 6. Merná hmotnosť pri 15°C [g/cm3] | 1,090 |  |  |
| 7. Merná hmotnosť pri 20°C [g/cm3] | 1,087 - 1,093 |  |  |

Osobitné požiadavky na plnenie:

- Realizácia, plnenie na obdobie 12 mesiacov, zmluva s určením indexácie ceny

- miesto dodania, plnenia:   čerpacia stanica Hornádska ul. 10, Košice

- jednotlivé dodávky predmetu zákazky budú realizované na základe písomných objednávok objednávateľa (kupujúceho)

- v cene je zahrnutá aj doprava na miesto dodania, ktoré bude uvedené v objednávke

- dopravu predmetu zákazky do určeného skladu objednávateľa zabezpečí dodávateľ (predávajúci) na vlastné náklady

- prevzatie predmetu zákazky sa uskutoční na základe dodacieho listu dodávateľa (predávajúceho) a prevzatie potvrdí kontaktná osoba objednávateľa (kupujúceho)