# Mostný objekt: 526-001	Označenie kontrolného návrtu: KN 526-21

## Smer kontr. návrtu: vodorovný	Umiestnenie: opora smer Senohrad

## Dátum realizácie: 22.4.2020

0,00 – 0,05 m	omietka z vysokopevnostnej malty;

0,05 – 2,10 m	betón, silno rozpukaný a rozpadnutý, jadrá max 10 cm dlhé, ale až od 0,9 m, nevhodné na laboratórne skúšky;

2,10 – 2,50 m	íl, zásyp rozplavený výplachom, bez výnosu, viditeľné na vrtnej korunke;

Vzorky:

| druh | hĺbka (m) | typ vzorky | lab. číslo | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| betón | 0,8 – 1,0 | monolit | 790 | 1 valček |

# Mostný objekt: 526-001	Označenie kontrolného návrtu: KN 526-22

## Smer kontr. návrtu: zvislý	Umiestnenie: základový pás pod piliermi

## Dátum realizácie: 22.4.2020

0,0 – 1,5 m	betón vystužený hladkou výstužou priemeru 20 mm, prvý rad 9 cm pod povrchom a druhý rad 79 cm pod povrchom, priečna konštrukčná výstuž priemeru 8 mm;

1,5 – 1,8 m	íl piesčitý až íl so strednou plasticitou (F4/CS, F6/CI);

Vzorky:

| druh | hĺbka (m) | typ vzorky | lab. číslo | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| betón | - | monolit | 791 |  |

# Mostný objekt: 526-002	Označenie kontrolného návrtu: KN 526-04

## Smer kontr. návrtu: vodorovný	Umiestnenie: opora smer Devičie

## Dátum realizácie: 10.3.2020

0,0 – 0,8 m	betón, kamenivo riečny štrk, málo porézny, prvých 5 mm, omietka vysokopevnostná (obnova);

0,8 – 1,0 m	štrkový zásyp s ílom (bez výnosu);

Vzorky:

| druh | hĺbka (m) | typ vzorky | lab. číslo | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| betón | - | monolit | 461 |  |

# Mostný objekt: 526-002	Označenie kontrolného návrtu: KN 526-05

## Smer kontr. návrtu: šikmý, 40° od zvislice	Umiestnenie: opora smer Devičie

## Dátum realizácie: 10.3.2020

0,0 – 0,1 m	obklad zo spevnenia brehu;

0,1 – 1,3 m	betón zdravý, málo porézny, kamenivo je riečny štrk, v úseku 0,8 – 1,0 veľký balvan;

1,3 – 1,5 m	štrkový podsyp, bez povlaku betónu;

Vzorky:

| druh | hĺbka (m) | typ vzorky | lab. číslo | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| betón | - | monolit | 462 |  |

# Mostný objekt: 526-003	Označenie kontrolného návrtu: KN 526-15

## Smer kontr. návrtu: vodorovný	Umiestnenie: opora smer Devičie

## Dátum realizácie: 20.4.2020

0,0 – 1,0 m	Betón, striedajúce sa polohy betónu s riečnym kamenivom a betónu s hrubozrnným pieskom (malta?), tento je porézny v úrovni od 0,2-0,6 a 0,7-0,9;

1,0 – 1,2 m	zásyp, íl s vysokou plasticitou s balvanom;

Vzorky:

| druh | hĺbka (m) | typ vzorky | lab. číslo | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| betón | - | monolit | 785 |  |

# Mostný objekt: 526-003	Označenie kontrolného návrtu: KN 526-16

## Smer kontr. návrtu: šikmý, 40° od zvislice	Umiestnenie: opora smer Devičie

## Dátum realizácie: 20.4.2020

0,0 – 3,0 m	betón s kamenivom z riečneho štrku, pevný, v úseku 2,3 – 2,5 m balvan;

3,0 – 3,3 m	štrkový podsyp;

Vzorky:

| druh | hĺbka (m) | typ vzorky | lab. číslo | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| betón | - | monolit | 786 |  |

# Mostný objekt: 526-004	Označenie kontrolného návrtu: KN 526-17

## Smer kontr. návrtu: vodorovný	Umiestnenie: opora smer Devičie

## Dátum realizácie: 21.4.2020

0,0 – 2,3 m	betón, zdravý , zhutnený, kamenivo je predrvený riečny štrk, štrkové hniezda v 1,1-1,2, 1,6-1,9, 2,1-2,15;

2,3 – 2,5 m	íl s vysokou plasticitou až strednou plasticitou (F8/CH, F6/CI);

Vzorky:

| druh | hĺbka (m) | typ vzorky | lab. číslo | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| betón | - | monolit | 787 |  |

# Mostný objekt: 526-004	Označenie kontrolného návrtu: KN 526-18

## Smer kontr. návrtu: šikmý, 38°od zvislice	Umiestnenie: opora smer Devičie

## Dátum realizácie: 21.4.2020

0,0 – 3,1 m	betón, dobre zhutnený, štrkové hniezda 0,30-0,45, kus starého betónu 1,4-1,6, posledných 15 cm andezitový balvan;

3,1 – 4,0 m	štrk, valúniky priemeru do 5 cm, andezitové, od 3,7 m nevytiahnuté jadro;

Vzorky:

| druh | hĺbka (m) | typ vzorky | lab. číslo | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| betón | - | monolit | 788 |  |

# Mostný objekt: 526-005	Označenie kontrolného návrtu: KN 526-19

## Smer kontr. návrtu: šikmý, 38°od zvislice	Umiestnenie: opora smer Devičie

## Dátum realizácie: 21.4.2020

0,00 – 0,15 m	obklad brehu;

0,15 – 1,20 m	rozpadnutý betón, jadrá vytiahnuté iba v 0,30-0,40, 0,9-1,0, 1,1-1,2;

1,20 – 1,60 m	štrkový podsyp alebo úplne rozpadnutý betón, bez výnosu jadra;

# Mostný objekt: 526-005	Označenie kontrolného návrtu: KN 526-20

## Smer kontr. návrtu: vodorovný	Umiestnenie: opora smer Devičie

## Dátum realizácie: 21.4.2020

0,00 – 0,40 m	rozpadnutý betón, resp. štrkové hniezdo hneď pod vrstvou sanačnej omietky;

0,40 – 1,15 m	betón celistvý, kamenivo je riečny štrk;

1,15 – 1,40 m	zásyp alebo rozpadnutý betón;

1,40 – 1,60 m	íl, nevytiahnuté jadro;

Vzorky:

| druh | hĺbka (m) | typ vzorky | lab. číslo | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| betón | - | monolit | 789 |  |

# Mostný objekt: 526-007	Označenie kontrolného návrtu: KN 526-06

## Smer kontr. návrtu: šikmý, 40° od zvislice	Umiestnenie: opora smer Devičie

## Dátum realizácie: 10.3.2020

0,00 – 0,15 m	spevnenie brehu;

0,15 – 0,40 m	obklad, betón, resp. umelý kameň;

0,40 – 0,70 m	betón, málo porézny s kamenivom z riečneho štrku;

0,70 – 1,50 m	betón, silno porézny, pravdepodobne staršieho dáta, zle sa vŕta (drobí sa);

1,50 – 1,70 m	iba úlomky, bez povlaku cementu, pravdepodobne podsyp, vŕtanie prerušené z technologických dôvodov (zasypávanie návrtu);

Vzorky:

| druh | hĺbka (m) | typ vzorky | lab. číslo | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| betón | 0,7-1,5 | monolit | 463 |  |

# Mostný objekt: 526-007	Označenie kontrolného návrtu: KN 526-07

## Smer kontr. návrtu: vodorovný	Umiestnenie: opora smer Senohrad

## Dátum realizácie: 10.3.2020

0,00 – 0,22 m	obklad, pieskovec, resp. umelý kameň;

0,22 – 0,60 m	betón (malta), silno porézny, počas vŕtania na 50 % rozomletý na piesok;

0,60 – 0,90 m	kamenný blok;

0,90 – 1,00 m	veľmi porézny betón (špára?);

1,00 – 1,30 m	kamenný blok (začal tiecť výplach z odvodnenia v opore);

1,30 – 1,70 m	prírodný kameň, počas vŕtania zaznamenané kaverny?, pravdepodobne zásyp

Vzorky:

| druh | hĺbka (m) | typ vzorky | lab. číslo | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| kameň | 0,0-0,2, 0,6-0,9, 1,0-1,3 | kamenný blok | PLT |  |
| malta | 0,2-0,6 | malta | PLT |  |

# Mostný objekt: 526-008	Označenie kontrolného návrtu: KN 526-10

## Smer kontr. návrtu: šikmý, 25° od zvislice	Umiestnenie: opora smer Stará Huta

## Dátum realizácie: 12.3.2020

0,00 – 0,10 m	kamenný obklad;

0,10 – 0,95 m	betón pórovitý s výskytom štrkových hniezd, svetlosivý;

0,95 – 1,20 m	íl vysokej plasticity (F8/CH), zelenkavý;

Vzorky:

| druh | hĺbka (m) | typ vzorky | lab. číslo | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| betón | - | monolit | 464 |  |

# Mostný objekt: 526-008	Označenie kontrolného návrtu: KN 526-11

## Smer kontr. návrtu: vodorovný	Umiestnenie: opora smer Senohrad

## Dátum realizácie: 12.3.2020

0,00 – 0,70 m	silno porézny betón (štrkové hniezda), ale celistvý;

0,70 – 0,90 m	zásyp, kamenný s ílom;

0,90 – 1,00 m	íl bez úlomkov, bez výnosu;

# Mostný objekt: 527-034	Označenie kontrolného návrtu: KN 526-12

## Smer kontr. návrtu: vodorovný	Umiestnenie: opora smer Senohrad

## Dátum realizácie: 12.3.2020

0,00 – 0,03 m	sanačná omietka;

0,03 – 0,60 m	betón rozdrobený, použité drvené kamenivo;

0,60 – 0,80 m	prírodný kameň, zásyp;

# Mostný objekt: 527-034	Označenie kontrolného návrtu: KN 526-13

## Smer kontr. návrtu: šikmý, 40°od zvislice	Umiestnenie: opora smer Senohrad, čelo

## Dátum realizácie: 12.3.2020

0,00 – 0,40 m	štrk, resp. rozpadnutý betón, nedalo sa vŕtať;

# Mostný objekt: 527-034	Označenie kontrolného návrtu: KN 526-14

## Smer kontr. návrtu: šikmý, 28°od zvislice	Umiestnenie: opora smer Senohrad

## Dátum realizácie: 12.3.2020

0,00 – 0,09 m	betón, múrik na spevnenie, resp. ochranu opory;

0,09 – 0,43 m	betón, doska na spevnenie dna proti vymývaniu, zaznamenaná betonárska výstuž priemeru 8 mm (kari sieť);

0,43 – 0,52 m	prírodný kameň;

0,52 – 0,70 m	íl štrkovitý (F2/CG), základy?;

# Mostný objekt: 527-035	Označenie kontrolného návrtu: KN 526-23

## Smer kontr. návrtu: vodorovný	Umiestnenie: opora smer Senohrad

## Dátum realizácie: 23.4.2020

0,00 – 1,50 m	betón ukončený lepenkou, resp. hydroizoláciou na báze asfaltu. V úseku 0,0-0,3 silno porézny betón (kamenivo – drobný štrk), od 0,3 m sa vyskytujú kamenné balvany, medzi ktorými sú štrkové hniezda;

1,50 – 1,70 m	zásyp bez náznaku ílu, vŕtanie ako do kaverny;

Vzorky:

| druh | hĺbka (m) | typ vzorky | lab. číslo | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| betón | - | monolit | 792 | zlúčená s KN 527-24 |

# Mostný objekt: 527-035	Označenie kontrolného návrtu: KN 526-24

## Smer kontr. návrtu: vodorovný	Umiestnenie: opora smer Senohrad

## Dátum realizácie: 23.4.2020

0,00 – 0,40 m	betón dobre zhutnený, celistvý;

0,40 – 1,30 m	betón rozpadnutý, miestami zaznamenané kaverny (vymyté základy?);

1,30 – 1,60 m	štrk alebo rozložený betón, avšak na úlomkoch už neboli cementové povlaky;

Vzorky:

| druh | hĺbka (m) | typ vzorky | lab. číslo | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| betón | - | monolit | 792 | zlúčená s KN 527-23 |