SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

BUDOWLANYCH

- „Modernizacja odcinka drogi ul. Przyjaźni w Piekarach  Śląskich”

# ST-D-00.00.05

# OZNAKOWANIE POZIOME GRUBOWARSTWOWE

Kody CPV:

45233221-4

Malowanie nawierzchni

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem oznakowania poziomego grubowarstwowego w związku z realizacją zadania: „Modernizacja odcinka drogi ul. Przyjaźni w Piekarach  Śląskich”.

1.2. Zakres stosowania ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych                      z wykonaniem oznakowania poziomego grubowarstwowego.

1.3. Zakres robót objętych ST

- wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego chemoutwardzalnego

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Wykonanie oznakowania poziomego - wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego chemoutwardzalnego

1.4.2. Poziome oznakowanie dróg powinno spełniać następujące wymagania:

- dobra widoczność w dzień i w nocy, także podczas opadów deszczu,

- dobra i jednoznaczna czytelność oznakowania,

- zachowanie prawidłowych wymiarów geometrycznych,

- odpowiednia szorstkość i trwałość.

2. Materiały

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. Materiały stosowane do oznakowań poziomych powinny charakteryzować się takimi własnościami jak:

- dobra przyczepność do podłoża, odporność na warunki atmosferyczne oraz na środki do usuwania śliskości, odporność na ścieranie przy oczekiwanym obciążeniu ruchem,

- odporność na pękanie oraz nie powodowanie pęknięć wymalowanej nawierzchni,

- możliwie krótki czas schnięcia umożliwiający szybkie oddanie do ruchu,

- odpowiedni skład chemiczny, w którym nie będzie substancji zagrażających warunkom pracy              i zatruwających środowisko,

- odpowiednie właściwości fizykochemiczne tj. gęstość, lepkość, stabilność, jednorodność; tak by były wygodne w stosowaniu i nie zmieniały swych właściwości podczas magazynowania.

2.1. Dokument dopuszczający do stosowania materiałów

Każdy materiał używany przez Wykonawcę do wykonania poziomego grubowarstwowego znakowania dróg musi odpowiadać wymaganiom aprobaty technicznej wydanej przez uprawnioną jednostkę lub dokumentu równoważnego.

2.2. Badanie materiałów, których jakość budzi wątpliwość

Wykonawca powinien przeprowadzić dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości jego lub Przedstawiciela Zamawiającego, co do jakości, w celu stwierdzenia czy odpowiadają one wymaganiom określonym w aprobacie technicznej lub w dokumencie równoważnym.

2.3. Kulki szklane

Materiały w postaci kulek szklanych refleksyjnych do posypywania lub narzucania pod ciśnieniem na materiały do oznakowania powinny zapewniać widzialność w nocy poprzez odbicie powrotne                w kierunku pojazdu wiązki światła wysyłanej przez reflektory pojazdu. Kulki szklane powinny charakteryzować się współczynnikiem załamania powyżej 1,50, wykazywać odporność na wodę, kwas solny, chlorek wapniowy i siarczek sodowy oraz zawierać nie więcej niż 20% kulek z defektami           w przypadku kulek o maksymalnej średnicy poniżej 1 mm oraz 30 % w przypadku kulek                       o maksymalnej średnicy równej i większej niż 1 mm. Krzywa uziarnienia powinna mieścić się                w krzywych granicznych podanych w wymaganiach aprobaty technicznej wybranego przez wykonawcę producenta wyrobu lub               w certyfikacie CE lub w dokumencie równoważnym. Wymagania i metody badań kulek szklanych podano w PN-EN 1423:2000 lub równoważne.

3. sprzęt

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

3.1. Wymagania dotyczące sprzętu

- malowarka samobieżna hydrodynamiczna do malowania ciągów z automatycznym podziałem linii i automatycznym  podawaniem mikrokulek,

- samojezdna układarka mas chemoutwardzalnych,

- urządzenie do pomiarów parametrów Qd  i RL – retro reflektometr.

4. transport

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. Materiały do poziomego znakowania dróg należy przewozić w opakowaniach zapewniających szczelność, bezpieczny transport i zachowanie wymaganych właściwości materiałów.

5. wykonanie robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-D-00.00.00 „Wymagania ogólne”

5.1. Warunki atmosferyczne

W czasie wykonywania remontu (odnowienia) oznakowania temperatura nawierzchni i powietrza powinna wynosić co najmniej 5oC, a wilgotność względna podłoża powinna być zgodna z zaleceniami producenta wybranego przez wykonawcę lub wynosić co najwyżej 85%.

5.2. Przygotowanie podłoża do wykonania znakowania

Przed wykonaniem znakowania poziomego należy oczyścić ręcznie lub mechanicznie powierzchnie nawierzchni w obrębie pasa przewidzianego do malowania z pyłu, kurzu, piasku, smarów, olejów          i innych zanieczyszczeń. Powierzchnia nawierzchni przygotowana do oznakowania poziomego musi być czysta i sucha.

5.3. Przedznakowanie

W celu dokładnego wykonania remontu poziomego oznakowania drogi należy dokonać przedznakowania w miejscach, gdzie elementy oznakowania dotychczasowego są niewidoczne lub            w miejscach zmian dotychczasowego oznakowania. W przypadku odnawiania oznakowania drogi, gdy stare oznakowanie jest wystarczająco czytelne i zgodne ze zleceniem, można przedznakowania nie wykonywać.

5.4. Wykonanie remontu znakowania drogi

5.4.1.  Czynności przy znakowaniu drogi

Remont znakowania drogi obejmuje:

- zabezpieczenie miejsca robót przez ustawienie pachołków gumowych, zapór itp., dowożonych samochodem dostawczym lub ciągnikiem z przyczepą,

- przygotowanie farby lub materiałów prefabrykowanych,

- odnowienie zniszczonych znaków na jezdni,

- ochronę świeżo malowanych miejsc przed uszkodzeniem,

- przenoszenie zapór przenośnych i znaków zabezpieczających (pachołków gumowych) w miarę postępu robót.

5.4.2. Wykonanie znakowania drogi materiałami grubowarstwowymi.

Po spełnieniu warunków zawartych w punktach 5.1 - 5.4 można przystąpić do wykonania znakowania.

Wykonanie znakowania powinno być zgodne z zaleceniami producenta materiałów wybranego przez wykonawcę.

6. kontrola jakości robót

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:

- uzyskać wymagane dokumenty dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (dotyczy aprobat technicznych, certyfikatów, deklaracji zgodności itp. materiałów przewidzianych do użycia lub równoważne),

- wykonać ewentualne badania właściwości materiałów,

- przedstawić dokumenty oraz ew. wyniki badań Przedstawicielowi Zamawiającego do akceptacji.

6.2. Tolerancje wymiarów oznakowania

6.2.1. Tolerancje nowo wykonanego oznakowania

Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomego, zgodnego załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 r., powinny odpowiadać następującym warunkom:

- szerokość linii może różnić się od wymaganej o -+ 5 mm,

- długość linii może być mniejsza od wymaganej co najwyżej o 50 mm lub większa co najwyżej o 150 mm,

- dla linii przerywanych, długość cyklu składającego się z linii i przerwy nie może odbiegać od średniej liczonej z 10 kolejnych cykli o więcej niż -+ 50 mm długości wymaganej,

- dla strzałek, liter i cyfr rozstaw punktów narożnikowych nie może mieć większej odchyłki od wymaganego wzoru niż -+ 50 mm dla wymiaru długości i -+ 20 mm dla wymiaru szerokości.

6.3. Wymagania wobec oznakowania poziomego

6.3.1.Widzialność w dzień

Widzialność oznakowania w dzień jest określona współczynnikiem luminacji i barwą oznakowania. Do określenia odbicia światła dziennego lub odbicia oświetlenia drogi od oznakowania stosuje się współczynnik luminacji w świetle rozproszonym Qd [mcd m-2 lx-1]. Wartość współczynnika Qd powinna wynosić dla oznakowania świeżego (tj. do 30 dni licząc od dnia pisemnego zgłoszenia wykonanego oznakowania do odbioru), barwy:

- białej na nawierzchni asfaltowej, co najmniej 130 mcd m-2 lx-1 (150 mcd m-2 lx-1 w przypadku taśm prefabrykowanych),

- białej na nawierzchni betonowej, co najmniej 150 mcd m-2 lx-1 ,

- żółtej, co najmniej 100 mcd m-2 lx-1

6.3.2.Widzialność w nocy

Za miarę widzialności w nocy przyjęto powierzchniowy współczynnik odblasku RL [ mcd m-2 lx-1 ]. Wartość współczynnika RL powinna wynosić dla oznakowania świeżego (tj. do 30 dni licząc od dnia pisemnego zgłoszenia wykonanego oznakowania do odbioru) w stanie suchym, barwy:

- białej, co najmniej 240 mcd m-2 lx-1 (400 mcd m-2 lx-1 w przypadku taśm prefabrykowanych),

- żółtej, co najmniej 200 mcd m-2 lx-1 .

Wartość współczynnika  RL  na koniec okresu gwarancji 100 mcd m-2 lx-1.

6.3.3. Trwałość oznakowania

Określa się następujący minimalny okres gwarancji na oznakowanie poziome:

- 3 lata dla oznakowania grubowarstwowego chemoutwardzalnego.

7. PRZEDMIAR I Obmiar robót

Przedmiar robót i obmiar robót nie mają wpływu na wysokość wynagrodzenia ryczałtowego. Przedmiar robót stanowi dokument pomocniczy. Zwiększenie lub zmniejszenie ilości przedmiarowych robót, a także realizacja robót nie wskazanych w przedmiarze robót, a opisanych lub wynikających      z Umowy, SWZ lub STWiORB oraz realizacja innych robót niezbędnych do prawidłowego wykonania     i ukończenia całości przedmiotu Umowy – nie będzie stanowić podstawy do zmiany wynagrodzenia ryczałtowego wykonawcy.

8. odbiór robót

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne ustalenia dotyczące odbioru robót podano w ST-D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, w zależności od przyjętego sposobu wykonania robót, może być dokonany po:

- oczyszczeniu powierzchni nawierzchni,

- przedznakowaniu,

- usunięciu istniejącego oznakowania poziomego,

8.3. Odbiór ostateczny

Odbioru ostatecznego należy dokonać po całkowitym zakończeniu robót, na podstawie wyników pomiarów i badań jakościowych.

8.4. Odbiór pogwarancyjny

Odbioru pogwarancyjnego należy dokonać po upływie okresu gwarancyjnego, ustalonego  w umowie. Sprawdzeniu podlegają cechy oznakowania określone niniejszym ST na podstawie badań wykonanych przed upływem okresu gwarancyjnego.

9. podstawa płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. Wynagrodzenie za wykonie robót objętych przedmiotem zamówienia i niniejszą ST ma charakter wynagrodzenia ryczałtowego i nie będzie podlegać odrębnemu lub dodatkowemu rozliczeniu.

10. przepisy związane

10.1. Normy

1. PN-EN 1423:2000                   	Materiały do poziomego oznakowania dróg Materiały do

posypywania. Kulki szklane, kruszywo przeciwpoślizgowe i ich

mieszaniny) lub równoważne,

2. PN-EN 1423:2001/A1:2005   		Materiały do poziomego oznakowania dróg Materiały do

posypywania. Kulki szklane, kruszywo przeciwpoślizgowe i ich

mieszaniny (Zmiana A1) lub równoważne,

3. PN-EN 1436:2000                   	Materiały do poziomego oznakowania dróg. Wymagania 					dotyczące poziomego oznakowania dróg lub równoważne,

4. PN-EN 1436:2000/A1:2005   	Materiały do poziomego oznakowania dróg. Wymagania dotyczące poziomego oznakowania dróg (Zmiana A1) lub równoważne,

5. PN-EN 1871:2003                    	Materiały do poziomego oznakowania dróg. Właściwości 					fizyczne lub równoważne,

6. PN-EN 13036-4: 2004     		Drogi samochodowe i lotniskowe – Metody badań – Część 4: 					Metoda pomiaru oporów poślizgu/poślizgnięcia na 						powierzchni: próba wahadła lub równoważne,

lub równoważne.