Technická špecifikácia                                                                                            Príloha č.1

| Obnova opotrebovaných pásov dopravníkov v ZEVO, dodávka s montážou a dodávka na sklad, opravy dopravníkových pásov. |  |
| --- | --- |
| Množstvá sú uvedené v: Príloha č.1.xlsx Technická špecifikácia k bodu 1. Typ dopravného pásu; EP 400/3; 4+2 AA; šírka 650 mm. Krycia vrstva AA, neobsahuje PAH. Typ pásu; EP 400. Vložiek (počet); 3. Metodika skúšania; Jednotky; Hodnota. Šírka pásu; EN ISO 14890; mm; 650 ±1%. Hrúbka hornej krycej vrstvy; EN ISO 583-1; mm; 4,0;-0,2. Hrúbka dolnej krycej vrstvy; EN ISO 583-1; mm; 2,0;-0,2. Hrúbka dopr. pásu; EN ISO 583-1; mm; 9,1 ±1. Hmotnosť dopravného pása; kg/m2; 10,0 ±3%. Hmotnosť dopravného pása; linear m; 6,5 ±3%. Druh textilu; EP125. Pevnosť v ťahu v pozdĺžnom smere; EN ISO 283-1; N/mm; ≥400. Predĺženie pri pretrhnutí v pozdĺžnom smere; EN ISO 283-1; %; ≥10. Predĺženie pri dovolenom namáhaní; EN ISO 283-1; %; ≤1,5. Adhézia - vložka - vložka; ISO 252; N/mm; ≥5,0. Adhézia - vložka - krycia vrstva; ISO 252; N/mm; ≥4,5. Dĺžka spoja; -; mm; ≥400. Druh krycej vrstvy; AA. Pevnosť v ťahu; ISO 37; MPa; ≥18. Pevnosť v ťahu po tepelnom stárnutí 7dní/70°C max.; ISO 37; MPa; ≤-25%. Predĺženie pri pretrhnutí v pozdĺžnom smere; ISO 37; %; ≥400. Predĺženie pri pretrhnutí po tepelnom stárnutí 7dní/70°C max.; ISO 37; %; ≤-25%. Tvrdosť; ISO 868; ShA; 60 ±5. Odolnosť voči oderu; ISO 4649; mm3; ≤90. Hustota; ISO 2781; g/cm3; 1,11 ±0,02. Bezpečnostná kategória EN12882; 1. Rozmedzie teplôt prostredia; od -25°C do 60°C. Demontáž + montáž + spájanie ( 1 pás); normohodín; 14. Technická špecifikácia k bodu 1.1. Typ dopravného pásu; EP 400/3; 4+2 AA; šírka 650 mm. Krycia vrstva AA, neobsahuje PAH. Typ pásu; EP 400. Vložiek (počet); 3. Metodika skúšania; Jednotky; Hodnota. Šírka pásu; EN ISO 14890; mm; 650 ±1%. Hrúbka hornej krycej vrstvy; EN ISO 583-1; mm; 4,0;-0,2. Hrúbka dolnej krycej vrstvy; EN ISO 583-1; mm; 2,0;-0,2. Hrúbka dopr. pásu; EN ISO 583-1; mm; 9,1 ±1. Hmotnosť dopravného pása; kg/m2; 10,0 ±3%. Hmotnosť dopravného pása; linear m; 6,5 ±3%. Druh textilu; EP125. Pevnosť v ťahu v pozdĺžnom smere; EN ISO 283-1; N/mm; ≥400. Predĺženie pri pretrhnutí v pozdĺžnom smere; EN ISO 283-1; %; ≥10. Predĺženie pri dovolenom namáhaní; EN ISO 283-1; %; ≤1,5. Adhézia - vložka - vložka; ISO 252; N/mm; ≥5,0. Adhézia - vložka - krycia vrstva; ISO 252; N/mm; ≥4,5. Dĺžka spoja; -; mm; ≥400. Druh krycej vrstvy; AA. Pevnosť v ťahu; ISO 37; MPa; ≥18. Pevnosť v ťahu po tepelnom stárnutí 7dní/70°C max.; ISO 37; MPa; ≤-25%. Predĺženie pri pretrhnutí v pozdĺžnom smere; ISO 37; %; ≥400. Predĺženie pri pretrhnutí po tepelnom stárnutí 7dní/70°C max.; ISO 37; %; ≤-25%. Tvrdosť; ISO 868; ShA; 60 ±5. Odolnosť voči oderu; ISO 4649; mm3; ≤90. Hustota; ISO 2781; g/cm3; 1,11 ±0,02. Bezpečnostná kategória EN12882; 1. Rozmedzie teplôt prostredia; od -25°C do 60°C. Demontáž + montáž + spájanie ( 1 pás); normohodín; 14. Technická špecifikácia k bodu 2. Typ dopravného pásu; EP 400/3; 4+2 AA; šírka 500 mm. Krycia vrstva AA, neobsahuje PAH. Typ pásu; EP 400. Vložiek (počet); 3. Metodika skúšania; Jednotky; Hodnota. Šírka pásu; EN ISO 14890; mm; 500 ±1%. Hrúbka hornej krycej vrstvy; EN ISO 583-1; mm; 4,0;-0,2. Hrúbka dolnej krycej vrstvy; EN ISO 583-1; mm; 2,0;-0,2. Hrúbka dopr. pásu; EN ISO 583-1; mm; 9,1 ±1. Hmotnosť dopravného pása; kg/m2; 10,0 ±3%. Hmotnosť dopravného pása; linear m; 5,0 ±3%. Druh textilu; EP125. Pevnosť v ťahu v pozdĺžnom smere; EN ISO 283-1; N/mm; ≥400. Predĺženie pri pretrhnutí v pozdĺžnom smere; EN ISO 283-1; %; ≥10. Predĺženie pri dovolenom namáhaní; EN ISO 283-1; %; ≤1,5. Adhézia - vložka - vložka; ISO 252; N/mm; ≥5,0. Adhézia - vložka - krycia vrstva; ISO 252; N/mm; ≥4,5. Dĺžka spoja; -; mm; ≥400. Druh krycej vrstvy; AA. Pevnosť v ťahu; ISO 37; MPa; ≥18. Pevnosť v ťahu po tepelnom stárnutí 7dní/70°C max.; ISO 37; MPa; ≤-25%. Predĺženie pri pretrhnutí v pozdĺžnom smere; ISO 37; %; ≥400. Predĺženie pri pretrhnutí po tepelnom stárnutí 7dní/70°C max.; ISO 37; %; ≤-25%. Tvrdosť; ISO 868; ShA; 60 ±5. Odolnosť voči oderu; ISO 4649; mm3; ≤90. Hustota; ISO 2781; g/cm3; 1,11 ±0,02. Bezpečnostná kategória EN12882; 1. Rozmedzie teplôt prostredia; od -25°C do 60°C. Demontáž + montáž + spájanie ( 1 pás); normohodín; 14. Technická špecifikácia k bodu 3. Typ dopravného pásu; EP 630/3; 4+2 AA; šírka 1000 mm. Krycia vrstva AA, neobsahuje PAH. Typ pásu; EP 630. Vložiek (počet); 3. Metodika skúšania; Jednotky; Hodnota. Šírka pásu; EN ISO 14890; mm; 1000 ±1%. Hrúbka hornej krycej vrstvy; EN ISO 583-1; mm; 4,0;-0,2. Hrúbka dolnej krycej vrstvy; EN ISO 583-1; mm; 2,0;-0,2. Hrúbka dopr. pásu; EN ISO 583-1; mm; 9,5 ±1. Hmotnosť dopravného pása; kg/m2; 10,8 ±3%. Hmotnosť dopravného pása; linear m; 10,8 ±3%. Druh textilu; EP200. Pevnosť v ťahu v pozdĺžnom smere; EN ISO 283-1; N/mm; ≥630. Predĺženie pri pretrhnutí v pozdĺžnom smere; EN ISO 283-1; %; ≥10. Predĺženie pri dovolenom namáhaní; EN ISO 283-1; %; ≤2,5. Adhézia - vložka - vložka; ISO 252; N/mm; ≥5,0. Adhézia - vložka - krycia vrstva; ISO 252; N/mm; ≥4,5. Dĺžka spoja; -; mm; ≥500. Druh krycej vrstvy; AA. Pevnosť v ťahu; ISO 37; MPa; ≥18. Pevnosť v ťahu po tepelnom stárnutí 7dní/70°C max.; ISO 37; MPa; ≤-25%. Predĺženie pri pretrhnutí v pozdĺžnom smere; ISO 37; %; ≥400. Predĺženie pri pretrhnutí po tepelnom stárnutí 7dní/70°C max.; ISO 37; %; ≤-25%. Tvrdosť; ISO 868; ShA; 60 ±5. Odolnosť voči oderu; ISO 4649; mm3; ≤90. Hustota; ISO 2781; g/cm3; 1,11 ±0,02. Bezpečnostná kategória EN12882; 1. Rozmedzie teplôt prostredia; od -25°C do 60°C. Demontáž + montáž + spájanie ( 1 pás); normohodín; 14. Technická špecifikácia k bodu 4. Typ dopravného pásu; EP 630/4; 4+2 AA; šírka 1200 mm. Krycia vrstva AA, neobsahuje PAH. Typ pásu; EP 630. Vložiek (počet); 4. Metodika skúšania; Jednotky; Hodnota. Šírka pásu; EN ISO 14890; mm; 1200 ±1%; EN ISO 14890. Hrúbka hornej krycej vrstvy; EN ISO 583-1; mm; 4,0;-0,2; EN ISO 14890. Hrúbka dolnej krycej vrstvy; EN ISO 583-1; mm; 2,0;-0,2; EN ISO 14890. Hrúbka dopr. pásu; EN ISO 583-1; mm; 10,9 ±10%; EN ISO 14890. Hmotnosť dopravného pása; kg/m2; 11,6 ±3%. Hmotnosť dopravného pása; linear m; 14,0 ±3%. Priamosť; EN ISO 14890; mm; ± 60; EN ISO 14890. Druh textilu; EP200. Pevnosť v ťahu v pozdĺžnom smere; EN ISO 283-1; N/mm; ≥630; EN ISO 14890. Predĺženie pri dovolenom namáhaní; EN ISO 283-1; %; ≤2,5; DIN 22 102. Adhézia - vložka - vložka; ISO 252; N/mm; ≥5,0; DIN 22 102. Adhézia - vložka - krycia vrstva; ISO 252; N/mm; ≥4,5; DIN 22 102. Dĺžka spoja; -; mm; 600. Druh krycej vrstvy; AA. Pevnosť v ťahu; ISO 37; MPa; ≥18; DIN 22 102. Pevnosť v ťahu po tepelnom stárnutí 7dní/70°C max.; ISO 37; MPa; ≤-25%; DIN 22 102. Predĺženie pri pretrhnutí v pozdĺžnom smere; ISO 37; %; ≥400; DIN 22 102. Predĺženie pri pretrhnutí po tepelnom stárnutí 7dní/70°C max.; ISO 37; %; ≤-25%; DIN 22 102. Tvrdosť; ISO 868; ShA; 60 ±5. Odolnosť voči oderu; ISO 4649; mm3; ≤90; DIN 22 102. Hustota; ISO 2781; g/cm3; 1,11 ±0,015. Bezpečnostná kategória; 1. Rozmedzie teplôt prostredia; od -25°C do 60°C; EN 12882. Demontáž + montáž + spájanie ( 1 pás); normohodín; 14. Technická špecifikácia k bodu 5. Typ dopravného pásu; EP 630/4; 4+2 AA; šírka 1200 mm. Krycia vrstva AA, neobsahuje PAH. Typ pásu; EP 630. Vložiek (počet); 4. Metodika skúšania; Jednotky; Hodnota. Šírka pásu; EN ISO 14890; mm; 1200 ±1%; EN ISO 14890. Hrúbka hornej krycej vrstvy; EN ISO 583-1; mm; 4,0;-0,2; EN ISO 14890. Hrúbka dolnej krycej vrstvy; EN ISO 583-1; mm; 2,0;-0,2; EN ISO 14890. Hrúbka dopr. pásu; EN ISO 583-1; mm; 10,9 ±10%; EN ISO 14890. Hmotnosť dopravného pása; kg/m2; 11,6 ±3%. Hmotnosť dopravného pása; linear m; 14,0 ±3%. Priamosť; EN ISO 14890; mm; ± 60; EN ISO 14890. Druh textilu; EP200. Pevnosť v ťahu v pozdĺžnom smere; EN ISO 283-1; N/mm; ≥630; EN ISO 14890. Predĺženie pri dovolenom namáhaní; EN ISO 283-1; %; ≤2,5; DIN 22 102. Adhézia - vložka - vložka; ISO 252; N/mm; ≥5,0; DIN 22 102. Adhézia - vložka - krycia vrstva; ISO 252; N/mm; ≥4,5; DIN 22 102. Dĺžka spoja; -; mm; 600. Druh krycej vrstvy; AA. Pevnosť v ťahu; ISO 37; MPa; ≥18; DIN 22 102. Pevnosť v ťahu po tepelnom stárnutí 7dní/70°C max.; ISO 37; MPa; ≤-25%; DIN 22 102. Predĺženie pri pretrhnutí v pozdĺžnom smere; ISO 37; %; ≥400; DIN 22 102. Predĺženie pri pretrhnutí po tepelnom stárnutí 7dní/70°C max.; ISO 37; %; ≤-25%; DIN 22 102. Tvrdosť; ISO 868; ShA; 60 ±5. Odolnosť voči oderu; ISO 4649; mm3; ≤90; DIN 22 102. Hustota; ISO 2781; g/cm3; 1,11 ±0,015. Bezpečnostná kategória; 1. Rozmedzie teplôt prostredia; od -25°C do 60°C; EN 12882. Demontáž + montáž + spájanie ( 1 pás); normohodín; 14. Technická špecifikácia k bodu 6. Typ dopravného pásu; EP 800/4; 4+2 AA; šírka 1200 mm. Krycia vrstva AA, neobsahuje PAH. Typ pásu; EP 800. Vložiek (počet); 4. Metodika skúšania; Jednotky; Hodnota. Šírka pásu; EN ISO 14890; mm; 1200 ±1%. Hrúbka hornej krycej vrstvy; EN ISO 583-1; mm; 4,0;-0,2. Hrúbka dolnej krycej vrstvy; EN ISO 583-1; mm; 2,0;-0,2. Hrúbka dopr. pásu; EN ISO 583-1; mm; 10,7 ±1. Hmotnosť dopravného pása; kg/m2; 12,1 ±3%. Hmotnosť dopravného pása; linear m; 14,6 ±3%. Druh textilu; EP200. Pevnosť v ťahu v pozdĺžnom smere; EN ISO 283-1; N/mm; ≥800. Predĺženie pri pretrhnutí v pozdĺžnom smere; EN ISO 283-1; %; ≥10. Predĺženie pri dovolenom namáhaní; EN ISO 283-1; %; ≤2,5. Adhézia - vložka - vložka; ISO 252; N/mm; ≥5,0. Adhézia - vložka - krycia vrstva; ISO 252; N/mm; ≥4,5. Dĺžka spoja; -; mm; ≥750. Druh krycej vrstvy; AA. Pevnosť v ťahu; ISO 37; MPa; ≥18. Pevnosť v ťahu po tepelnom stárnutí 7dní/70°C max.; ISO 37; MPa; ≤-25%. Predĺženie pri pretrhnutí v pozdĺžnom smere; ISO 37; %; ≥400. Predĺženie pri pretrhnutí po tepelnom stárnutí 7dní/70°C max.; ISO 37; %; ≤-25%. Tvrdosť; ISO 868; ShA; 60 ±5. Odolnosť voči oderu; ISO 4649; mm3; ≤90. Hustota; ISO 2781; g/cm3; 1,11 ±0,02. Bezpečnostná kategória EN12882; 1. Rozmedzie teplôt prostredia; od -25°C do 60°C. Demontáž + montáž + spájanie ( 1 pás); normohodín; 14. Technická špecifikácia k bodu 7. Typ dopravného pásu; EP 400/3; 4+2 AA; šírka 500 mm. Krycia vrstva AA, neobsahuje PAH. Typ pásu; EP 400. Vložiek (počet); 3. Metodika skúšania; Jednotky; Hodnota. Šírka pásu; EN ISO 14890; mm; 500 ±1%. Hrúbka hornej krycej vrstvy; EN ISO 583-1; mm; 4,0;-0,2. Hrúbka dolnej krycej vrstvy; EN ISO 583-1; mm; 2,0;-0,2. Hrúbka dopr. pásu; EN ISO 583-1; mm; 9,1 ±1. Hmotnosť dopravného pása; kg/m2; 10,0 ±3%. Hmotnosť dopravného pása; linear m; 5,0 ±3%. Druh textilu; EP125. Pevnosť v ťahu v pozdĺžnom smere; EN ISO 283-1; N/mm; ≥400. Predĺženie pri pretrhnutí v pozdĺžnom smere; EN ISO 283-1; %; ≥10. Predĺženie pri dovolenom namáhaní; EN ISO 283-1; %; ≤1,5. Adhézia - vložka - vložka; ISO 252; N/mm; ≥5,0. Adhézia - vložka - krycia vrstva; ISO 252; N/mm; ≥4,5. Dĺžka spoja; -; mm; ≥400. Druh krycej vrstvy; AA. Pevnosť v ťahu; ISO 37; MPa; ≥18. Pevnosť v ťahu po tepelnom stárnutí 7dní/70°C max.; ISO 37; MPa; ≤-25%. Predĺženie pri pretrhnutí v pozdĺžnom smere; ISO 37; %; ≥400. Predĺženie pri pretrhnutí po tepelnom stárnutí 7dní/70°C max.; ISO 37; %; ≤-25%. Tvrdosť; ISO 868; ShA; 60 ±5. Odolnosť voči oderu; ISO 4649; mm3; ≤90. Hustota; ISO 2781; g/cm3; 1,11 ±0,02. Bezpečnostná kategória EN12882; 1. Rozmedzie teplôt prostredia; od -25°C do 60°C. Demontáž + montáž + spájanie ( 1 pás); normohodín; 14. Technická špecifikácia k bodu 8. Typ dopravného pásu; EP 400/3; 4+2 AA; šírka 500 mm. Krycia vrstva AA, neobsahuje PAH. Typ pásu; EP 400. Vložiek (počet); 3. Metodika skúšania; Jednotky; Hodnota. Šírka pásu; EN ISO 14890; mm; 500 ±1%. Hrúbka hornej krycej vrstvy; EN ISO 583-1; mm; 4,0;-0,2. Hrúbka dolnej krycej vrstvy; EN ISO 583-1; mm; 2,0;-0,2. Hrúbka dopr. pásu; EN ISO 583-1; mm; 9,1 ±1. Hmotnosť dopravného pása; kg/m2; 10,0 ±3%. Hmotnosť dopravného pása; linear m; 5,0 ±3%. Druh textilu; EP125. Pevnosť v ťahu v pozdĺžnom smere; EN ISO 283-1; N/mm; ≥400. Predĺženie pri pretrhnutí v pozdĺžnom smere; EN ISO 283-1; %; ≥10. Predĺženie pri dovolenom namáhaní; EN ISO 283-1; %; ≤1,5. Adhézia - vložka - vložka; ISO 252; N/mm; ≥5,0. Adhézia - vložka - krycia vrstva; ISO 252; N/mm; ≥4,5. Dĺžka spoja; -; mm; ≥400. Druh krycej vrstvy; AA. Pevnosť v ťahu; ISO 37; MPa; ≥18. Pevnosť v ťahu po tepelnom stárnutí 7dní/70°C max.; ISO 37; MPa; ≤-25%. Predĺženie pri pretrhnutí v pozdĺžnom smere; ISO 37; %; ≥400. Predĺženie pri pretrhnutí po tepelnom stárnutí 7dní/70°C max.; ISO 37; %; ≤-25%. Tvrdosť; ISO 868; ShA; 60 ±5. Odolnosť voči oderu; ISO 4649; mm3; ≤90. Hustota; ISO 2781; g/cm3; 1,11 ±0,02. Bezpečnostná kategória EN12882; 1. Rozmedzie teplôt prostredia; od -25°C do 60°C. Demontáž + montáž + spájanie ( 1 pás); normohodín; 14. Technická špecifikácia k bodu 9. Typ dopravného pásu; EP 400/3; 4+2 AA; šírka 1400 mm. Krycia vrstva AA, neobsahuje PAH. Typ pásu; EP 400. Vložiek (počet); 3. Metodika skúšania; Jednotky; Hodnota. Šírka pásu; EN ISO 14890; mm; 1400; EN ISO 14890. Hrúbka hornej krycej vrstvy; EN ISO 583-1; mm; 4,0; EN ISO 14890. Hrúbka dolnej krycej vrstvy; EN ISO 583-1; mm; 2,0; EN ISO 14890. Hrúbka dopr. pásu; EN ISO 583-1; mm; 9,1 ±1; EN ISO 14890. Hmotnosť dopravného pása; kg/m2; 10 ±3%. Hmotnosť dopravného pása; linear m; 14,0 ±3%. Priamosť; EN ISO 14890; mm; ± 70; EN ISO 14890. Druh textilu; EP125. Pevnosť v ťahu v pozdĺžnom smere; EN ISO 283-1; N/mm; ≥400; EN ISO 14890. Predĺženie pri dovolenom namáhaní; EN ISO 283-1; %; ≤1,5; DIN 22 102. Adhézia - vložka - vložka; ISO 252; N/mm; ≥5,0; DIN 22 102. Adhézia - vložka - krycia vrstva; ISO 252; N/mm; ≥4,5; DIN 22 102. Dĺžka spoja; -; mm; 400. Druh krycej vrstvy; AA. Pevnosť v ťahu; ISO 37; MPa; ≥18; DIN 22 102. Pevnosť v ťahu po tepelnom stárnutí 7dní/70°C max.; ISO 37; MPa; ≤-25%. Predĺženie pri pretrhnutí v pozdĺžnom smere; ISO 37; %; ≥400; DIN 22 102. Predĺženie pri pretrhnutí po tepelnom stárnutí 7dní/70°C max.; ISO 37; %; ≤-25%. Tvrdosť; ISO 868; ShA; 60 ±5. Odolnosť voči oderu; ISO 4649; mm3; ≤90; DIN 22 102. Hustota; ISO 2781; g/cm3; 1,11 ±0,015. Bezpečnostná kategória; 1. Rozmedzie teplôt prostredia; od -25°C do 60°C; EN 12882. Demontáž + montáž + spájanie ( 1 pás); normohodín; 14. Technická špecifikácia k bodu 10. Typ dopravného pásu; DBP WearTECH EP 630/4-6+2 AA; šírka 1800 mm. Pás(Belt). Pružnosť; N/mm; ≥630. Vložiek (počet); 4. Hrúbka hornej krycej vrstvy; mm; 6. Hrúbka dolnej krycej vrstvy; mm; 2. Celková hrúbka dopr. pásu; mm; 12,6 ±1. Hmotnosť dopravného pása; kg/m2; 14,3 ±3%. Obal(Cover). Druh krycej vrstvy; AA. Abrázia; mm3; ± 130. Predĺženie pri pretrhnutí v pozdĺžnom smere; %; ≥400. Tvrdosť; ShA; 63 ±5. Adhézia - horná vrstva - vložka; N/mm; ≥4,5. Adhézia - vložka - vložka; N/mm; ≥5,0. Adhézia - dolná vrstva - vložka; N/mm; ≥4,5. Demontáž + montáž + spájanie ( 1 pás); normohodín; 14. Technická špecifikácia k bodu 11. Bočné tesnenie dopravníka (neobsahuje PAH). Metodika skúšania; Jednotky; Hodnota; Normy. Šírka; mm; 150 ±1%; PN 7-125-01. Hrúbka; mm; 8 ±1%; PN 7-125-01. Pevnosť v ťahu; MPa; ≥18; PN 7-125-01. Predĺženie pri pretrhnutí; %; ≥400; PN 7-125-01. Odolnosť proti oderu; mm3; ≤90; PN 7-125-01. Rozmedzie teplôt prostredia; od -25°C do 60°C. Demontáž + montáž + spájanie ( 1 pás); normohodín; 10. Požadované tesnenie môže byť spojené maximálne z ks; ks; 3. Technická špecifikácia k bodu 12. Bočné tesnenie dopravníka (neobsahuje PAH). Metodika skúšania; Jednotky; Hodnota; Normy. Šírka; mm; 150 ±1%; PN 7-125-01. Hrúbka; mm; 6 ±1%; PN 7-125-01. Pevnosť v ťahu; MPa; ≥18; PN 7-125-01. Predĺženie pri pretrhnutí; %; ≥400; PN 7-125-01. Odolnosť proti oderu; mm3; ≤90; PN 7-125-01. Rozmedzie teplôt prostredia; od -25°C do 60°C. Demontáž + montáž + spájanie ( 1 pás); normohodín; 10. Požadované tesnenie môže byť spojené maximálne z ks; ks; 3. Technická špecifikácia k bodu 13. Bočné tesnenie dopravníka (neobsahuje PAH). Metodika skúšania; Jednotky; Hodnota; Normy. Šírka; mm; 65 ±1%; PN 7-125-01. Hrúbka; mm; 8 ±1%; PN 7-125-01. Pevnosť v ťahu; MPa; ≥18; PN 7-125-01. Predĺženie pri pretrhnutí; %; ≥400; PN 7-125-01. Odolnosť proti oderu; mm3; ≤90; PN 7-125-01. Rozmedzie teplôt prostredia; od -25°C do 60°C. Demontáž + montáž + spájanie ( 1 pás); normohodín; 10. Požadované tesnenie môže byť spojené maximálne z ks; ks; 3. |
| Technická špecifikácia k bodu 14 je totožná s bodom 1 (jedná sa iba o materiál bez práce) Technická špecifikácia k bodu 15 je totožná s bodom 1.1 (jedná sa iba o materiál bez práce) Technická špecifikácia k bodu 16 je totožná s bodom 2 (jedná sa iba o materiál bez práce) Technická špecifikácia k bodu 17 je totožná s bodom 3 (jedná sa iba o materiál bez práce) Technická špecifikácia k bodu 18 je totožná s bodom 4 (jedná sa iba o materiál bez práce) Technická špecifikácia k bodu 19 je totožná s bodom 5 (jedná sa iba o materiál bez práce) Technická špecifikácia k bodu 20 je totožná s bodom 6 (jedná sa iba o materiál bez práce) Technická špecifikácia k bodu 21 je totožná s bodom 7 (jedná sa iba o materiál bez práce) Technická špecifikácia k bodu 22 je totožná s bodom 8 (jedná sa iba o materiál bez práce) Technická špecifikácia k bodu 23 je totožná s bodom 9 (jedná sa iba o materiál bez práce) Technická špecifikácia k bodu 24 je totožná s bodom 10 (jedná sa iba o materiál bez práce) Technická špecifikácia k bodu 25 je totožná s bodom 11 (jedná sa iba o materiál bez práce) Technická špecifikácia k bodu 26 je totožná s bodom 12 (jedná sa iba o materiál bez práce) Technická špecifikácia k bodu 27 je totožná s bodom 13 (jedná sa iba o materiál bez práce) Technická špecifikácia k bodom 28: Cena je súhrn cien za dopravné náklady + času stráveného na ceste (réžijné náklady) + demontáže starého pásu + montáž (cca max. 14 normohodiny) nového pásu o šírke 500mm (z našich skladových zásob) + odvozu a likvidácie starého zdemontovaného pásu. Technická špecifikácia k bodom 29: Cena je súhrn cien za dopravné náklady + času stráveného na ceste (réžijné náklady) + demontáže starého pásu + montáž (cca max. 14 normohodiny) nového pásu o šírke 650mm (z našich skladových zásob) + odvozu a likvidácie starého zdemontovaného pásu. Technická špecifikácia k bodom 30: Cena je súhrn cien za dopravné náklady + času stráveného na ceste (réžijné náklady) + demontáže starého pásu + montáž (cca max. 14 normohodiny) nového pásu o šírke 1000mm (z našich skladových zásob) + odvozu a likvidácie starého zdemontovaného pásu. Technická špecifikácia k bodom 31: Cena je súhrn cien za dopravné náklady + času stráveného na ceste (réžijné náklady) + demontáže starého pásu + montáž (cca max. 14 normohodiny) nového pásu o šírke 1200mm (z našich skladových zásob) + odvozu a likvidácie starého zdemontovaného pásu. Technická špecifikácia k bodom 32: Cena je súhrn cien za dopravné náklady + času stráveného na ceste (réžijné náklady) + demontáže starého pásu + montáž (cca max. 14 normohodiny) nového pásu o šírke 1400mm (z našich skladových zásob) + odvozu a likvidácie starého zdemontovaného pásu. Technická špecifikácia k bodom 33: Cena je súhrn cien za dopravné náklady + času stráveného na ceste (réžijné náklady) + demontáže starého pásu + montáž (cca max. 14 normohodiny) nového pásu o šírke 1800mm (z našich skladových zásob) + odvozu a likvidácie starého zdemontovaného pásu. Práce je možné vykonávať v pracovných dňoch v dobe od 6:00 do 15:00. Dodávky na sklad je možné realizovať v pracovných dňoch od 8:00 do 15:00. Osobitné certifikáty, povolenia, skúšky alebo iné požiadavky na dodávateľov ako podmienky účasti: - Technické podmienky dodávateľa zabezpečiť servisné práce v požadovanej kvalite - Kvalita náhrad náhradných dielov porovnateľná s nasadenými originálmi Vypracovávanie protokolov a odozva na dopyt v primeranom čase (do 2 dní). Vzhľadom na skutočnosť, že nie je možné stanoviť predbežné termíny odstávky (cca Apríl a September), bude termín odstávky oznámený najneskôr 30 dní pred plánovanou odstávkou. V havarijnej situácii je potrebné predmetné diely vymeniť do 36 hodín od nahlásenia poruchy. |  |
| Špecifikácia predmetu zákazky: Jedná sa o dodávku pásov na dopravu prevažne škváry o teplote max. 50°C v počte uvedenom v Prílohe č.1.xlsx na sklad, montážne práce, čo zahŕňa demontáž starých, montáž a lepenie dodaných materiálov, odskúšanie, odvoz a likvidáciu starých použitých pásov a gúm v zmysle legislatívy SR. výmena stieračovej gumy vrátane dopravy, montáže, demontáže, dodávky stieračovej gumy a príslušných náhradných dielov a spotrebného materiálu a odvoz a likvidáciu opotrebovanej stieračovej gumy. Celkovo sa na celý objem odhaduje na realizáciu max. 340 normohodín. |