                                                                                                                     Príloha č. 1 súťažných podkladov 

Opis predmetu zákazky
                                                                                
Technická špecifikácia a opis diela 
Predmetom zákazky je vykonanie diela pre potreby Ministerstva obrany Slovenskej republiky a ozbrojených síl Slovenskej republiky, ktorými sa rozumie ušitie odevov podľa nasledujúceho výkazu jednotlivých položiek sortimentu predmetu zákazky: 

	P.č.
	Názov tovaru
	Merná 
jednotka
	Požadované množstvo

	1.
	Tričko ultra ľahké 
	ks
	1 016

	2.
	Súprava športová bežecká muži 
	spr
	500

	3.
	Súprava športová bežecká ženy
	spr
	200

	4.
	Nohavice krátke bežecké muži 
	ks
	500

	5.
	Nohavice krátke bežecké ženy
	ks
	200



a podľa požiadaviek na dielo - bod č.1- bod č. 5  tejto prílohy súťažných podkladov. Súčasťou predmetu zákazky je komplexné zabezpečenie služieb spojených s vyhotovením a dodaním diela, vrátane jeho dopravy do miesta dodania a balenia. Náklady na dopravu, balenie a ostatné náklady spojené s dodávkou tovaru sú súčasťou kúpnej ceny.
Vyhotovené dielo musí zodpovedať požadovaným príslušným technickým špecifikáciám uvedeným v prílohe zmluvy, v bode 2. „Základné konštrukčno-technologické  parametre tkanín“: NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY(EÚ) č.1007/2011,STN 80 0020, STN 80 0021, STN 80 0018,STN 80 5009, STN ISO 3572, STN EN 20 105-A02, STN EN 12 127, STN EN ISO 5077, STN EN ISO 6330, STN EN ISO 3759, STN EN ISO 3071, STN EN ISO 14 184-1, STN EN ISO 11 969, STN EN ISO 5961, STN ISO 8288, STN EN 1233, STN EN ISO 1483, STN EN ISO 105-X12, STN EN ISO 105-E04, STN EN ISO 105-E01, STN EN ISO 105-C06, STN EN ISO 105-B02, STN EN ISO 105-B02/01, STN EN 14362-1,3, STN ISO 16711-2, STN EN ISO 13 934, STN EN 20811, STN EN ISO 11092, STN EN ISO 9237, STN EN 14971, STN EN ISO 8559-2, STN EN 1049-2, STN ISO 3801, STN EN ISO 1421, STN EN ISO 4920, STN EN ISO 12947-2, STN EN ISO 105-D01, AATCC 100 alebo ekvivalent.


1. Technická špecifikácia a opis diela 

1.1. Tričko ultra ľahké    

Tričko ultra ľahké je základnou súčiastkou na služobnú telovýchovu pre profesionálnych vojakov a vojačky. 
Tričko je vyrobené pletiarskou technológiou v kombinácii dvoch vysokoelastických materiálov: predný diel je z jednolícneho dierkovaného elastického priedušného úpletu, materiálového zloženia 94% polyester/6% elastan, zadný diel a rukávy sú z jednolícneho elastického úpletu s perforovanou štruktúrou obdĺžnikového tvaru materiálového zloženia 91% polyesterové mikrovlákno/ 9% elastan, ktorého úlohou je maximálne odvetrať povrch tela používateľa.
Tričko ultra ľahké  je vyrábané v troch farebných kombináciách: biele, mentolovo zelené a sivomodré. Tričko je rovného strihu s okrúhlym priekrčníkom riešeným ku krku s krátkymi hlavicovými rukávmi.   V priekrčníku je všitý dvojitý lem široký 1,5 cm ± 2 mm z rovnakého materiálu a farby ako je predný diel. Zadný diel plynule prechádza v plecnej a bočnej časti do predného dielu bez plecného a bočného šva strihaný v celku (viď nákres). Dolný okraj rukávov a predného a zadného dielu trička je podohnutý na šírku 2 cm ± 2 mm a prešitý na trojihlovom paťnitnom stroji so spodom a vrchom krycím stehom. V strede priekrčníka zadného dielu je našitá etiketa. Montážne švy sú šité na plochom stroji (flatlock). Pri plochých švoch a pri trojihlovom päťnitnom stehu sú na lícnej strane použité melirované nite bielo-modro-červenej farby, ktoré majú aj ozdobný charakter. Všetky stehy musia mať maximálnu pevnosť voči uvoľneniu, resp. rozpáraniu. 





Nákres - Tričko ultra ľahké:
[image: ]

Tričko ultra ľahké

	
	Veľkosť
	XS
	S
	M
	L
	XL
	XXL
	XXXL

	A
	½ šírka cez prsia    
	40
	44
	48
	52
	46
	60
	64

	B
	Celková dĺžka
	62
	64
	66
	68
	70
	72
	74

	C
	Dĺžka rukáva
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25


Tolerancia všetkých rozmerov je ± 5%

1.2. Súprava športová bežecká muži / ženy

1. 
Súprava športová bežecká je určená na bežecké disciplíny pre profesionálnych vojakov a vojačky. Súprava športová bežecká je zhotovená z vysokoelastického funkčného žakárového interlockového úpletu s vyšším obsahom elastanu zloženia 80% polyester/12% polyamid/ 8% elastan. Dve rôznofarebné vlákna vytvárajú na lícnej strane štruktúru drobných šesťuholníkov, vnútorná strana je počesaná. Zloženie úpletu a jeho väzba zabezpečujú vysoké úžitkové vlastnosti, rýchloschnúci efekt,tvarovú a rozmerovú stálosť výrobku. Skladá sa z bundy a dlhých nohavíc. Súprava športová bežecká pre mužov je dvojfarebná v kombináci tmavý antracit  a tmavý mentol. Súprava športová bežecká pre ženy je dvojfarebná v kombinácií  svetlý antracit  a svetlý mentol.  Bunda pre mužov je vo farbe tmavý mentol rovného strihu s raglánovými rukávmi a zapína sa vpredu na dlhý čierny špirálový zips,  (bunda pre ženy je vo farbe svetlý mentol rovného strihu s raglánovými rukávmi a zapína sa vpredu na dlhý biely  špirálový zips), ktorý siaha až do špičiek goliera-stojačika vysokého 7 cm ± 5 mm. Predný a zadný diel je v prieramkovej časti členený dierkovanými vsadkami z jednolícneho úpletu – filetový vzor vo farbe nohavíc, ktoré sa od priekrčníka smerom k bočnému kraju rozširujú. Vsádky majú v bočnom kraji šírku 4 cm ± 5 mm a v priekrčníku 2 cm ± 5 mm. Vsadky 
sú v členiacich švoch oštepované 2-ihlovým strojom so spodným krycím stehom. Na prednom dieli v prsnej výške je našitá nášivka slovenský znak, šírka nášivky 4,2 cm ± 3 mm a výška nášivky 5,2 cm ± 3 mm. Na predných dieloch sú dve šikmé vrecká zapínané na 18 cm ± 3 mm dlhý špirálový čierny zips - muži (biely zips – ženy), ktorý okrem funkčnosti má aj ozdobný charakter. Na zadnom diely 16 cm ± 3 mm od zadného priekrčníka je pre mužov čierny nápis SLOVAKIA pre ženy biely nápis SLOVAKIA. Výška písmen 5 cm ± 2 mm a šírka 1 cm ± 1 mm, font písma SWITZERLAND INSERAT.   Rukávy sú dlhé raglanové vo farbe tmavý mentol – muži, svetlý mentol - ženy. Dolný okraj bundy a rukávov je ukončený patentom 
vo farbe tmavý mentol – muži, svetlý mentol - ženy v šírke 5 cm ± 3 mm. Priekrčník zadného dielu a rukávov je začistený cca 1 cm pásikom zo základného materiálu je vo farbe tmavý mentol – muži, svetlý mentol - ženy . V strede priekrčníka zadného dielu je našitá etiketa. Bunda pre ženy je konštrukčne zhotovená ako bunda pre mužov len vo farebnom vyhotovení svetlý antracit a svetlý mentol. 
Nohavice sú tmavej antracitovej  farby u mužov a svetlej antracitovej farby u žien smerom dole mierne zúžené. V páse majú pruženku viacnásobne prešitú širokú 4 cm ± 2 mm s čiernou  šnúrkou – muži (bielou šnúrkou – ženy), ktorá je vyvedená cez dve vyšité a spevnené dierky v strede pásca z vnútornej strany. Na predných dieloch sú dve šikmé lištové vrecká zapínané na 16 cm ± 3 mm dlhý špirálový čierny zips – muži (biely špirálový zips – ženy), ktorý okrem funkčnosti má aj ozdobný charakter. Bočné švy nohavíc sú oštepované 2-ihlovým strojom so spodom krycím stehom. Dolný okraj nohavíc je ukončený patentom v šírke 5 cm ± 3 mm. V pásovej časti zadného dielu v strede je našitá etiketa. Všetky stehy musia mať maximálnu pevnosť voči uvoľneniu, resp. rozpáraniu.

Nákres - Súprava športová bežecká muži / ženy:
[image: ]
 Súprava športová bežecká muži
	
	Veľkosť
	XS
	S
	M
	L
	XL
	XXL
	XXXL

	A
	½ šírka cez prsia
	49
	52
	55
	58
	62
	66
	70

	B
	Celková dĺžka
	64
	66
	68
	70
	72
	74
	76

	C
	Dĺžka rukáva
	63
	64
	65
	66
	67
	68
	69

	D
	½ šírka gumy v páse
	32
	33
	34
	35
	39
	43
	47

	E
	½ šírka v hĺbke sedu
	48
	50
	52
	55
	58
	62
	66

	F
	Bočná dĺžka
	99
	101
	103
	105
	107
	109
	109


Tolerancia všetkých rozmerov je ± 5%

Súprava športová bežecká ženy 
	
	Veľkosť
	XS
	S
	M
	L
	XL
	XXL

	A
	½ šírka cez prsia
	44
	48
	51
	54
	57
	60

	B
	Celková dĺžka
	60
	62
	64
	66
	68
	70

	C
	Dĺžka rukáva
	68
	70
	72
	74
	76
	78

	D
	½ šírka gumy v páse
	29
	31
	33
	35
	38
	41

	E
	½ šírka v hĺbke sedu
	45
	47
	49
	51
	54
	57

	F
	Bočná dĺžka
	96
	98
	100
	102
	104
	106


Tolerancia všetkých rozmerov je ± 5%


1.3. Nohavice krátke bežecké muži / ženy

Nohavice krátke bežecké sú určené na bežecké disciplíny pre profesionálnych vojakov a vojačky. 
Nohavice sú zhotovené z pleteniny z vysokoelastického funkčného žakarového interlockového úpletu s vyšším obsahom elastanu  zloženia 80% polyester/12 % polyamid/ 8% elastan. Dve rôznofarebné vlákna vytvárajú na lícnej strane štruktúru drobných šesťuholníkov, vnútorná strana je počesaná. Zloženie a väzba úpletu zabezpečujú vysoké úžitkové vlastnosti, rýchloschnúci efekt, tvarovú a rozmerovú stálosť výrobku. Nohavice krátke bežecké sú vo farbe tmavý atracit – muži, svetlý atracit – ženy, pohodlného strihu v dĺžke do polovice stehien. V páse je pruženka viacnásobne prešitá šírky 4cm±2mm sivou šnúrkou, ktorá je vyvedená cez dve vyšité spevnené dierky v strede pása na prednom dieli z vnútornej strany. Na predných dieloch sú dve šikmé vrecká bez zipsov. V bočnej časti nohavíc je členenie – dierkovaný pruh z jednolícneho úpletu – filetový vzor, ktorý sa rozširuje do predného dielu. V páse má pruh šírku 4cm±5mm a smerom k dolnému kraju sa rozširuje na šírku 12cm±8mm. Členiace švy sú oštepované 2-ihlovým strojom so spodom krycím stehom. Na ľavej nohe 4cm±3mm od dolného kraja a cca 2-3cm od členiaceho šva je našitá nášivka slovensky znak o rozmere šírka 4,2cm±2mm a výška 5,2cm±3mm. Dolný kraj je podohnutý a prešitý 
na 2-ihlovom stroji so spodom krycím stehom. V dolnom kraji v spodnej časti na ľavej a pravej nohe vo vonkajšej  stehennej časti sú vyhotovené účelné rázporky. Veľkosť rázporkov je odstupňovaná podľa veľkostí nohavíc. V pásovej časti zadného dielu v strede je našitá etiketa. Všetky stehy musia mať maximálnu pevnosť voči uvolneniu resp.rozpáraniu.

Nákres:
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Nohavice krátke bežecké muži 
	
	Veľkosť
	XS
	S
	M
	L
	XL
	XXL
	XXXL

	A
	 ½ šírka gumy v páse
	33
	34
	35
	39
	43
	47
	51

	B
	 ½ šírka v hĺbke sedu
	50
	52
	55
	58
	62
	66
	70

	C
	 Bočná dĺžka
	44
	44
	46
	46
	48
	50
	52



Pozn.: Tolerancia všetkých rozmerov je ± 5%

Nohavice krátke bežecké ženy 
	
	Veľkosť
	XS
	S
	M
	L
	XL
	XXL

	A
	½ šírka gumy v páse
	31
	33
	35
	38
	41
	44

	B
	½ šírka v hĺbke sedu
	47
	49
	51
	54
	57
	61

	C
	Bočná dĺžka
	39
	39
	39
	40
	41
	42



Pozn.: Tolerancia všetkých rozmerov je ± 5%


Nášivka – znak SR 

Nášivka má tvar ranogotického štítu, ktorého vonkajšie rozmery sú: výška 52 mm ± 3 mm, šírka v najširšom mieste je 42 mm ± 3 mm. Nášivka je vyšitá na podkladovej látke v zložení 100% PAD so záterom (vodný stĺpec min 2000 mm) v gramáži 130 ± 10% g/m2. Červená plocha pod dvojkrížom je vyšitá vodorovným  stehom červenou niťou, modrá plochá je vyšitá modrou niťou vodorovným stehom a dvojkríž je vyšitý bielou niťou. Celá nášivka je olemovaná čiernym  rámikom o hrúbke 2 mm ± 0,30 mm. Modré trojvršie je olemované modrým lemom o hrúbke 2 mm ± 0,30 mm. Použité viskózové vyšívacie nite majú farebnú stálosť až do teploty 95 °C, sú odolné voči oderu. Celá nášivka drží svoj tvar aj po praní a môže sa žehliť.

Farba nití podľa vzorkovnice PANTONE: 
- biela niť	TCX 11-4001
- modrá niť 	TCX 19-3952
- červená niť	TCX 18-1655
- čierna niť	TCX 19-0303
Pozn.:  Odchýlka farieb je do stupňa 4 sivej stupnice


[image: ]







1. Základné konštrukčno-technologické parametre tkanín 

2.1. Tričko ultra ľahké        
	Parameter
	Norma – predpis
	Požadovaná hodnota

	Materiálové zloženie
	Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
č. 1007/2011
	Zadný diel a rukávy: 91 ± 3% polyesterové mikrovlákno/
9 ± 3% elastan
Predný diel: 94 ± 3% polyester/6 ± 3% elastan

	Farba
	STN EN 20 105-A02
	Zadný diel a rukávy:
biela
PANTONE 11-4001 TCX
mentolovo zelená
PANTONE 12-4609 TCX
sivomodrá
PANTONE 18-4215 TCX
Predný diel:
biela
PANTONE 11-4001 TCX
mentolovo zelená
PANTONE 15-4309 TCX
sivomodrá
PANTONE 19-4215 TCX
odchýlky farieb sú do stupňa 4 sivej stupnice



	Parameter
	Norma – predpis
	Požadovaná hodnota

	Väzba
	STN 80 0018
STN 80 5009
STN ISO 3572
	Zadný diel a rukávy: :
jednolícny elastický úplet s perforovanou štruktúrou obdĺžnikového tvaru  v počte14 ± 2 /cm2
Predný diel: jednolícny dierkovaný elastický  úplet, počet dierok 33 ± 3 /cm2

	Plošná hmotnosť
	STN EN 12127
	Zadný diel a rukávy: 
105 g/m2   ± 5 %
Predný diel: 115 g/m2 ± 5 %

	Zmena rozmerov po 5 cykloch prania a sušenia pri 40ºC
	STN EN ISO 5077,
STN EN ISO 6330,
STN EN ISO 3759
	± 5 %

	pH vodného výluhu
	STN EN ISO 3071
	4,0 – 7,5

	Obsah formaldehydu
	STN EN ISO 14184-1
	max. 75 mg/kg

	Obsah ťažkých kovov (mg/kg) :
Arzén, As
Kadmium, Cd
Olovo, Pb
Meď, Cu
Chróm, Cr
Kobalt, Co
Nikel, Ni
Ortuť, Hg
	
STN EN ISO 11 969
STN EN ISO 5961
STN  ISO 8288
STN  ISO 8288
STN EN 1233
STN  ISO 8288
STN  ISO 8288
STN EN ISO 1483
	
max 1,0
max 0,1
max 1,0
max 50,0
max 2,0
max 4,0
max 4,0
max 0,02

	Stálofarebnosť v otere
suchý oter
mokrý oter
	STN EN ISO 105-X12
	
min. stupeň 4
min.  stupeň 4

	Antibakteriálna úprava
	AATCC 100
	Preukázaná redukcia baktérií

	Stálofarebnosť v pote – alkalický
zmena odtieňa
zapustenie sprievodných tkanín
Stálofarebnosť v pote – kyslý
zmena odtieňa
zapustenie sprievodných tkanín
	STN EN ISO 105-E04
	min. stupeň 4

min. stupeň 4/4
min. stupeň 4

min. stupeň 4/4

	Stálofarebnosť vo vode
zmena odtieňa
zapustenie sprievodných tkanín
	STN EN ISO 105-E 01
	
min. stupeň 4
min. stupeň 4/4

	Stálofarebnosť v praní pri 40ºC
zmena odtieňa
zapustenie sprievodných tkanín
	STN EN ISO 105-C06
	
min. stupeň 4
min. stupeň 4/4



2.2. Súprava športová bežecká muži / ženy, nohavice krátke bežecké muži /  ženy 
  
	Parameter
	Norma – predpis
	Požadovaná hodnota

	Materiálové zloženie
	Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ)  č. 1007/2011
	Základ: 80 ± 2 % micropolyester/ 12 ± 2% polyamid/ 8 ± 1% pružné vlákno
Vsádky: 95 ±2 % polyester /
5 ± 2%  pružné vlákno









	Parameter
	Norma – predpis
	Požadovaná hodnota

	Väzba
	STN 80 0018
STN 80 5009
STN ISO 3572
	Základ: vysokoelastický interlockový žakárový úplet, kde vpletené tmavosivé vlákno vytvára na lícnej strane  štruktúru drobných šesťuholníkov v počte cca 50/cm2,
vnútorná strana je počesaná
Vsádky: jednolícny dierkovaný úplet, počet dierok cca 10 ±2./cm2

	Farba
	STN EN 20 105-A02



	Základ:
MUŽI:
Tmavý mentol PANTONE 18-4522TCX
Tmavý antracit
PANTONE 19-3916 TCX
Vsádky: PANTONE 19-3916 TCX
U všetkých farieb odchýlka do stupňa 4 sivej stupnice
ŽENY:
Svetlý mentol PANTONE 12-4609TCX
Svetlý antracit
PANTONE 19-4215 TCX
Vsádky: PANTONE 19-4215 TCX
U všetkých farieb odchýlka do stupňa 4 sivej stupnice

	Plošná hmotnosť
	STN EN 12127
	Základ: 210 g/m2±5%
Vsádky: 170 g/m2±5%

	Zmena rozmerov po 5 cykloch prania a sušenia pri 40ºC
	STN EN ISO 5077,
STN EN ISO 6330,
STN EN ISO 3759
	± 5 %

	pH vodného výluhu
	STN EN ISO 3071
	4,0 – 7,5

	Obsah formaldehydu
	STN EN ISO 14184-1
	max. 75 mg/kg

	Obsah ťažkých kovov (mg/kg),
Arzén, As
Kadmium, Cd
Olovo, Pb
Ortuť, Hg
Meď, Cu
Chróm, Cr
Kobalt, Co
Nikel, Ni
Antimón, Sb
	
STN EN ISO 11969
STN EN ISO 5961
STN ISO 8288
STN EN ISO 1483
STN ISO 8288
STN EN ISO 1233
STN ISO 8288
STN ISO 8288
STN ISO 16711-2
	
max. 1,0
max. 0,1
max. 1,0
max. 0,02
max. 50,0
max. 2,0
max. 4,0
max. 4,0
max. 30,0

	Stálofarebnosť v otere
suchý oter
mokrý oter
	STN EN ISO 105-X12
	
min. stupeň 4
min. stupeň 4

	Stálofarebnosť v pote – alkalický
zmena odtieňa
zapustenie sprievodných tkanín
Stálofarebnosť v pote – kyslý
zmena odtieňa
zapustenie sprievodných tkanín
	STN EN ISO 105-E04
	
min. stupeň 4
min. stupeň 4/4

min. stupeň 4
min. stupeň 4/4

	Stálofarebnosť vo vode
zmena odtieňa
zapustenie sprievodných tkanín
	STN EN ISO 105-E 01
	
min. stupeň 4
min. stupeň 4/4

	Stálofarebnosť v praní pri 40ºC
zmena odtieňa
zapustenie sprievodných tkanín
	STN EN ISO 105-C06
	
min. stupeň 4
min. stupeň 4/4


3. Označovanie výrobkov
	
Každý druh tovaru je označený etiketou s týmito údajmi:
· Vyrobené pre OS SR,
· identifikácia výrobcu (dodávateľa), 
· veľkosť výrobku,
· materiálové zloženie, 
· symboly ošetrovania podľa STN EN ISO 23758,
· rok výroby a značka odberateľa (skrížené meče).

[image: ]Značka odberateľa (skrížené meče) – nákres:



4. Balenie

4.1. Tričko ultra ľahké 
	
Tričká sú samostatne balené po 1 ks v PET vrecku a po 15-20 kusoch v kartónovej krabici. Pri tričkách je pribalený informačný návod od výrobcu o zásadách správneho používania a ošetrovania tričiek, resp. pripojený návod na údržbu v slovenskom alebo českom jazyku a symboly údržby. Kartónová krabica je prelepená lepiacou páskou a na bočnej strane balíka je umiestnený štítok s týmito údajmi:

· Vyrobené pre OS SR,
· identifikácia výrobcu (dodávateľa), 
· názov výrobku,
· veľkosť výrobku,
· počet kusov,
· rok výroby,
· značka odberateľa (skrížené meče)         

[image: ]Značka odberateľa (skrížené meče) – nákres:



4.2. Súprava športová bežecká muži / ženy

Súprava je samostatne balená po 1 súprave v PET vrecku a po 10 súpravách v kartóne. Pri súprave je pribalený informačný návod od výrobcu o zásadách správneho používania a ošetrovania súpravy, resp. pripojený návod na údržbu v slovenskom alebo českom jazyku a symboly údržby. Kartónová krabica je prelepená lepiacou páskou a na bočnej strane balíka je umiestnený štítok s týmito údajmi:

· Vyrobené pre OS SR,
· identifikácia výrobcu (dodávateľa), 
· názov výrobku,
· veľkosť výrobku,
· počet kusov,
· rok výroby, 
· značka odberateľa (skrížené meče) 

[image: ]Značka odberateľa (skrížené meče) – nákres:



4.3. Nohavice krátke bežecké muži / ženy
	
Nohavice krátke bežecké muži / ženy sú samostatne balené po 1 ks v PET vrecku a po 20 kusoch v kartóne. Pri nohaviciach krátkych  je pribalený informačný návod od výrobcu o zásadách správneho používania a ošetrovania trenírok, resp. pripojený návod na údržbu v slovenskom alebo českom jazyku a symboly údržby. Kartónová krabica je prelepená lepiacou páskou a na bočnej strane kartónovej škatuli  je umiestnený štítok s týmito údajmi:


· Vyrobené pre OS SR,
· identifikácia výrobcu (dodávateľa), 
· názov výrobku,
· veľkosť výrobku,
· počet kusov,
· rok výroby,
· značka odberateľa (skrížené meče) 

[image: ]    Značka odberateľa (skrížené meče) – nákres:


	

       V prípade balenia do kartónovej krabice jej hmotnosť nesmie  presiahnuť 15 kg.

5. Veľkostný sortiment

Športové odevy budú vyhotovené a dodané v nasledovných veľkostiach: 	

	P.č.
	Názov tovaru
	Označenie veľkosti / počet kusov
	Celkom počet kusov

	 
	 
	XS
	S
	M
	L
	XL
	XXL
	XXXL
	

	1.
	Tričko ultra ľahké 
	50
	120
	260
	300
	186
	70
	30
	1016

	2.
	Súprava športová bežecká muži 
	10
	50
	130
	130
	120
	40
	20
	500

	3.
	Súprava športová bežecká ženy
	20
	50
	50
	50
	20
	10
	
	200

	4.
	Nohavice krátke bežecké muži 
	10
	50
	130
	130
	120
	40
	20
	500

	5.
	Nohavice krátke bežecké ženy
	20
	50
	50
	50
	20
	10
	
	200
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