**Opis predmetu zákazky**

Predmetom zákazky je dodanie chemického posypového materiálu používaného na posyp v rámci zimnej údržby cestných komunikácií, a to voľne loženej priemyselnej soli (chlorid sodný - NaCl) na posyp ciest s rozmrazovacím účinkom minimálne – 6 oC a menej s protispekacou prísadou, vrátane jej dopravy  s vyložením tovaru z dopravných prostriedkov na miesta určenia, ktorými sú jednotlivé strediská Banskobystrickej regionálnej správy ciest, a.s. (ďalej len „BBRSC a.s.“) na obdobie zimnej sezóny 2020/2021, s platnosťou zmluvy **do 31.03.2021**. Celkový odber za uvedené obdobie je **5 880** **ton**.

1. **Požiadavky na posypový materiál na báze chloridu sodného.**
* chlorid sodný - NaCl - voľne ložená s rozmrazovacou účinnosťou – 6 °C a menej:
* obsah NaCl min. 98,00 %
* obsah síranov max. 0,90 %
* nerozpustné látky max. 1,00 %
* obsah vody (vlhkosť) max. 2,00 %
* Fe max. 15,00 mg.kg-1
* As max. 0,10 mg.kg-1
* Cd max. 0,10 mg.kg-1
* Pb max. 1,00 mg.kg-1
* Zn max. 0,50 mg.kg-1
* Cu max. 0,50 mg.kg-1
* Hg max. 0,01 mg.kg-1
* účinnosť rozmrazovania -6 °C a menej (t.j. čím nižšia teplota účinnosti rozmrazovania, tým lepšie)
* obsah protispekacej prísady K4Fe(CN)6 v rozsahu od min. 10 do max. 200 mg/kg

Chlorid sodný – NaCl – voľne ložený s rozmrazovacou účinnosťou – 6 °C a menej, musí spĺňať technické parametre v súlade s Technickým predpisom TP 040 vydaným Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.

1. **Zoznam stredísk BBRSC a.s. oblasť JUH**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Miesta vyskladnenia DPP** | **PSČ DPP** | **Miesto váženia (orientačné)** |
| Rimavská Sobota, Šibeničný vrch 716 | 979 01 Rimavská Sobota | Rimavská Sobota, Košická cesta (Gemernákup, a.s.) |
| Tornaľa, Cintorínska 10 | 982 01 Tornaľa | Tornaľa, Cintorínska 10 |
| Hnúšťa, 1. mája 620 | 981 01 Hnúšťa | Tornaľa, Cintorínska 10 |
| Jelšava, Teplická cesta 256 | 049 16 Jelšava | Tornaľa, Cintorínska 10 |
| Lučenec, Vajanského 857 | 984 01 Lučenec | Lučenec, Vajanského 857 |
| Poltár, ul 13. januára  | 987 01 Poltár | Lučenec, Vajanského 857 |

 **Odberateľ od dodávateľa požaduje počas celej platnosti zmluvy minimálne:**

* dodávať pre kupujúceho tovar - chemický posypový materiál na posyp ciest: technickú soľ s protispekacou prísadou s rozmrazovacím účinkom -6°C a menej, voľne loženú so zníženým obsahom prachových častíc, vrátane dopravy tovaru a vykládky tovaru na miesto určenia určené kupujúcim – strediská kupujúceho na základe čiastkových objednávok odberateľa,
* dodávať predmet zákazky v termínoch podľa Kúpnej zmluvy, resp. podľa objednávok BBRSC a.s.,
* predložiť najneskôr k dátumu prvej dodávky tovaru certifikát vydaný akreditovaným certifikačným orgánom na vykonávanie posudzovania zhody výrobkov certifikáciou v zmysle platných právnych predpisov, z ktorého bude zrejmé, že predmet dodávky spĺňa všetky požadované vlastnosti v zmysle špecifikácií predmetu zákazky.