| OBIEKT: | DROGA PNIOWIEC P31L GRZYBOWA |
| --- | --- |
| TEMAT: | PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY |
| BRANŻA: | DROGOWA |
| INWESTOR: | Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Świerklaniec 42-622 Świerklaniec ul. Oświęcimska 19. |
| ADRES INWESTYCJI : | LEŚNICTWO PNIOWIEC ODDZIAŁ 133,103,104,105,78,79,106,107 |
| NR EGZEMPLARZA: | 1 2 3 |
| JEDNOSTKA PROJEKTOWA: | BUDINWEST MARCIN SZELĄG UL. GÓRNA 6C/2 42-609 TWORÓG TEL. 501-089-821 |
| AUTOR PROJEKTU: | inż. Marcin Szeląg |
| OPRACOWAŁ: | inż. Marcin Szeląg |
| DATA WYKONANIA: | LISTOPAD 2017 |

Zawartość

1.	Dane ogólne.	3

1.1.	Przedmiot i zakres opracowania.	3

1.3.	Podstawa opracowania.	3

1.4.	Opis stanu istniejącego.	3

2.	OPIS STANU PROJEKTOWANEGO.	4

2.1.	Droga wywozowa w planie.	4

2.2.	Droga w przekroju poprzecznym.	4

2.3.	Ułożenie warstwy tłucznia kamiennego 31,5 / 63mm, sklinowanie warstwą klińca 4 / 31,5mm, zamulenia miałem 0,075 / 4mm.	5

3.	Odwodnienie.	6

4.	Uwagi końcowe.	6

5.	Podstawowe dane do kosztorysu.	7

OPIS TECHNICZNY

# Dane ogólne.

## Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy modernizacji leśnej drogi wywozowej – oddz. 133,103,104,105, 78,79,106,107 w Leśnictwie Pniowiec.

Zakres opracowania obejmuje branże drogową.

Długość utwardzonej nawierzchni wynosi L=3224m.

Zakres rzeczowy robót został ustalony podczas wizji lokalnej w terenie, przeprowadzonej z udziałem Inwestora i Projektanta.

Branża drogowa obejmuje wykonanie utwardzenia nawierzchni jezdni linii wywozowej  mijanek, rozjazdów tłuczniem kamiennym i zaklinowaniem warstwy tłucznia klińcem oraz miałem kamiennym.

  - INWESTOR :

Państwowe Gospodarstwo Leśne

Lasy Państwowe

Nadleśnictwo Świerklaniec

42-622 Świerklaniec

ul. Oświęcimska 19.

## Podstawa opracowania.

• umowa z Nadleśnictwem Świerklaniec

• podkłady mapowe dostarczone przez Nadleśnictwo Świerklaniec

• wskazania Inwestora – dane wyjściowe do projektu,

• pomiary inwentaryzacyjne do celów projektowych,

• drogi leśne – poradnik techniczny

## Opis stanu istniejącego.

Istniejąca nawierzchnia drogi to nawierzchnia gruntowa.

Stan techniczny istniejącej nawierzchni jezdni jest bardzo zły.

Występują liczne deformacje w przekroju poprzecznym i w profilu podłużnym.

Szlak wywozowy będący przedmiotem opracowania jest szlakiem silnie uczęszczanym.

Szlak wywozowy jest w sieci dróg leśnych elementem podstawowy.

Jego utwardzenie ma na celu :

- udostępnienie drzewostanów zrębowych jak również ma stanowić szlak niezbędny do obsługi transportu leśnego i środków komunikacji.

Odwodnienie ciągu komunikacyjnego terenu odbywa sie do istniejących prawo lub lewo stronnych rowów.

# OPIS STANU PROJEKTOWANEGO.

## Droga wywozowa w planie.

Przebieg geometryczny drogi w planie pozostawiono bez zmian, tzn. dostosowano do aktualnego przebiegu.

Całkowita długość szlaku przeznaczonego do utwardzenia wynosi L=3224m.

Zaprojektowano :

- wykonanie nawierzchni jezdni szerokości 3,2 z tłucznia kamiennego i zaklinowanie tłucznia klińcem oraz miałem kamiennym,

- wykonanie obustronnych poboczy o szerokości 0,5m z tłucznia kamiennego (31,5 – 63,0 mm),

- wykonanie rozjazdów dwustronnego o promieniach łuków R=6m i R-12m

- wykonanie 10 (dziesięciu) mijanek o całkowitej długości 65m każda (najazd 21m, pas zasadniczy 23m, zjazd 21m), w tym mijanki przy rozjeździe,

- odtworzenie rowów 4850 mb.

- Wykonanie 5 (pięciu )sączków 50cm x 70cm x 850cm kruszywa 40-80mm

- Wykonanie nasypu pod ósmą mijankę o powierzchni 3m x 20m =60 m2 i miążości 0,30m z kruszywa 40-80mm,

- wykonanie 1 (jednego)przepustu z rur PEHD Ø 400mm długości 6m,

- wykonanie 2 (dwóch)przepustów z rur PEHD Ø 500mm długości 6m,

- wykonanie przyczółków z drewna dębowego 3 (trzech) kompletów,

rozebranie zdegradowanych przyczółków betonowych i wykonanie nowych betonowych, monolitycznych lub prefabrykowanych,

- wykonanie 1 (jednego )dołu chłonnego 5x5x1,2m. – z dwoma łagodnymi bokami,

- usunięcie pni drzew o średnicy ≥20cm,

## Droga w przekroju poprzecznym.

Zaprojektowano wzmocnienie istniejącej nawierzchni jezdni poprzez:

- Ułożenie warstwy tłucznia o stałej grubości 20cm po uwałowaniu na całej długości.

## Ułożenie warstwy tłucznia kamiennego 31,5 / 63mm, sklinowanie warstwą klińca 4 / 31,5mm, zamulenia miałem 0,075 / 4mm.

Nawierzchnie tłuczniowe wykonać z kruszywa naturalnego łamanego uzyskanego z rozdrobnionych skał, doprowadzonego do stanu spoistości metoda wałowania z użyciem wody i zaklinowaniem warstwy tłucznia klińcem oraz miałem kamiennym.

Współczynnik zagęszczania tłucznia podczas wałowania wynosić ma średnio 1,3-1,35.

Należy rozścielić warstwę tłucznia by jego warstwa wynosiła min.15 cm  (po uwałowaniu) przy grubości całej konstrukcji nawierzchni 20 cm zgodnie z projektem.

Układanie kruszywa wykonać rozściełaczem.

Następnie należy rozpocząć wałowanie.

Wałowanie rozpocząć od krawędzi nawierzchni. Walec należy przesuwać ku środkowi nawierzchni najeżdżając zawsze 20-30cm poprzednio wałowanego pasa. Po pierwszych trzech lub czterech przejazdach należy rozpocząć polewanie tłucznia woda. (procedura polewania będzie bezwzględnie wymagana).

W czasie wałowania należy zwracać uwagę na ewentualne tworzenie sie fal, zapadnięć i innych nierówności nawierzchni.

Nierówności niezwłocznie usunąć (podsypywanie tłucznia lub usuwanie jego nadmiaru).

Pierwsza faza wałowania kończy sie gdy przed walcem przestają tworzyć sie fale.

Faza druga polega na ułożeniu i wgniataniu materiału klinującego.

Należy rozścielić warstwę klińca (4 / 31,5mm) by jego warstwa wynosiła min.5 cm  (po uwałowani) aby wypełnić puste przestrzenie miedzy ziarnami tłucznia oraz wykonać warstwę wierzchnią zgodnie z projektem.

Następnie należy rozpocząć wałowanie nawierzchni kilkoma przejazdami ciężkiego walca. Ziarna materiału klinującego nie powinny być rozgniatane. Podczas klinowania i wałowania polewa sie nawierzchnie woda, wmiata materiał szczotkami i zwiększa szybkość wałowania.

Po zakończeniu drugiej fazy wałowania przystępuje sie do fazy trzeciej, polegającej na posypaniu nawierzchni kruszywem drobnym granulowanym 0,075-4mm – miałem (warstwa ok. 1 cm)  do zapełniania najdrobniejszych szczelin i wolnych przestrzeni.

Warstwę tę o grubości ok. 1cm wałuje się dodatkowo kilkoma przejazdami walca i polewa woda co służy zamuleniu porów górnej warstwy nawierzchni. Warstwa zostanie całkowicie wgnieciona w warstwę poprzednią.

Wykonać pochylenie poprzeczne jezdni jednostronne o nachyleniu i=3%.

Pochylenie poprzeczne pobocza i=4% w kierunku rowu.

Konstrukcja dla mijanek.

Nawierzchnie tłuczniowe wykonać z analogicznie jak dla rozjazdów z zastrzeżeniem iż warstwa docelowa ma mieć grubość 40 cm po uwałowaniu.

Warstwę podbudowy grubości 35 cm po uwałowaniu należy zagęszczać na dwa razy (20 cm i 15cm).

Następnie należy rozścielić warstwę klińca (4 / 31,5mm) by jego warstwa wynosiła min.5 cm  (po uwałowani) aby wypełnić puste przestrzenie miedzy ziarnami tłucznia oraz wykonać warstwę wierzchnią zgodnie z projektem.

Następnie należy rozpocząć wałowanie nawierzchni kilkoma przejazdami ciężkiego walca. Ziarna materiału klinującego nie powinny być rozgniatane. Podczas klinowania i wałowania polewa sie nawierzchnie woda, wmiata materiał szczotkami i zwiększa szybkość wałowania.

Po zakończeniu drugiej fazy wałowania przystępuje sie do fazy trzeciej, polegającej na posypaniu nawierzchni kruszywem drobnym granulowanym 0,075-4mm – miałem (warstwa ok. 2 cm)  do zapełniania najdrobniejszych szczelin i wolnych przestrzeni.

Warstwę tę o grubości ok. 2cm wałuje się dodatkowo kilkoma przejazdami walca i polewa woda co służy zamuleniu porów górnej warstwy nawierzchni. Warstwa zostanie całkowicie wgnieciona w warstwę poprzednią.

Wykonać pochylenie poprzeczne jezdni jednostronne o nachyleniu i=3%.

Pochylenie poprzeczne pobocza i=4% w kierunku rowu.

Pod trzecią mijankę należy wykonać nasyp o szerokości 3,0 na długości 67 m .

Grubość docelowa nasypu około 1,0 m. Piasek należy układać warstwami zagęszczając walcem, podczas wałowania polewać wodą celem dokładnego zagęszczenia. Na tak przygotowaną podbudowę układać warstwy konstrukcyjne opisane powyżej.

# Odwodnienie.

W celu prawidłowego odwodnienia linii gospodarczej zastosowano niezbędne pochylenia podłużne i poprzeczne.

Woda opadowa odprowadzana będzie grawitacyjnie poza obręb drogi do istniejących rowów które należy odtworzyć, oraz przez wykonane sączki, dół chłonny i przepusty.

# Uwagi końcowe.

- Wszelkie roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, pod kierownictwem i nadzoru osób uprawnionych.

- Po zakończeniu okresu gwarancyjnego oraz ewentualnie przeprowadzonych naprawach gwarancyjnych należy pozostawić (we wskazanym przez inwestora miejscu) 10 m3 kruszywa o uziarnieniu 4-31,5mm, oraz 3m3 miału, - który posłuży do napraw konserwacyjnych nawierzchni.

- Odbiorowi końcowemu podlegać będzie:

-  koryto po wyprofilowaniu i przygotowaniu do ułożenia kruszywa,

- dolna warstwa kruszywa (z pomiarem miąższości warstwy i szerokości     drogi co 100m),

- całość konstrukcji (z pomiarem miąższości, szerokości i spadków drogi co 100m),

- cechy geometryczne mijanek i rozjazdów (w tym miąższości poszczególnych warstw),

- odtworzenie i odmulenie rowów,

Wykonawca zapewni ze swej strony pracowników niezbędnych do wykonania badań kontrolnych. Miejsca i ilość wykonanych otworów badawczych wskazywane będą przez komisję odbiorową w trakcie odbioru.

- Odbiorowi gwarancyjnemu (okresowemu i końcowemu) podlegać będzie stan nawierzchni drogi. W przypadku stwierdzenia wystąpienia ubytków wykonawca zobowiązany jest je wykonać we własnym zakresie i na własny koszt.

Ponadto w okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązany jest, po uzgodnieniu z Inwestorem, dokonać wszelkich ewentualnych bieżących napraw nawierzchni, bez wskazywania źródła powstania ubytków nawierzchni.

# Podstawowe dane do kosztorysu.

Mechaniczne plantowanie powierzchni gr. średnia 10 cm:

- ciąg główny z poboczami, rozjazdami i mijankami 17045,0 +115,0 = 17160,0 m2

Dla warstwy gr. 15cm (kruszywo 31,5- 63mm) szerokości 4,2m

- ciąg główny z poboczami, rozjazdami i mijankami 17045,0 +115,0 = 17160,0 m2

Dla warstwy gr. 5cm (kruszywo 4- 31-5mm) szerokości 3,2m

- ciąg główny z rozjazdami 12473,0  m2

Dla warstwy gr. 40cm (kruszywo 31,5- 63mm- 20cm, oraz 4-31,5mm gr 5cm)

- mijanki 10 x 132m2 = 1320m2

- mechaniczne plantowanie powierzchni gr.30cm - 10 x 132m2 = 1320m2

Miałowanie całej powierzchni ciągu głównego, rozjazdów i mijanek (kruszywo 0,075-4mm, gr. 2cm)

- ciąg główny z rozjazdami i mijankami 1320 +12475 = 13793,0 m2

Wykonanie 5 sączków z kruszywa 40-80 mm 0,50m x 0,70m x 8,50m.=3,0m3 x5=15m3

Odtworzenie rowów 3434 mb.

Usunięcie pni o średnicy powyżej 30 cm - 800 szt.

Dla mijanki M8

- wykonanie nasypu z kruszywa 40-80mm piasku z zagęszczeniem 3x20 x 0,3 = 18 m3

Wykonanie przepustu fi 500 dł.6mb PEHD – 2 kpl.

Wykonanie przepustu fi 400 dł.6mb PEHD – 1 kpl.

Wykonanie przyczółków z drewna dębowego – 3 kpl.

Demontaż starego przyczółka betonowego i wykonanie nowego - betonowego – 1 kpl.

Wykonanie niwelacji poboczy na długości 2x 3224 na średnią szerokości 0,5m ,średniej grubości 15 cm -  2x3224x 0,5 = 3224,0m2   x 0,15 = = 484,0 m3

Wykonanie dołu chłonnego 5m x 5,0 x 1,2m z dwoma łagodnymi bokami 42,0 m3.